GD08 防静电台垫（绿色）

产品特点：

①产品内部呈网状结构、电阻分布非常均匀，具有耐磨、耐酸碱、高弹性、高韧性、抗老化、防辐射、 防震、抗疲劳等功能。

②外观呈绿色，哑光，散光率优，生产时无明显散光现象，眼睛不易疲劳。

③体积电阻≤108Ω㎝，静电泄放时间短，使用寿命长。

④产品常规规格：1.2m(宽)×10m（长）×2mm（厚）

主要性能参数:

| 防静电地垫性能指标 |  |  | 产品规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 防静电指标 | 表面电阻Ω | 107-109 | 1.2m*10m*2mm |
|  | 摩擦静电位V | ＜100 |  |
| 导静电指标 | 导电电阻 Ω | ≤106 |  |
|  | 摩擦静电压V | ＜50 |  |
| 静电电压衰减期 | 5000V-500V | ＜1.9s |  |
| 体积电阻 | 106-109Ωcm |  |  |
| 阻燃性能 | ≤10s |  |  |

台州博尔特塑胶电子有限公司  邮编:317319

电话: 0576-87718316（徐小姐）  传真:0576-87718318

Email:xuqun525@163.com