- 各种不锈钢的特性和用途

| 钢号 |  | 特性 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 奥 氏 体 钢 | 301 17Cr-7Ni-低碳 | 与304钢相比，Cr、Ni含量少，冷加工时抗拉强度和硬度增高，无磁性，但冷加工后有磁性。 | 列车、航空器、传送带、车辆、螺栓、螺母、弹簧、筛网 |
|  | 301L 17Cr-7Ni-0.1N-低碳 | 是在301钢基础上，降低C含量，改善焊口的抗晶界腐蚀性；通过添加N元素来弥补含C量降低引起的强度不足，保证钢的强度。 | 铁道车辆构架及外部装饰材料 |
|  | 304 18Cr-8Ni | 作为一种用途广泛的钢，具有良好的耐蚀性、耐热性，低温强度和机械特性；冲压、弯曲等热加工性好，无热处理硬化现象（无磁性，使用温度-196℃~800℃）。 | 家庭用品（1、2类餐具、橱柜、室内管线、热水器、锅炉、浴缸），汽车配件（风挡雨刷、消声器、模制品），医疗器具，建材，化学，食品工业，农业，船舶部件 |
|  | 304L 18Cr-8Ni-低碳 | 作为低C的304钢，在一般状态下，其耐蚀性与304刚相似，但在焊接后或者消除应力后，其抗晶界腐蚀能力优秀；在未进行热处理的情况下，亦能保持良好的耐蚀性，使用温度-196℃~800℃。 | 应用于抗晶界腐蚀性要求高的化学、煤炭、石油产业的野外露天机器，建材耐热零件及热处理有困难的零件 |
|  | 304Cu 13Cr-7.7Ni-2Cu | 因添加Cu其成型性，特别是拔丝性和抗时效裂纹性好，故可进行复杂形状的产品成形；其耐腐蚀性与304相同。 | 保温瓶、厨房洗涤槽、锅、壶、保温饭盒、门把手、纺织加工机器。 |
|  | 304N1 18Cr-8Ni-N | 在304钢的基础上，减少了S、Mn含量，添加N元素，防止塑性降低，提高强度，减少钢材厚度。 | 构件、路灯、贮水罐、水管 |
|  | 304N2 18Cr-8Ni-N | 与304相比，添加了N、Nb，为结构件用的高强度钢。 | 构件、路灯、贮水罐 |
|  | 316 18Cr-12Ni-2.5Mo | 因添加Mo，故其耐蚀性、耐大气腐蚀性和高温强度特别好，可在苛酷的条件下使用；加工硬化性优（无磁性）。 | 海水里用设备、化学、染料、造纸、草酸、肥料等生产设备；照像、食品工业、沿海地区设施、绳索、CD杆、螺栓、螺母 |
|  | 316L 18Cr-12Ni-2.5Mo 低碳 | 作为316钢种的低C系列，除与316钢有相同的特性外，其抗晶界腐蚀性优。 | 316钢的用途中，对抗晶界腐蚀性有特别要求的产品。 |
|  | 321 18Cr-9Ni-Ti | 在304钢中添加Ti元素来防止晶界腐蚀；适合于在430℃-900℃温度下使用。 | 航空器、排气管、锅炉汽包 |
| 铁 素 体 钢 | 409L 11．3Cr-0.17Ti-低C、N | 因添加了Ti元素，故其高温耐蚀性及高温强度较好。 | 汽车排气管、热交换机、集装箱等在焊接后不热处理的产品。 |
|  | 410L 13Cr-低C | 在410钢的基础上，降低了含C量，其加工性，抗焊接变形，耐高温氧化性优秀。 | 机械构造用件，发动机排气管，锅炉燃烧室，燃烧器。 |
|  | 430 16Cr | 作为铁素体钢的代表钢种，热膨胀率抵，成形性及耐氧化性优。 | 耐热器具、燃烧器、家电产品、2类餐具、厨房洗涤槽、外部装饰材料、螺栓、螺母、CD杆、筛网 |
|  | 430J1L 18-Cr0.5Cu-Nb-低C.N | 在430钢中，添加了Cu、Nb等元素；其耐蚀性、成形性、焊接性及耐高温氧化性良好。 | 建筑外部装饰材料，汽车零件，冷热水供给设备。 |
|  | 436L 18Cr-1Mo-Ti、Nb、Zr低C、N | 耐热性、耐磨蚀性良好，因含有Nb、Zr元素，故其加工性，焊接性优秀。 | 洗衣机、汽车排气管、电子产品、3层底的锅。 |
| 马 氏 体 钢 | 410 13Cr-低碳 | 作为马氏体钢的代表钢，虽然强度高，但不适合于苛酷的腐蚀环境下使用；其加工性好，依热处理面硬化（有磁性）。 | 刀刃、机械零件、石油精练装置、螺栓、螺母、泵杆、1类餐具（刀叉）。 |
|  | 420J1 13Cr-0.2C | 淬火后硬度高，耐蚀性好（有磁性）。 | 餐具（刀）、涡轮机叶片。 |
|  | 420J2 13Cr-0.3C | 淬火后，比420J1钢硬度升高（有磁性）。 | 刀刃、管嘴、阀门、板尺、餐具（剪刀、刀）。 |

## 特性和用途（牌号为旧标）

序号 类别 牌号 特性和用途

1． 奥氏体形 1Cr17Mn6Ni5N 节镍钢种，代替牌号1Cr17Ni7，冷加工后具有磁性。铁道车辆用。

2． 1Cr18Mn8Ni5N 节镍钢种，代替牌号1Cr18Ni9。

3． 1Cr17Ni7 经冷加工有高的强度。铁道车辆，传送带，螺栓螺母。

4． 1Cr18Ni9 经冷加工有高的强度，但伸长率比1Cr17Ni7稍差。建筑用装饰部件。

5． Y1Cr18Ni9 提高切削、耐烧蚀性。最适用于自动车床。螺栓螺母。

6． Y1Cr18Ni9Se 提高切削、耐烧蚀性。最适用于自动车床。铆钉、螺钉。

7． 0Cr19Ni9 作为不锈耐热钢使用最广泛，食品用设备，一般化工设备，原子能工业用。

8． 00Cr19Ni11 比0Cr19Ni9碳含量更低的钢，耐晶间腐蚀性优越，为焊接后不进行热处理部件类。

9． 0Cr19Ni9N 在牌号0Cr19Ni9上加N，强度提高，塑性不降低。使材料的厚度减少。作为结构用强度部件。

10． 0Cr19Ni10NbN 在牌号0Cr19Ni9上加N和Nb，具有与0Cr19Ni9N相同的特性和用途。

不锈钢楼梯扶手

11． 00Cr18Ni10N 在牌号00Cr19Ni11上加N，具有以上牌号同样特性，用途与0Cr19Ni9N相同，但耐晶间腐蚀性更好。

12． 1Cr18Ni12 与0Cr19Ni9相比，加工硬化性。旋压加工，特殊拉拨，冷镦用。

13． 0Cr23Ni13 耐腐蚀性，耐热性均比0Cr19Ni9好。

14． 0Cr25Ni20 搞氧化性比0Cr23Ni13好。实际上多作为耐热钢使用。

15． 0Cr17Ni12Mo2 在海水和其他各种介质中，耐腐蚀性比0Cr19Ni9好。主要作耐点蚀材料。

16． 0Cr18Ni12Mo2Ti 用于抗硫酸、磷酸、蚁酸、醋酸的设备，有良好耐晶间腐蚀性。

17． 00Cr17Ni14Mo2 为0Cr17Ni12Mo2的超低碳钢，比0Cr17Ni12Mo2耐晶间腐蚀性好。

18．．0Cr17Ni12Mo2N 在牌号0Cr17Ni12Mo2中加入N，提高强度，不降低塑性，使材料厚度减薄。作耐腐蚀性较好的强度较高的部件。

19．．00Cr17Ni13Mo2N 在牌号00Cr17Ni14Mo2中加入N，具有以上牌号同样特性，用途与0Cr17Ni12Mo2相同，但耐晶腐蚀性更好。

20． 0Cr18Ni12Mo2Cu2 耐腐蚀性、耐点腐蚀性比0Cr17Ni12Mo2好。用于耐硫酸材料。

21． 00Cr18Ni14Mo2Cu2 为0Cr18Ni12Mo2Cu2的超低碳钢，比0Cr18Ni12Mo2Cu2耐晶间腐蚀性好

22． 0C19Ni13Mo3 耐点腐蚀性比0Cr17Ni12Mo2好。作染色设备材料等。

23．．00Cr19Ni13Mo3 为0Cr19Ni13Mo3的超低碳钢，比0Cr19Ni13Mo3耐晶间腐蚀性好。

24． 0Cr18Ni16Mo5 吸取含氯离子溶液的热交换器，醋酸设备，磷酸设备，漂白装置等，在00Cr17Ni14Mo2和00Cr17Ni13Mo3不能适用的环境中使用。

25． 1Cr18Ni9Ti 作焊芯，抗磁仪表、医疗器械、耐酸容器及设备衬里输送管道等设备和零件。

26．．0Cr18Ni11Ti 添加Ti提高耐晶间腐蚀性，不推荐作装饰部件。

27．．0Cr18Ni11Nb 含Nb提高耐晶间腐蚀性。

28． 奥氏体不锈钢 0Cr18Ni9。

在常温下具有奥氏体组织的不锈钢。钢中含Cr约18%、Ni 8%~10%、C约0.1%时，具有稳定的奥氏体组织。奥氏体铬镍不锈钢包括著名的18Cr-8Ni钢和在此基础上增加Cr、Ni含量并加入Mo、Cu、Si、Nb、Ti等元素发展起来的高Cr-Ni系列钢。奥氏体不锈钢无磁性而且具有高韧性和塑性，但强度较低，不可能通过相变使之强化，仅能通过冷加工进行强化。如加入S，Ca，Se，Te等元素，则具有良好的易切削性。此类钢除耐氧化性酸介质腐蚀外，如果含有Mo、Cu等元素还能耐硫酸、磷酸以及甲酸、醋酸、尿素等的腐蚀。此类钢中的含碳量若低于0.03%或含Ti、Ni，就可显著提高其耐晶间腐蚀性能。高硅的奥氏体不锈钢浓硝酸肯有良好的耐蚀性。由于奥氏体不锈钢具有全面的和良好的综合性能，在各行各业中获得了广泛的应用。

29． 0Cr18Ni13Si4

在牌号0Crl 9Ni9中增加Ni，添加Si，提高耐应力腐蚀断裂性。用于含氯离子较多的环境。

30． 奥氏体--铁素体双相不锈钢 0Cr26Ni5Mo2

31． 1Cr18Ni11Si4A1Ti

制作抗高温浓硝酸介质的零件和设备

32． 00Cr18Ni5Mo3Si2

具有铁素体一鼻氏体形双相组织，耐应力腐蚀破裂性能好，耐点蚀性能 与00Crl7Nil3M02相当，具有较高的强度适于含氯离子的环境，用于炼油、化肥、造纸、石油、化工等工业热 交换器和冷凝器等

33． 铁素体型

0Cr13A1

从高温下冷却不产生显著硬化，汽轮机材料，淬火用部件，复合钢材

34． 00Cr12

比0Crl3含碳量低，焊接部位弯曲性能、加工性能、耐高温氧化性能好。作汽车排气处理装置，锅炉燃烧室、喷咀

35． 铁素体不锈钢 1Cr17

36． Y1Cr17

比lCrl7提高切削性能。自动车床用，螺栓、螺母等

37． 1Cr17Mo

为1Crl7的改良钢种，比lCrl7抗盐溶液性强，作为汽车外装材料使用

38． 00Cr30Mo2

高O—Mo系，C、N降至极低。耐蚀性很好。作与乙酸、乳酸等有机酸有关 的设备，制造苛性碱设备。耐卤离子应力腐蚀破裂、耐点腐蚀

39． 00Cr27Mo2

要求性能，用途、耐蚀性和软磁性与00Cr30M02类似

40． 马氏体型 1Cr12

作为汽轮机叶片及高应力部件之良好的不锈耐热钢

41． 马氏体不锈钢 1Cr13

42． 1Cr13Mo

为比1Crl3耐蚀性高的高强度钢钢种。汽轮机叶片，高温用部件。

43．．Y1Cr13

不锈钢中切削性能最好的钢种。自动车床用。

44． 2Cr13

淬火状态下硬度高．耐蚀性良好。作汽轮机叶片。

45． 3Cr13

比2Cr13淬火后的硬度高，作刀刃具、喷咀。阀座，阀门等。

46． 3Cr13Mo

作较高硬度及高耐磨性的热油泵轴、阀片、阀门轴承，医疗器桩弹簧等零件。

47． Y3Cr13

改善3Crl瑚削性能的钢种。

48． 1Cr17Ni12

具有较高强度的耐硝酸及有机酸腐蚀的零件。窖器和设备。

49． 7Cr17

具有较高强度的耐硝酸及有机酸腐蚀的零件。窖器和设备。

50． 8Cr17

硬化状态下，比7Crl7硬，而比11Crl7韧性高。作刀具，阀门。

51． 11Cr7

在所有不锈钢、耐热钢中，硬度量高。作喷咀，轴承。

52． Y11Cr17

在11Crl7提高7切削性的钢种。自动车床用。

53． 沉淀硬 0Cr17Ni4Cu4Nb

添加铜的沉淀硬化型钢种。轴类、汽轮机部件。