武钢热连轧 Q460/Q550

武钢热连轧产品，本产品为高强度结构用钢，具有高的强度，良好的抗疲劳性能；高韧性和低的脆性转变温度；良好的冷成型性能和焊接性能；还具有较好的抗腐蚀性能和一定的耐磨性能。适用于各类起重吊车、重型汽车、石油井架、高温风机、大型电铲、自卸车及钻机、煤矿液压支架、钢结构等。

产品尺寸及供货标准：

Q460/550（C/D/E）：厚3~20，宽1100~2000，武钢技术协议。

化学成分：

| 牌号 | C | Si | Mn | P | S | Mo | Cr | Nb | Ni | Cu | B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q460 | ≤0.20 | ≤0.60 | ≤2.00 | ≤0.025 | ≤0.020 | ≤0.20 | ≤0.30 | ≤0.11 | ≤0.80 | ≤0.55 | ≤0.004 |
| Q550 | ≤0.18 | ≤0.60 | ≤1.60 | ≤0.025 | ≤0.020 | ≤0.30 | ≤0.80 | ≤0.11 | ≤0.80 | ≤0.80 | ≤0.004 |

力学性能：

| 牌号 | 钢板厚度mm | 屈服强度Mpa | 抗拉强度Mpa | 标距mm | 伸长率％ | 180°冷弯试验 | 冲击试验（纵向） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 温度℃ | 冲击功J |
| Q460D | 3~20 | ≥460 | 570~720 | L。=5.65「S。 | ≥17 | d=2a | -20 | ≥34 |
| Q460E | 3~20 | ≥460 | 570~720 | L。=5.65「S。 | ≥17 | d=2a | -40 | ≥34 |
| Q550D | 4~20 | ≥550 | 670~830 | L。=5.65「S。 | ≥16 | d=2a | -20 | ≥40 |
| Q550E | 4~20 | ≥550 | 670~830 | L。=5.65「S。 | ≥16 | d=2a | -40 | ≥27 |

武钢热连轧 HG70/HG785

武钢热连轧产品，本产品为高强度结构用钢，具有高的强度，良好的抗疲劳性能；高韧性和低的脆性转变温度；良好的冷成型性能和焊接性能；还具有较好的抗腐蚀性能和一定的耐磨性能。适用于各类起重吊车、重型汽车、石油井架、高温风机、大型电铲、自卸车及钻机、煤矿液压支架、钢结构等。
    产品尺寸及供货标准：
        HG70C/D/E：厚4~20，宽1100~2000，WJX(RZ)158-2008
        HG785D/E：厚5~16，宽1100~2000，WJX(RZ)159-2008

化学成分：

| 牌号 | C | Si | Mn | P | S | Mo | Cr | Nb | Ni | Cu | B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HG70 | ≤0.12 | ≤0.40 | ≤1.80 | ≤0.030 | ≤0.015 | ≤0.40 | ≤0.60 | ≤0.11 | ≤0.60 | - | ≤0.005 |
| HG785 | ≤0.15 | ≤0.40 | ≤1.80 | ≤0.030 | ≤0.015 | ≤0.60 | ≤0.60 | ≤0.11 | ≤0.60 | - | ≤0.005 |

力学性能：

| 牌号 | 钢板厚度mm | 屈服强度Mpa | 抗拉强度Mpa | 伸长率％ | 180°冷弯试验 | 冲击试验（纵向） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 温度℃ | 冲击功J |
| HG70C | 4~20 | ≥590 | ≥685 | ≥17 | d=2a | 0 | ≥47 |
| HG70D | 4~20 | ≥590 | ≥685 |  |  | -20 | ≥40 |
| HG70E | 4~20 | ≥590 | ≥685 |  |  | -40 | ≥27 |
| HG785C | 5~16 | ≥685 | ≥785 | ≥15 | d=3a | 0 | ≥40 |
| HG785D | 5~16 | ≥685 | ≥785 |  |  | -20 | ≥40 |
| HG785E | 5~16 | ≥685 | ≥785 |  |  | -40 | ≥27 |