雨晴JS-18聚氨酯防水材料物理性能优越低温柔性-30℃无裂纹

雨晴JS-18聚氨酯防水材料物理性能优越低温柔性-30℃无裂纹，雨晴JS-18聚氨酯防水材料物理性能，湖北雨晴防水公司专业销售JS-18聚氨酯防水材料物理性能，400-888-0948  艾

【JS-18聚氨酯防水材料涂料物理性能】
    1、 拉伸强度 （MPa）  ＞6.0
    2 、断裂伸长率 （％）  ≥450
    3 、低温柔性 -30℃    无裂纹
    4 、不透水性0.3MPa/30min 不渗漏
    5 、固体含量 （％）   ≥94 
    6 、适用时间（min）  ≥20 min  
    7 、涂膜表干时间 （h） ≤4不粘手
    8 、涂膜实干时间 （h） ≤8无粘着

【基层处理】
    1、为保证防水层的铺设质量和节省防水涂料,桥面基层、内外过墙和端边墙内侧
 涂刷防水涂料处应平整、无凹凸不平、蜂窝麻面、浮碴、浮灰、油污等。
    2、平整度用1m长的靠尺检查，空隙只允许平缓变化，且不大于10mm。
    3、平整度不符合要求者，可用凿除的方法进行处理，或用水泥砂浆进行找平。用水泥砂浆找平时，应添加适量水溶性胶粘剂（如107胶等）增强水泥砂浆与填补面的连接，且该面应清洁、湿润。
    4、蜂窝应用水泥砂浆填补平整；麻面应用水泥净浆填补平整。对蜂窝、麻面的填补，均应在水泥砂浆、水泥净浆中添加适量水溶性胶粘剂增强与填补面的连接。
    5、对蜂窝、麻面作填补前，应清除蜂窝、麻面中的松散层、浮碴、浮灰、油污等，并使用填补面湿润。
    6、涂刷防水涂料时基层应干燥。基层干燥鉴别的方法，一般可凭经验、肉眼观察。也可用1m见方的塑料布复盖其上，利用阳光照射1-3小时后（也可用吹风机加热的方法），观其是否出现水汽，若无水汽出现可视为干燥。

雨晴JS-18聚氨酯防水材料物理性能优越低温柔性-30℃无裂纹，雨晴JS-18聚氨酯防水材料物理性能，湖北雨晴防水公司专业销售JS-18聚氨酯防水材料物理性能，400-888-0948  艾

全国统一热线：400-888-0948

电话:0717-6336728   6073665 （艾先生）

手机：139-0720-2686

邮箱:hbyqfsgs@163.com

网址:http://www.hbyqfs.com

总公司地址：湖北省宜昌市城东大道

武汉公司地址：湖北省武汉市黄陂区盘龙城经济技术开发区

武汉联系电话：027-61879275

具体防水材料资料和小样请向公司索取。