【A-P19金全牌PP塑料V0级阻燃剂】

| A-P19金全牌PP塑料V0级阻燃剂：主要用于均聚和共聚PP塑料，特别适用各种电器外壳和部件阻燃。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 阻燃剂对比项目 | A-P19金全牌PP塑料V0级阻燃 | 市面上同类阻燃剂 |
| 1、 | 添加量： | 20%-33% | 20%-35% |
| 2、 | 氧指数达： | 达到40以上 | 达到24-29 |
| 3、 | 样条厚度： | 0.8mm | 3.2mm |
| 4、 | 滴落现象： | 离火熄灭，无滴落 | 有滴落 |
| 5、 | 有（无）卤： | 100%无卤阻燃 | 少卤 |
|  | 使用方法： | 与PP塑料直接混合使用，无须添加协效阻燃剂 | 须添加，比如硼酸锌 |

6、金全牌PP塑料阻V0级燃剂具有不吸湿，在有机溶剂中几乎不溶解等特点。

7、金全牌PP塑料V0级阻燃剂具有良好的热稳定性，不黄变，不析出。

8、金全牌PP塑料V0级阻燃剂粒度均匀、色泽洁白、分散性优良，与PP塑料混合，不影响制品外观。

9、金全牌PP塑料V0级阻燃剂遇火膨胀发泡，形成耐烧隔热层，即刻阻燃。

本品不含卤素、重金属、无腐蚀作用、产品符合欧盟环保指令要求。

包装：25KG/纸塑复合袋

联系方式：

公司电话：0755-28996208

王     S：15986759891

伏     S：13760332361

联系QQ：1223135669

公司网站：www.51chinaall.com

公司名称：深圳金大全科技有限公司