Q550D高强度结构钢板

1、主要用途 主要应用于重要的（低温）高强度结构件、工程机械、矿山钢结构件等。 2、牌号和标准 牌号Q550D；标准：GB/T1591-2008 3、供货技术条件 I、产品规格：12～50×1800～2800×6000～12000mm II、化学成分： 牌号; C; Mn; Si; P; S; Al. Q550D; ≤0.18; 1.00～1.60; ≤0.55; ≤0.030; ≤0.030; ≥0.015. 表1——熔炼成分 III、力学性能： 牌号; 规格mm; 屈服强度σs MPa; 抗拉强度σb MPa; 伸长率δ5 %; －20℃冲击试验 Akv J 纵向. Q550D; ≤50; ≥550; 670～830; ≥16; ≥40..

济钢中厚板/普中板/低合金板/正火探伤锅炉容器板/高强度钢板/锰板/45#碳结 板/热卷/螺纹钢/槽钢/翼缘板 联系： 李经理 程经理 0531- 80661328 88692086 88883897 http://www.jnzhilian.com.cn/ Q235B/C/D碳素结构钢板

1、主要用途 厚度范围6～100mm的Q235钢板系列产品广泛用于钢结构建筑、工程机械、重型汽车、桥梁、压力容器等各类工程结构。 2、牌号和标准 牌号Q235B/C/D；执行标准：GB3274-2007《碳素结构钢》（相当于日标JISG3106-1999中牌号SM400,英标 BS EN10025-93中牌号S235JR/J2G3） 3、供货技术条件 I、产品规格： 6～100×1800～2800×Lmm II、化学成分： 牌号; 等级; C; Si; Mn; P; S. Q235; B; ≤0.20; ≤0.30; 0.30～0.70; ≤0.045; ≤0.045. C; ≤0.18; 0.35～0.80; ≤0.040; ≤0.040. D; ≤0.17; 0.35～0.80; ≤0.035; ≤0.035. 表1——熔炼成分 注：可提供B、C级Z向性能钢板，如要求Z向性能，钢板S含量按GB/T5313-85标准规定执行，Z向性能钢板在钢号后标识对应Z向级别。 III、力学性能： 牌号; σb MPa,≥; σsMPa; 延伸率δ5,% ≥; 冲击功,纵向, J; 冷弯试验 180°. ≥6-16; ≥16-40; ＞40-60; ＞60-100; ≥6-16; ≥16-40; ＞40-60; ＞60-100; ℃; ≥; ≥6-60; ＞60-100. Q235B; 235; 225; 215; 205; 375-500; 25; 24; 23; 22; 20; 27; d=1.5a; d=2a. Q235C; 0. Q235D; -20. 交货状态：热轧或正火 4、钢板实物质量 牌号; 等级; 屈服强度 MPa; 抗拉强度 MPa; 延伸率 δ5%; 冲击功，纵向; 冷弯试验 180°. 温度℃; J. Q235; B; 290～400; 390～500; 26～31; 20; 50～150; 完好. C; 0. D; -20. 5、应用业绩 Q235系列厚钢板广泛应用于钢结构建筑、工程机械、重型汽车、桥梁、压力容器等行业，应用于北京奥运会工程等国家重点工程。其优良的实物质量受到广大用户的一致好评 济钢中厚板/普中板/低合金板/正火探伤锅炉容器板/高强度钢板/锰板/45#碳结 板/热卷/螺纹钢/槽钢/翼缘板 联系： 李经理 程经理 0531- 80661328 88692086 88883897 http://www.jnzhilian.com.cn/

Q345B/C/D低合金高强度结构钢板

1、主要用途 厚度范围6～100mm的Q345低合金高强度结构钢板系列产品广泛用于钢结构建筑、工程机械、矿用机械、重型汽车、桥梁、压力容器等各类工程结构，特别是对可焊性和韧性要求比较高的重要建筑、机械工程结构。 2、牌号和标准 牌号Q345B/C/D；执行标准：GB/T3274-2008《低合金高强度结构钢》 3、供货技术条件 I、产品规格：32～100×1800～2800×Lmm II、化学成分： 牌号; 等级; C; Si; Mn; P; S. Q345; B; ≤0.20; ≤0.55; 1.00～1.60; ≤0.040; ≤0.040. C; ≤0.20; 1.00～1.60; ≤0.035; ≤0.035. D; ≤0.18; 1.00～1.60; ≤0.030; ≤0.030. 表1——熔炼成分 注：可提供B、C级Z向性能钢板，如要求Z向性能，钢板S含量按GB/T5313-85标准规定执行，Z向性能钢板在钢号后标识对应Z向级别。 III、力学性能： 牌号; σb MPa,≥; σsMPa; 延伸率δ5,% ≥; 冲击功,纵向, J; 冷弯试验 180°. ≥6-16; ≥16-35; ＞35-50; ＞50-100; ℃; ≥. Q345B; 345; 325; 295; 275; 470-630; 20; 20; 34; d=3a. Q345C; 21; 0. Q345D; 21; -20. 交货状态：热轧或正火 4、钢板实物质量 牌号; 等级; 屈服强度 MPa; 抗拉强度 MPa; 延伸率 δ5%; 冲击功，纵向; 冷弯试验 180°. 温度℃; J. Q345; B; 345～470; 490～600; 22～35; 20; 50～150; 完好. C; 0. D; -20. 5、应用业绩 Q345系列厚规格钢板广泛应用于建筑钢结构、工程机械等行业。 济钢中厚板/普中板/低合金板/正火探伤锅炉容器板/高强度钢板/锰板/45#碳结板/热卷/螺纹钢/槽钢/翼缘板 联系： 李经理 程经理 0531- 80661328 88692086 88883897 http://www.jnzhilian.com.cn/.

锅炉容器用钢板Q245R、Q345R

1、主要用途 Q245R钢板具有较高强度，塑性、韧性和良好的冷弯性能、焊接性能。Q345R适用于锅炉、石油、化工设备的中高压锅炉容器的制造。 2、牌号和标准 牌号 Q245R、Q345R；执行标准：GB713—2008 3、供货技术条件 I、产品规格：6～80×1500～3000×6000～12000mm II、化学成分： 牌号; 规格，mm; C; Si; Mn; P; S. Q245R; 6～25; ≤0.20; 0.15～0.30; 0.40～0.90; ≤0.035; ≤0.035. ＞25; ≤0.22; 0.15～0.30; 0.40～0.90; ≤0.035; ≤0.035. Q345R; 6～80; ≤0.20; 0.20～0.55; 1.20～1.70; ≤0.035; ≤0.030. 表1——熔炼成分 III、力学性能： 牌号; 规格,mm; σb,MPa; 不小于; 冷弯试验 180°. σs,MPa; δ5,%; AKV,常温，横向，J; 时效冲击功，J/cm2，横向. Q245R; 400～530; 245; 26; 27; 29; d=1.5a. ＞16～25; 400～520; 235; 25; d=1.5a. ＞25～36; 400～520; 225; 24; d=1.5a. ＞36～60; 400～520; 225; 23; d=2a. ＞60～80; 390～510; 205; 22; d=2.5a. Q345R; 6～16; 510～655; 345; 21; 27; 29; d=2a. ＞16～25; 490～635; 325; 19; d=3a. ＞25～36; 470～620; 305; 19; d=3a. ＞36～60; 470～620; 285; 19; d=3a. ＞60～80; 440～590; 265; 18; d=3a. 交货状态：热轧、控轧或正火 济钢中厚板/普中板/低合金板/正火探伤锅炉容器板/高强度钢板/锰板/45#碳结 板/热卷/螺纹钢/槽钢/翼缘板 联系： 李经理 程经理 0531- 80661328 88692086 88883897 http://www.jnzhilian.com.cn/.

优质碳素结构钢板

1、主要用途 优质碳素结构钢板以其优碳钢属性，可以调质使用，也可以热轧、正火状态直接加工使用。广泛应用于机械、车辆制造、模具等行业。 2、牌号和标准 牌号45；标准GB/T 699－1999 《优质碳素结构钢》(相当于日标JIS G4051-1979中牌号S45C) 牌号50；标准GB/T 699－1999 《优质碳素结构钢》(相当于日标JIS G4051-1979中牌号S48C、S50C) GB711－88 《优质碳素结构钢热轧厚钢板和宽钢带》 GB3274-88 《碳素结构和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带》 JGX388-2005 《碳素模具钢板技术协议》 3、供货技术条件 I、产品规格：8～120×1800～2800×6000～12000mm，切边或毛边。 II、化学成分： 牌号; C; Si; Mn; P≤; S≤; Cr≤; Ni≤; Cu≤. 45; 0.42～0.50; 0.17～0.37; 0.50～0.80; 0.035; 0.040; 0.25; 0.25; 0.25. 50; 0.47～0.53; 0.17～0.37; 0.50～0.80; 0.035; 0.040; 0.25; 0.25; 0.25. 表1——熔炼成分 III、力学性能： 牌号; σb,MPa 不小于; δ5,% 不小于. 45; 600; 17. 50; 620; 16. 交货状态：热轧或正火 4、钢板实物质量 牌号; 炉号; 批号; σs, MPa; σb, MPa; δ5,%. 45; 03Y1－10583; 15368; 395; 670; 23. 50; 03Y1－17826; 21677; 415; 690; 21. 5、应用业绩 45、50钢已广泛应用于模具、机械、车辆制造等行业，年产量连续3年超过10万吨，其优良的实物质量受到中国重汽、济南机床二厂、时风集团等国内大型企业的青睐，行销珠三角、长三角乃至全国各地，并出口东南亚、欧洲等国家和地区。 济钢中厚板/普中板/低合金板/正火探伤锅炉容器板/高强度钢板/锰板/45#碳结 板/热卷/螺纹钢/槽钢/翼缘板 联系： 李经理 程经理 0531- 80661328 88692086 88883897 http://www.jnzhilian.com.cn/.

60kg级别高强钢板

1、主要用途 60Kg级别系列高强钢板，具有高的强度，良好的抗疲劳性能和低温韧性，冷成形与焊接性能优良。主要适用于制作高强度工程机械焊接结构、煤矿液压支架、起重机吊臂支腿、车架、钢结构等，特别是重要的（低温）高强度结构件。 2、牌号和标准 牌号JG590；标准： Q/LYS175-2002《低合金高强度结构钢热轧钢板》； 牌号Q460C/D；标准：GB/T 1591-2008 《低合金高强度结构钢》 牌号JG460C；协议：JGX 360-2005 《JG460C液压支架专用钢技术协议》； 牌号SM570；标准：JIS G 3106-1999 《焊接结构用钢材》 3、供货技术条件 I、产品规格：8～60×1800～2800×6000～12000mm II、化学成分： 钢 号; C; Si; Mn; P; S; Nb、V. JG590; ≤0.20; 0.15～; 1.20～; ≤; ≤0.035; ≥0.020. Q460C; ≤0.20; ≤0.55; 1.00～1.70; ≤0.035; ≤0.035; 适量. Q460D; ≤0.20; ≤0.55; 1.00～1.70; ≤0.035; ≤0.035; 适量. JG460C; ≤0.20; ≤0.55; 1.00～; ≤0.035; ≤0.035; 适量. SM570; ≤0.18; ≤0.55; ≤1.60; ≤0.035; ≤0.035; 适量. 表1——熔炼成分 III、力学性能： 牌号; 钢板厚度mm; 拉伸试验（不小于）; V型冲击试验; 弯曲试验. σs MPa; σs MPa; δ5 %; 试验温度 ℃; 冲击功 （纵向）J≥; 弯心直径 180°. JG590; ≤16; 460; 590; 18; -5; 47; 2a. ＞16-35; 440; 570; 16; -5; 47; 3a. ＞35-40; 420; 550; 16; -5; 47; 3a. Q460C; ≤16; 460; 550～720; 17; 0; 34; d=2a. ＞16～35; 440; d=3a. Q460D; ≤16; 460; 550～720; 17; -20; 34; d=2a. ＞16～35; 440; d=3a. JG460C; ≤40; 460; 550～; 17; 0; 40; 3a. SM570; ≤16; 460; 570～720; 16; -5; 47; /. ＞16～40; 450; /. 4、钢板实物质量 牌号; 规格,mm; σs ,MPa; σb ,MPa; δ5,%; Akv,J. JG590; 8; 465～530; 590～670; 18～24; -5℃ 52～69. 12; 470～525; 590～660; 18～24; -5℃ 59～115. 16; 465～530; 590～645; 18～23; -5℃ 59～135. 20; 445～525; 580～630; 17～25; -5℃ 89～151. 25; 440～525; 580～635; 17～24; -5℃ 76～146. 30; 430～530; 565～625; 17～24; -5℃ 93～148. Q460C; ≤16; 480～520; 580～700; 17～22; 0℃ 47～178. ＞16～35; 460～500; 570～690. Q460D; ≤16; 480～520; 580～700; 17～22; -20℃ 47～178. ＞16～35; 460～500; 570～690. JG460C; 16; 475～550; 590～645; 18～23; 0℃ 47～122. 20; 465～545; 580～630; 17～25; 0℃ 89～145. 25; 460～535; 580～630; 17～24; 0℃ 81～153. 30; 460～530; 565～615; 17～24; 0℃ 95～147. SM570; ≤16; 480～520; 590～700; 17～22; -5℃ ≥54. ＞16～35; 470～510; 580～690. 济钢中厚板/普中板/低合金板/正火探伤锅炉容器板/高强度钢板/锰板/45#碳结 板/热卷/螺纹钢/槽钢/翼缘板 联系： 李经理 程经理 0531- 80661328 88692086 88883897 http://www.jnzhilian.com.cn/.