双开口穿线管

关键词：双层开口穿线软管，双开口穿线管，尼龙双开口管，双开口软管

采用进口改性原料制成，是波纹管种的高新产品，高韧性，高抗冲，弯曲性能好，高耐温，表面光亮，耐摩擦、耐化学腐蚀、阻燃、电气绝缘性>200MΩ，不含卤素环保阻燃，广泛应用于机床、汽车线束、电子、机械线束等领域。

材料：阻燃PA6

温度：-40℃—+120℃(500H,+150℃)

防火性能：UL94, V2等级

化学性能：耐碱，矿物油，燃料等

应用：汽车、船舶、机械工程、电子工业，开头装置等

优点：柔韧性好，安装方便，从内管穿入，电缆不易受损，高保护性，耐压，装满电缆不裂开，弯曲到最小半径电缆不会脱管，阻燃

| 双层开口软管 | 内径（mm） | 外径（mm） | 弯曲半径(mm) | 包装(m/卷) | 重量（kg/100m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8.9 | 13.8 | 55 | 50 | 3.5 |
|  | 12.8 | 18.7 | 75 | 50 | 6.1 |
|  | 20.0 | 25.8 | 105 | 50 | 8.2 |
|  | 24.8 | 31.4 | 125 | 50 | 11.8 |
|  | 31.4 | 41.9 | 170 | 50 | 19.0 |