PU吸尘管

关键词：PU吸尘管，PU钢丝伸缩管，PU通风管，PU钢丝伸缩软管

用途:PU吸尘管主要用于通风吸尘。高速率流动强磨损力的颗粒、沙砾、碎石、细粒，无用的玻璃、粉尘和屑片，气体和液体环境，筒仓输送，玻璃业、木工业、钢铁业、塑料业、矿坑、造船业、水泥业等的机械输送用管，当强韧的保护用管。还可用于食品业，制药业。本产品能较好的满足各行各业的通风吸尘要求。

性质：极度抗磨损，镀铜钢丝增强软管强度,耐高压、真空和抗压缩，高轴强度优越，令输送物质流畅，良好的抗化学性;弯曲半径约等于3倍外径,可排静电。构造:以坚固弹性镀铜钢丝包覆于管壁；壁：特殊顶级聚醚型-聚氨酯，约0.6-0.9MM壁厚,内壁光滑；比普通PVC软管,橡胶管耐磨高10倍以上;

温度范围:约-20℃至+90℃,短时间可达+130℃.