- 鲍尔环填料简介：鲍尔环填料是一种新型填料,是针对拉西环的一些主要缺点加以改进而出现的，是在普通拉西环的壁上开八层长方形小窗，小窗叶片在环中心相搭，上下面层窗位置相互交搭而成。它与拉西环填料的主要区别是在于在侧壁上开有长方形窗孔，窗孔的窗叶弯入环心，由于环壁开孔使得气、液体的分布性能较拉西环得到较大的改善，尤其是环的内表面积能够得以充分利用。鲍尔环填料特点：鲍尔环填料具有通量大、阻力小、分离效率高及操作弹性大等优点，在相同的降压下,处理量可较拉西环大50%以上。在同样处理量时，降压可降低一半，传质效率可提高20%左右。与拉西环比较，这种填料具有生产能力大、阻力强、操作弹性大等特点，在一般情况下同样压降时处理可比拉西环大50%-100%，同样处理时压降比拉西环小50%-70%，塔高也有降压，采用鲍尔环可以比拉西环节约20%-40%填料容积。荣茂环保鲍尔环适用范围：适用于二氧化碳脱气塔、臭氧接触反应塔等作为接触填料及其它反应塔。 鲍尔环对拉西环作了重大改进，在环壁上开出两排有内伸舌片的窗孔，这种结构改善了气液分布，充分利用环的内表面，与拉西环相比，处理量可提高50％以上，而压降低一半。鲍尔环填料是一种高径相等的开孔环型填料，它是在拉西环填料的基础上，在环壁上开出带有内伸舌叶的的窗孔，每层窗孔有5或更多个舌叶，每个舌叶内弯指向环心，上下两层窗孔的位置相反错开，一般开孔面积约占环壁总面积的30%左右。在未增加填料表面积的情况下，却大大改善了填料层内气液两相的流动情况，提高了填料的流体力学与传质性能。由于鲍尔环填料在环壁上开了许多窗孔，使得填料塔内的气体和液体能够从窗孔自由通过，所以填料层内的气体和液体分布情况较之拉西环有较大的改善，尤其是填料环内表面容易被液体湿润，使得内表面得以充分利用。因此同种材质、同样规格的鲍尔环填料较之拉西环填料相比不但具有较大的通过能力和较低的压降，而且使塔的分离效率有所提高,操作弹性也有所增大。一般在同样的压降下，鲍尔环填料的处理能力较拉西环增加50%以上；在同样的处理量下，鲍尔环填料的压降仅为拉西环的一半。 装填入塔的鲍尔环，无论其方位如何，淋洒到填料上的液体，有的沿外壁流动，有的穿过小窗流向内壁、有的沿叶片流向中心。这样，液体分散度增大，填料内表面的利用率提高。叶片保留了原有的壁表面，又增加了切口的新表面，故其比表面积比开窗前更大。弯向环心的叶片，增大了气体的湍动程度，交错开窗，缩小了相邻填料间的滞止死区。因此，鲍尔环的气液分布较较拉西环均匀，两相接触面积增大，传质效率随之增加。此外鲍尔环在较宽的气速范围内，保持一恒定的传质效率。鲍尔环填料是在拉西环的基础上改良改成的一种高径相等的开孔环型填料。鲍尔环填料在环壁上开出带有内伸舌叶的的窗孔，每层窗孔有5个或更多个舌叶，每个舌叶内弯指向环心，上下两层窗孔的位置相反错开，普通开孔面积约占环壁总面积的30%左右。在未增加填料外表积的状况下，鲍尔环填料却大大改善了填料层内气液两相的活动况，进步了填料的流膂力学与传质性能。厂家24小时垂询热线：0371-64225696移动电话：13526466298  18638742646 销售经理：:王经理
鲍尔环填料的特性数据:

| 瓷质鲍尔环填料 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规格 型号 | 尺寸 D×H×δ mm | 比表面积 α m/m | 空隙率 ε% m/m | 堆积个数 n 个/m | 堆积重量 γp kg/m | 干填料因子 α/ε m |
| Ф25 | 25×25×3 | 238 | 0.73 | 54000 | 520 | 565 |
| Ф38 | 38×38×4 | 197 | 0.75 | 13400 | 570 | 365 |
| Ф50 | 50×50×5 | 154 | 0.78 | 6800 | 550 | 252 |
| Ф80 | 80×80×8 | 116 | 0.8 | 1950 | 520 | 146 |

| 塑料鲍尔环填料 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规格 型号 | 尺寸 D×H×δ mm | 比表面积 α m/m | 空隙率 ε% m/m | 堆积个数 n 个/m | 堆积重量 γp kg/m | 干填料因子 α/ε m |
| Ф16 | 16×16×1.1 | 188 | 0.91 | 112000 | 视塑料材质 核定重量 | 249 |
| Ф25 | 25×25×1.2 | 175 | 0.90 | 53500 |  | 239 |
| Ф38 | 38×38×1.4 | 115 | 0.89 | 15800 |  | 220 |
| Ф50 | 50×50×1.5 | 112 | 0.90 | 6500 |  | 154 |
| Ф76 | 76×76×2.6 | 73 | 0.92 | 1930 |  | 94 |

| 金属鲍尔环填料 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规格 型号 | 尺寸 D×H×δ mm | 比表面积 α m/m | 空隙率 ε% m/m | 堆积个数 n 个/m | 堆积重量 γp kg/m | 干填料因子 α/ε m |
| Ф16 | 16×16×0.4 | 239 | 92.8 | 143000 | 视金属材质 核定重量 | 299 |
| Ф25 | 25×25×0.6 | 219 | 93.4 | 55900 |  | 269 |
| Ф38 | 38×38×0.8 | 129 | 94.4 | 13000 |  | 153 |
| Ф50 | 50×50×1.0 | 112 | 94.9 | 6500 |  | 131 |
| Φ76 | 76×76×1.2 | 72 | 95.1 | 1830 |  | 84 |

荣茂净水材料有限公司主营产品有：各种规格活性炭、椰壳活性炭、粉状脱色活性炭、煤质柱状活性炭、无烟煤、石英砂、稀土瓷砂、果壳滤料、磁铁矿、活性碳、聚合氯化铝、聚丙烯酰胺、锰砂、卵石、多面空心球垫层滤料，广泛适用于城镇给水、排水以及化工、冶金、电力、油田、印染、造纸、制药、工业污水处理等领域，是目前最理想的水质净化过滤填料。                                               本公司技术力量雄厚，生产设备齐全，生产工艺精细，用户至上，信誉第一，质优价廉，供货及时，代办托运，热诚服务，敬请光临。

如有需要请与我们联系：                                                                              
手机：13526466298  18638742646 
电话： 0371-64225696 
联系人：王经理

谢谢，预祝我们合作愉快！！！