膨润土防水毯是一种新型的防水材料，主要用于人工湖，景观湖，大型垃圾填埋场的底部防水处理。

膨润土防水毯的施工要求

- 膨润土防水毯施工前应检查基层,基层应夯实平整、无坑洼积水，无石子树根及其他尖锐物。2、膨润土防水毯在搬运和施工过程中要尽量避免震动和冲击，避免毯体有较大的弯曲度，最好一次到位。3、在GCL安装、验收以后，要尽快进行回填工作，如果是配合HDPE土工膜使用的工的程应及时对土工膜铺装焊接，以防被雨淋湿或弄破。

膨润土防水毯厂家【景观湖15153810888】膨润土防水毯防水性能最好

2.膨润土防水毯的成品保护

1、膨润土防水毯铺设完毕后应及时铺设土工膜，以避免承受风雨的侵蚀； 2、膨润土防水毯铺设完毕后如不能及时铺设土工膜则应该用彩条布或薄膜覆盖，以避免承受风雨的侵蚀；3、膨润土防水毯铺设完毕后应避免车辆碾压和其他异物损坏； 4、施工完毕后的膨润土垫上不得有泥块、污物、杂物等可能损坏防渗层的异物存在。存储、运输a、膨润土防水毯（GCL）卷在安装展开前要避免受到损坏。膨润土防水毯（GCL）卷应该堆放于经平整不积水的地方，堆高不超过四卷的高度，并能看到卷的识别牌。5、由不恰当的储存和操作而造成膨润土防水毯（GCL）的损坏，不允许使用于本工程上。6、在运输过程中（包括现场从材料存储地到工作的运输），膨润土防水毯（GCL）卷应避免受到损坏。7、受到物理损坏的膨润土防水毯（GCL）卷必须要修复，受损坏严重的膨润土垫（GCL）不能使用，我们将从现场搬走并进行替换。8、任何接触到泄漏化学溶剂的膨润土（GCL）材料，根据监理工程师的判断，不允许使用于本工程上。 9、如果膨润土毯在安装过程在损坏（撕裂、刺穿等），可以从一卷新的膨润土毯上切割一块“补丁”盖在破损的地方来进行修补。补丁的四边距离破损的地方长度不能小于300mm，铺放“补丁”前应在破损周围撒一些颗粒状膨润土或膨润土浆。如有必要也可以使用一些粘合剂以防止“补丁”移位，或者在破损的地方下面垫一小块膨润土毯。

膨润土膨胀系数（ml/2g）≥24； GCL单位面积质量（g/m2）≥4000； GCL纵向断裂强度（KN/m）≥6； GCL横向断裂强度（KN/m）≥6； GCL纵向断裂伸长率（％）≥10； GCL横向断裂伸长率（％）≥10； GCL垂直渗透系数（cm/s）≤5×10-11； GCL剥离强度（N/100mm）≥40；GCL抗静水压试验 0.4MPa，1h，无渗漏。0.4

膨润土防水毯用于填埋场的主衬层的土工膜下。

2. 用于填埋场的次衬层的土工膜下。

3. 在填埋场的土工膜下和黏土层上，也就是三种成分的衬层。

4. 填埋场覆盖层的土工膜下。

5. 与垂直截水墙中的土工膜相邻接。

6. 放在土工膜上，用来防止粗粒料将土工膜刺破。

7. 用作地下贮水井的第二层衬层。

扬州水木工程材料有限公司

联系人：李经理

手  机：15153810888

地  址：山东省扬州市粥店办事处

公司网址：http://www.tsgccl.com