军辉阻火模块是一种新型防火封堵材料，采用无毒膨胀材料和特殊工艺制成，主要应用于石化、电力、通信、冶金等行业的电线、电缆、电器的防火封堵，该产品综新型膨胀阻火模块合了传统有机防火堵料、无机防火堵料和阻火包的所有优点，并具有独立知识产权，是传统封堵材料的更新换代产品。 
产品型号：DM-A3-JH-4产品规格：240mm×120mm×60mm      240mm*120mm*30mm

产品特点：
①耐火时间长：由于采用先进的热膨胀防火技术，产品耐新型膨胀阻火模块火时间长。经国家防火建筑材料监督检验中心检验，耐火时间达180min以上；经本公司实验室检测，耐火时间达180分钟以上。
②有效期长：由于采用无机膨胀材料和少量高效胶联材料，新型膨胀阻火模块经加速老化试验证明，有效期可达15年以上。阻火包有效期一般为三年。
③耐水、耐油性能好：试验证明，在水里、柴油里浸泡1年新型膨胀阻火模块，产品无溶胀、变形、坍塌。
④机械强度高、有弹性：由于采用无毒有机高分子材料胶联、模压固化，实测抗压强度5.6Mp，比国家标准（0.8 Mp）高6倍，是阻火包（0.05 Mp）的112倍。含有少量高效胶联材料，有弹性，有利于保护电缆和后续拆改，这是本产品区别于传统无机堵料的重要特征。新型膨胀阻火模块
⑤施工方便：由于采用少量胶联材料，加新型膨胀阻火模块上特有的凹凸自锁形状，使得封堵墙面机械强度高，不易坍塌，特别适合标准电缆沟等大型孔洞封堵。由于可塑性好，便于根据孔洞和电缆情况进行切割、打孔，比阻火包封堵更严实、可靠。
⑥重量轻：实测干密度为0.7t/m３，国家标新型膨胀阻火模块准要求不大于2.5 t/m３，重量不到国家标准的三分之一，可大大减轻封堵材料对电缆桥架和建筑物的负阻火膨胀模块：阻火模块采用先进的无毒阻火膨胀材料制成，广泛应用于电线、电缆、电气设备的防火新型膨胀阻火模块封堵。该产品受到消防权威部门的大力推荐，已被数家权威设计院列为典范设计，是传统防火封堵材料的更新换代产品。防火膨胀模块彻底解决了防火枕、阻火包不防潮、不耐腐蚀、怕鼠咬、码放易坍塌新型膨胀阻火模块、有效期短等缺点。防火膨胀模块耐潮湿、耐腐蚀，能在极端恶劣的环境下工作，无毒、无污染，有效期长达十五年以上。一次性投入、无须维护，为客户节约大量重复投资资金，经济实惠。 

　　阻火模块特点： 
　　★阻火模块耐火时间长：经国家防火建筑材料质量新型膨胀阻火模块监督检验中心检验，实际耐火时间长 280min，比国家一级标准（180min）超出100min. 
　　★阻火模块有效期长：由于采用无机膨胀原料和少量新型膨胀阻火模块高效胶联材料、模压固化，实测抗压强度5.6MP，比国家标准（0.8MP）高6倍，是阻火包（0.05MP）的112倍。因采用高效胶联材料富有弹性，有利于保护电缆和后续电缆增扩容。 
　　 
　　★阻火模块施工方便：由于采用少量胶联材料，加新型膨胀阻火模块上特有的凹凸自锁形状，使得封面机械强度高，不易坍塌，特别适合标准电缆沟等大型孔洞封堵。由于可塑性好，由于根据孔洞和电缆情况进行切割、打孔，比阻火包封更严实、可靠。 
　　★阻火模块重量轻：实测干密度只有新型膨胀阻火模块0.7t/m3，国家标准要求不大于2.5 t/m3，不到国家准的三分之一，可大大减轻封堵材料对电缆桥架和建筑物载。