科洛斯（深圳）钢铁有限公司不锈钢管产品：无缝管、毛细管、精密管、装饰管、镜面管、焊管、工业管、卫生管、方管、扁管、矩管等。我公司生产食品内外抛光无缝管、配件、三通、阀门、弯头。

不锈钢材质：SUS201、202、301、304、304L、316、316L、321、309S、310、310S、317L、430、630、840、904L等。

一、机械构造用及装饰用不锈钢钢管

进口一级正材SUS201、202 . 304L、321 .316、316L  310S  430

1、圆管:9.5-406.4mm 厚度:0.4-12.0 mm

2、方管:10*10-150*150mm 厚度0.4-6.0mm

3、矩管:10*20-100*200mm 厚度:0.4-6.0mm

4、花管:15.9-76.2mm 厚度:1.0-1.5mm

5、毛细管：0.2-15mm     壁厚0.05-1.0mm

6、规格：ф1--830mm，壁厚0.1--20mm  【非标可按客户要求定做】

二、工业配管用不锈钢钢管

执行标准：ASTM A312 ASTM A778 GB/T12771

材质：进口一级正材201.304 304L 316 316L

规格：φ13.72~φ1000mm

产品用于: 化工、石化、水处理、造纸、食品卫生等设备的配管

三、锅炉热交换器、冷凝器用不锈钢钢管

执行标准：ASTM A249 JIS G3463或DIN 17457

材质：进口一级正材304 304L 316 316L

规格：φ13.72~φ1000mm

产品用于：建造高压和超高压电站锅炉，建造过热蒸汽管、沸水管及机车锅炉用过热蒸管。

四、特殊用管工艺

内外抛光（表面等级：抛光180#、220#，240#，320#，400#，600#）；拉丝；酸洗；内焊道整平；在线光辉热处理。

五、不锈钢无缝钢管系列

产品按国标GB/T14976-2002(流体输送用不锈钢无缝钢管)，GB/T14975-2002(结构用不锈钢无缝管)、GB/T13296-91(锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管)，成品出厂均经过严格的检测，符合国家标准的技术指标要求。材质321/1Cr18Ni9Ti、304/0Cr18Ni9、310S/0Cr25Ni20、316L/00Cr17Ni14Mo2、301、304L不锈钢管全部采用进口一级正材不锈钢板材制造，特色在于：无砂眼，无砂孔，无黑点，无裂缝，焊道平整。折弯，切割，焊接加工性能优势，镍含量稳定，产品符合中国GB、美国ASTM、日本JIS等规范！采用：宝钢，太钢，张浦。宝新。新日铁，马来西亚、美国及欧盟国家。

我公司一直秉承着“诚信，打造品牌；质量，获得发展”的经营理念，把最优的价格、最高的品质回馈给新老客户。公司产品广泛应用于家电、厨房设备、医疗器械、金属软管、船舶、计算机配件、手机零件、机械制造、汽车零部件及建筑、工业等领域。公司以客户导向为基础、顾客至上、以诚相待、以为本、以质量为企业的生命、注重售后追踪服务、互惠互利、共同发展是我们的服务宗。您的电话、传真使我们沟通的桥梁，您的需求，就是我的责任，恭候您的光临，共创辉煌！如需详细了解，请致电我公司。

【销  售  部】

Tel：86-0755-29729096

Fax：86-0755-29729092

联系人：张诚（先生）

手机：13717080925

Q Q：763548318

邮箱：763548318@qq.com或szklsgt@163.com

网址：http://www.szklsgt.com