穹明-烤漆钢板，烤漆铝板，铝单板，金属幕墙

穹明金属幕墙板详情说明：

穹明金属幕墙板板是采用优质铝合金板材或钢板为基材，再经过数控折弯等技术成型，表面喷涂装饰性涂料的一种新型幕墙材料。
穹明金属幕墙板基材采用1100H24、1060H24、3003H24、5005H24等幕墙专用单层铝合金板。

穹明金属幕墙板其构造主要由面板、加强筋和角码等部件组成。成型最大工件尺寸可达8000mm×1800mm（L×W）

穹明金属幕墙板涂料采用美国PPG、美国威士伯Valspar、荷兰阿克苏诺贝尔AkzoNobel、韩国KCC等知名品牌涂料，涂层分为二涂一烤、三涂二烤，其涂层性能达到AAMA（美国建筑制造业协会）和ASCA（美国建筑喷涂协会）的AAMA2605－98标准。

常规厚度：1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm。 　　常用规格：600*600mm、600*1200mm　　【注】其他特殊厚度规格可定制。

穹明金属幕墙板的特点

1、重量轻，钢性好、强度高3.0mm厚铝板每平方板重8kg，抗拉强度100-280n/mm2
　　2、耐久性和耐腐蚀性好。采用kynar-500、hylur500为基料的pvdf氟碳漆可达25年不腿色。
　　3、工艺性好。采用先加工后喷漆工艺，铝板可加工成平面、弧型和球面等各种复杂几何形状。
　　4、涂层均匀、色彩多样。先进静电喷涂技术使得油漆与铝板间附着均匀一致，颜色多样，选择空间大。
　　5、不易玷污，便于清洁保养。氟涂料膜的非粘着性，使表面很难附着污染物，更具有良好向洁性。
　　6、安装施工方便快捷。铝板在工厂成型，施工现场不需裁切，固定在骨架上即可。
　　7、可回收再利用，有利环保。铝板可100%回收，不同于玻璃，石材，陶瓷，铝塑板等装饰材料，回收残值高。

穹明金属幕墙板的应用场合

1、建筑物外墙、梁柱、阳台、雨棚
　　2、机场、车站、医院
　　3、会议厅、歌剧院
　　4、体育场馆
　　5、接待大堂等等
　　防火性能：英国BSI防火测试及格（BS476）

穹明金属幕墙板的特性介绍

穹明金属幕墙板的材质及构造：

穹明金属幕墙板采用优质高强度铝合金板材，其常用厚度为1.5、2.0、2.5、3.0MM，型号为3003，状态为H24。常规材料最大尺寸为1220MM×2440MM。其构造主要由面板、加强筋和角码组成。角码可直接由面板折弯、冲压成型，也可在面板的小边上铆装角码成型。加强筋与板面后的电焊螺钉连接，使之成为一个牢固的整体，极大增强了金属幕墙板的强度与刚性，保证了长期使用中的平整度及抗风抗震能力。如果需要隔音保温，可在铝板内侧安装高效的隔音保温材料。

穹明金属幕墙板的表面处理

穹明金属幕墙板表面一般经过铬化等前处理后，再采用氟碳喷涂处理。氟碳涂料面漆和清漆的聚偏氟乙烯树脂（ＫＡＮＡＲ５００）。一般分为二涂、三涂或四涂。氟碳涂层具有卓越的抗腐蚀性和耐候性，能抗酸雨、盐雾和各种空气污染物，耐冷热性能极好，能抵御强烈紫外线的照射，能长期保持不褪色、不粉化，使用寿命长。我厂选用世界知名的氟碳涂料涂料生产商ＰＰＧ、ＤＮＴ、ＡＫＺＯ、ＮＩＰＰＯＮ等公司的优质氟碳涂料，颜色选择广泛，客户可直接按厂家提供的色板选用或提供色板样。

穹明金属幕墙板的特点

1：穹明金属幕墙板钢性好、重量轻、强度高。

2：穹明金属幕墙板板耐腐蚀性能好，氟碳漆可达25年不腿色。

3：穹明金属幕墙板工艺性好。采用先加工后喷漆工艺，铝板可加工成平面、弧型和球面等各种复杂几何形状。

4：穹明金属幕墙板不易玷污，便于清洁保养。氟涂料膜的非粘着性，使表面很难附着污染物，更具有良好向洁性。

5：穹明金属幕墙板安装施工方便快捷。铝板在工厂成型，施工现场不需裁切只需简单固定。

6：穹明金属幕墙板可回收再利用，有利环保。铝板可100%回收，回收价值更高。

穹明金属幕墙板应用范围:适用于各种建筑内外墙、大堂门面、柱饰、高架走廊、人行天桥、电梯包边、阳台包装、广告指示牌、室内异形吊顶等的装饰。

穹明金属幕墙板的安装方法

1、根据同一水平高度装好收边角。
　　2、按不同的要求有不同的骨架，如：L50*50*5mm角钢固定，预埋件铝挂件固定等，根据不同的产品有不同的固定方法。
　　3、把预装在扣板龙骨上的吊件，连同扣板龙骨紧贴轻钢龙骨成垂直方向扣在轻钢龙骨下面，扣板龙骨间距根据板型大小来确定，全部装完后必须调整至水平。
　　4、将扣板顺序扣在龙骨上，每扣完一件，将倒锁片压下，龙骨连接时用连接件接驳。
　　5、板面安装时必须带手套，如不慎留下指印或污渍，可用洗洁精清洗并抹干。