银焊料产品介绍：

| 牌号 | 国家牌号 | 化学成分 |  |  | 熔化温度℃ | 特性/用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ag | Cu | Zn |  |  |
| Ag10 |  | 9.0~11.0 | 52.0~54.0 | 余量 | 815~850 | 价格便宜，但钎焊温度较高，接头塑性较差，适宜于钎焊要求较低的铜合金、钢等 |
| Ag25 | B- Ag25CuZn | 24.0~26.0 | 40.0~42.0 | 余量 | 700~800 | 钎焊温度稍高，润湿性及填缝能力好，适宜钎焊制合金、钢等 |
| Ag45 | B- Ag45CuZn | 44.0~46.0 | 29.0~31.0 | 余量 | 665~745 | 适用于大间隙，接头的钎焊，常用于镀锌钢材的钎焊。 |
| Ag50 | B- Ag50CuZn | 49.0~51.0 | 33.0~35.0 | 余量 | 690~775 | 具有良好的温流性和填满间隔能力，钎焊接头强度高，塑性好，适用于钎焊铜及铜合金，钢及不锈钢 |
| Ag65 |  | 64.0~66.0 | 19.0~21.0 | 余量 | 685~720 | 熔点低，漫流性良好，钎缝表面光洁，钎焊接头有良好的强度塑性，适用于钎焊性能要求较高的铜及铜合金、钢及不锈钢 |

银铜锌镉钎料

| 牌号 | 国家牌号 | 化学成分 |  |  |  |  | 熔化温度℃ | 特性/用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ag | Cu | Zn | Cd | Ni |  |  |
| Ag20Cd |  | 19.0~21.0 | 39.0~41.0 | 余量 | 14.0~16.0 |  | 620~730 | 熔点较低，漫流性好，适宜十钎焊 铜合金、钢及不锈钢等 |
| Ag30Cd |  | 29.0~31.0 | 26.0~28.0 | 余量 | 19.0~21.0 |  | 607~710 | 熔点较低，润湿及填缝性能好，适宜于钎焊铜合金、钢等 |
| Ag35Cd | B-Ag35CuZnCd | 34.0~36.0 | 25.0~29.0 | 余量 | 17.0~19.0 |  | 605~700 | 适宜于用火焰、电阻、高频等钎焊方法进 行不均匀间隙的钎焊 |
| Ag40Cd | B-Ag40CuZnCdNi | 39.0~41.0 | 15.0~16.5 | 余量 | 25.1~26.5 | 0.1~0.3 | 595~605 | 熔点低，工艺优良，适用淬火钢和小簿件零件的钎焊。 |
| Ag50Cd | B-Ag50CuZnCd | 49.0~51.0 | 14.5~16.5 | 余量 | 17.0~19.0 |  | 625~635 | 高强度，高延性，高流动性，钎焊料能渗入极狭窄缝隙。 |
| Ag50CdNi | B-Ag50CuZnCdNi | 49.0~51.0 | 14.5~16.5 | 余量 | 15.0~17.0 | 2.5~3.5 | 630~690 | 有良好的抗腐蚀性及对硬质合金的润湿能力，适宜于硬质合金及不锈钢的钎焊。 |

银铜锌锢钎料

| 牌号 | 国家牌号 | 化学成分 |  |  |  |  | 熔化温度℃ | 特性/用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ag | Cu | Zn | Ni | In（Mn） |  |  |
| Ag18In |  | 17.0~19.0 | 46.0~48.0 | 余量 |  | 0.8~1.2 | 792~810 | 钎烛工艺性能良好，属推广应用钎料，适宜于机械、制冷等产品的零部件钎焊 |
| Ag34In | B-Ag34CuZnIn | 33.0~35.0 | 34.0~36.0 | 余量 |  | 0.8~1.2 | 660~740 | 用于制冷行业中铜合金及钢接头的钎焊 |
| Ag49Ni | B-Ag49CuMnNi | 48.0~50.0 | 15.0~17.0 | 余量 | 4.0~5.0 | 6.5~8.5 （Mn） | 625~705 | 钎焊合金钢及不锈钢极宜碳化钨的钎焊。 |

银铜锡钎料

| 牌号 | 国家牌号 | 化学成分% |  |  |  |  | 熔化温度℃ | 特性/用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ag | Cu | Zn | Sn | Ni |  |  |
| Ag18Sn |  | 17.5~18.5 | 余量 | 32.0~36.0 | 1.5~2.5 |  | 780~810 | 价格便宜，熔点较高，但无隔适宜于外铜、钢、硬质合金等材料的钎焊。 |
| Ag25Sn |  | 24.0~26.0 | 39.0~41.0 | 余量 | 1.5~2.5 |  | 680~760 | 工艺性较好，接头强度高，钎焊温度适中。 |
| Ag30Sn |  | 29.0~31.0 | 35.0~37.0 | 余量 | 1.5~2.5 |  | 650~750 | 钎焊温度低，漫流工艺性能好，适宜于铜、钢的钎焊 |
| Ag34Sn | B-Ag34CuZnSn | 33.0~35.0 | 35.0~37.0 | 余量 | 2.5~3.5 |  | 630~730 | 用于制冷行业铜及铜合金钢及不锈钢的钎焊。 |
| Ag40Sn |  | 39.0~41.0 | 24.0~26.0 | 余量 | 2.7~3.3 | 1.30~1.65 | 630~640 | 熔点低，具有良好的漫流性和填充接头间隙能力，钎缝表面光洁，接头强度高，可替代含镉钎料 |
| Ag45Sn |  | 44.0~46.0 | 26.0~28.0 | 余量 | 2.0~3.0 |  | 640~680 | 钎焊温度适中，接头综合性能好，用于铜合金及不锈钢的通用钎料。 |
| Ag50Sn |  | 49.0~51.0 | 20.5~22.5 |  | 0.7~1.3 | 0.30~0.65 | 650~670 | 钎料熔点低，钎焊工艺性能好，适宜于钎焊铜、钢等要求钎焊温度较低的材料。 |

高真空焊料

| 牌号 | 国家牌号 | 化学成分% |  |  |  | 熔化温度℃ | 特性/用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ag | Cu | Ni | Li |  |  |
| Ag72 | B-Ag72Cu | 71.0~73.0 | 余量 |  |  | 779~779 | 银铜共晶型钎料，不含易挥发元素，钎焊性好，导电性高，适用于电真空器件中的铜、镍、钛等合金的真空及还原气氛钎焊。 |
| Ag92.5 | B-Ag92.5Cu | 92.0~93.0 | 余量 |  |  |  | 银首饰用焊料 |

银焊条是一种以银或银基固深体的焊条，具有优良的工艺性能，不高的溶点、 良好的润湿性和填满间隙的能力，并且强度高、塑性好，导电性和耐蚀性优良，可以用来钎焊除铝、镁及其他低熔点金属以外的所有黑色和有色金属，该产品广泛的应用于制 冷、灯饰、五金电器、仪器仪表、化工、航空航天等工业制造领域。

银焊条的特点

1、银质焊条流动性好，价格便宜，工艺性能优良；
2、银焊条具有不高的熔点、良好的湿润性和填满间隙的能力；

3、银焊条接头强度高、塑性好、导电性和耐腐蚀性优良；

4、钎焊铜及银有自钎性，可不用钎剂。适用于接触焊、气体火焰焊、高频钎焊及某些炉中钎焊，钎焊接头具有较好的强度及导电性。

5、银焊条成本低、节银、代银，宜于铜与铜及铜合金的焊接。

如何储存银焊条一．银焊条存放地：存放银焊条的仓库应具备干燥通风环境，避免潮湿；拒绝水、酸、碱等液体极易挥发有腐蚀性的物质存在，更不宜与这些物质共存同一仓库。焊条应放在木托盘上，不能将其直接放在地板或紧贴墙壁。 二．存取及搬运焊条时小心不要弄破包装，特别是内包装“热收缩膜”。 打开银焊条包装应尽快将其全部用完（要求在一周以内），一旦焊丝直接暴露在空气中，其防锈时间将大大缩短（特别在潮湿、有腐蚀介质的环境中）。 三．按照“先进先出”的原则发放焊条，尽量减少产品库存时间。请按焊条的类别、规格分类存放、防止错用。