- 耐磨焊丝

耐磨焊丝特点；具有良好的抗磨料磨损，耐冲击磨损，耐粘着磨损（金属间磨损），耐高温磨损，耐腐蚀磨损以及抗两种类型以上复合磨损的性能。

堆焊耐磨焊丝的分类；

- 按其化学成分分类可分位两大类；即铁基堆焊耐磨焊丝和非铁基堆焊耐磨焊丝。

- 每一大类可按其化学成分特点或显微组织，分为若干小类。如铁基堆焊耐磨焊丝可分为高铬合金堆焊耐磨焊丝，碳化钨堆焊耐磨焊丝等

，非铁基堆焊耐磨焊丝可分位钴基堆焊耐磨焊丝和镍基堆焊耐磨焊丝。

- 按焊丝结构，可分为实芯焊丝及药芯（又称管状）焊丝。

- 按采用的焊接工艺方法，可分为气保焊，埋弧焊，火焰堆焊，等离子堆焊及喷涂（焊）用堆焊耐磨焊丝。

硬质合金堆焊耐磨焊丝 化学成分

| 牌号 | C | Mn | Si | Cr | Ni | W | Co | Fe | 其他 | 堆焊层硬度HRC | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HS101 | 2.5-3.3 | 0.5-1.5 | 2.8-4.2 | 25-31 | 3-5 |  |  |  |  | 48-54 | 用于堆焊耐磨损，抗氧化或耐气蚀的部件。 |
| HS103 | 3.0-4.0 | ≤ 3.0 | ≤ 3.0 | 25-32 |  |  | 4-6 |  | B0.5-1.0 | 58-64 | 用于要求抗强烈磨损场合。 |
| HS111 | 0.9-1.4 | ≤ 1.0 | 0.4-2.0 | 26-32 |  | 3.5-6.0 | 余量 | ≤2.0 |  | 40-45 | 堆焊高温高压阀门，热剪切刀刃，热铸模等。 |
| HS112 | 1.2-1.7 | ≤ 1.0 | 0.4-2.0 | 26-32 |  | 7.0-9.5 | 余量 | ≤2.0 |  | 45-50 | 堆焊高温高压阀门，内内燃机阀，热轧辊孔型 |
| HS113 | 2.5-3.3 | ≤ 1.0 |  | 27-33 | 21-24 | 15-19 | 余量 |  |  | 55-60 | 用于牙轮钻头轴承等 |
| HS113G | 3.2-3.55 | ≤ 1.0 | 0.5-1.1 | 24-28 |  | 12-16 | 余量 | ≤2.5 |  | ≤54 | 堆焊螺旋送料器，高温热轧辊，油田钻头等 |
| HS113Ni | 1.5-2.0 |  | 0.9-1.3 | 24-27 |  | 11.5-13 | 余量 | 0.85-1.35 |  | 37-40 | 用于耐气蚀，耐腐蚀性要求较高的内燃机气门，排气阀的堆焊 |
| HS114 | 2.4-3.0 | ≤ 1.0 | ≤2.0 | 27-33 |  | 11-14 | 余量 | ≤2.0 |  | ≤52 | 堆焊牙轮钻头轴承，粉碎机叶片等 |
| HS115 | 0.15-0.35 |  |  | 26-29 | 1.75-3.25 | 12.5-15.5 | 余量 | ≤1.0 | Mo5.0-6.0 | ≤27 | 加工硬化性好，堆焊阀门，铸模和挤压模等 |
| HS116 | 0.7-1.2 | ≤ 0.5 | ≤1.0 | 30-34 |  | 16-18 | 余量 |  |  | 46-50 | 堆焊铜基合金和铝基合金的热压模，热挤压模等 |
| HS117 | 2.3-2.7 | ≤ 0.5 | ≤1.0 | 31-34 | ≤3.0 |  | 余量 |  |  | ≤53 | 用于泵的套筒和旋转密封环，磨损面板轴承套筒的堆焊。 |
| HSY710 |  |  |  |  |  |  |  |  | WC60 | 61-65 | 用于耐严重磨料磨损 |
| HS121 | 0.5-1.0 | ≤ 0.1 | 3.5-5.5 | 12-18 | 余量 |  |  | 3.5-5.5 | B2.5-2.45 | 59-62 | 用于耐蚀泵阀，轴套等 |

气（自）保护堆焊耐磨药芯焊丝化学成分及用途

| 牌号 | 保护气体 | C | Mn | Si | Cr | Mo | 其他 | 堆焊层硬度HRC | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YD212-1 | CO2 | 0.3-0.6 |  |  | ≤5.0 | ≤4.0 |  | ≤50 | 用于堆焊受磨料磨损和粘着磨损的机件 |
| YD247-1 | CO2 | ≤0.7 |  | 2-3 | 7-9 |  |  | 55-60 | 用于堆焊受泥沙磨损和气蚀破坏的水里机械 |
| YD337-1 | CO2 | 0.25-0.55 |  |  | 2.0-3.5 |  | W7.0-10.0 | ≤48 | 用于堆焊各种热锻模，包括制造和修复等 |
| YD397-1 | CO2 | ≤0.6 | 1.5-2.5 | ≤1.0 | 5-7 | ≤1.0 |  | 55-60 | 用于堆焊各种冷锻模，冷轧辊等高硬度部件等 |
| YD616-2 | 无 | 3.0-3.5 | 0.9-1.2 | 0.7-1.0 | 13.5-15.5 | 0.3-0.6 |  | 46-53 | 堆焊耙路机的齿，破碎机锤头等 |
| YD646Mo-2 | 无 | 2.9-3.4 | 0.6-1.0 | 0.5-1.9 | 23-26 | 2.5-3.1 |  | 55-60 | 堆焊筑路机和采石设备的零件等 |
| YD698 | Ar及CO2 | ≤3.0 |  |  | 4.5-5.0 |  | W8.5-14 | ≤60 | 用于矿山机械和泥浆泵的堆焊 |

埋弧堆焊耐磨药芯焊丝化学成分及用途

| 牌号 | 焊剂 | C | Mn | Si | Cr | Mo | 其他 | 堆焊层硬度HRC | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HYD047 | HJ107 | ≤1.7 | 1.5-3.0 |  | 4.0-7.0 | 1.5-3.0 | Ni3.0 | ≤55 | 用于辊压机的挤压辊表面堆焊 |
| HYD057 | HJ260 | 0.2-0.5 |  |  | 4.0-6.0 | 0.5-1.5 |  | 44-46 | 用于热轧辊，开辊的制造和修复 |
| HYD117Mn | HJ431 | ≤0.1 | 1.2-1.6 |  | 1.5 | 1.5 |  | 30 | 用于HYD616Nb焊丝时的打底 |
| HYD616Nb | HJ151 | 1.0-2.0 | 0.3-0.5 |  | 10-15 |  |  | Si Nb5.5-07.0 | 用于特别严重磨料磨损和冲击载荷工况下的水泥磨辊，电厂磨煤机磨辊的堆焊 |
| HYD707 | HJ260 | 2.0-3.0 | 2 | 1 |  |  | W40-50 | 60 | 碳化钨药芯焊丝，用于矿山设备等 |

采用堆焊耐磨焊丝的优点1）节省成本。堆焊一磨损件以重新达到要求比更换磨损件可节省去25%-75%的成本2）提高工件使用寿命。与没有堆焊金属件相比，堆焊金属件视其使用范围不同，可不同程度地增加30%——800%的使用寿命。