石家庄利鼎电子材料有限公司产品说明书

环氧灌浆料LD-007

LD-007环氧灌浆料包括A（树脂）、B（硬化剂）、C（填料）三组份，该产品采用优质树脂与精制填料，100%固含量，不含溶剂等挥发性对人体有害物质。常温下将每组材料中三组份完全混合后即可使用，而无需另外添加任何成份。LD-007环氧灌浆料为需长期限承受振动、冲击及化学腐蚀区域的设备二次灌浆安装提供了永久性的解决方法，已经不断证明能够大大延长动设备的运行周期及部件使用寿命。

1.用途 ：
　  用于压缩机、泵、冲压机、粉碎机、球磨机等高振动性设备的二次灌浆安装。 
    用于易受化学侵蚀的设备基础区域灌浆。 
    用于轨道基础，桥梁支撑等强压力区域灌浆。 
    用于锚栓，钢筋种植及建筑结构混凝土补强加固。

2.产品特点 ：
    抗压、粘结等物理力学性能远优于水泥基灌浆材料。

反应固化温和、放热峰值低，可长达90分钟（25° C时）的操作时间，适合大体积灌浆使用。

无收缩：灌浆成型后无收缩，确保高精确度的安装需要。

而腐蚀性 ：可以随酸、碱、盐、油脂等化学品长期接触腐蚀。

卓越的抗蠕变性 ：LD-007可在-80°C至+80°C冻融交替、振动受压的恶劣物理

情况下长期使用而无塑性变形，保证设备定位长期精确。

卓越的韧性 ：LD-007可以化解由动设备传递来的任何可能使水泥基灌浆层爆裂的动荷载

3.产品物理性能指标范围

| 检测项目 | 标准 | 1天 | 3天 | 7天 | 最终 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 抗压强度 | JGJ70-2009 | >50Mpa | >65Mpa | >95Mpa | >95Mpa |
| 抗折强度 | GB/T58001-2002 | >10MPa | >15Mpa | >20MPa | >50MPa |
| 受压弹模 | GB/T50081-2002 | / | / | 17.5MPa | 18.0MPa |

联系人：王彦强  15333210527

在线QQ：510682306

—————————————————————————————————————————

地址：石家庄市高新区湘江道319号

网址：http://e.huisou.com/6019816/index.html