- 美标法兰式卡套旋塞阀概述：

- 美标法兰式卡套旋塞阀主要技术参数：

| 公称压力（LB） | 壳体试验压力（MPa） | 密封试验压力（MPa） | 适用温度（℃） | 使用介质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 150 | 3.0 | 2.2 | ≤180℃ | 水，蒸气，油品等 |
| 300 | 7.5 | 5.5 |  |  |
| 600 | 15.0 | 11.0 |  |  |
| 900 | 22.5 | 16.5 |  |  |

- 主要零部件材料:

| 序号NO. | 名称 | 材质 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 阀体 | ASTM A216 WCB ASTM A217-WC1，WC6，WC9，C5 ASTM A351-CF8，CF8M，CF3，CF3M |
| 2 | 卡套 | PTFE |
| 3 | 塞子 | ASTM A182-Gr.F6a ASTM A182-F22 ASTM A182-F304,F316,F321,F304L,F316 |
| 4 | 垫片 | 柔性石墨+不锈钢Flexible graphite+stainless steel、PTFE |
| 5 | 调整垫 | ASTM A182-Gr.F6a ASTM A182-F22 ASTM A182-F304,F316,F321,F304L,F316 |
| 6 | 阀盖 | ASTM A216 WCB ASTM A217-WC1，WC6，WC9，C5 ASTM A351-CF8，CF8M，CF3，CF3M |
| 7 | 调整螺栓 | ASTM A193-B7,A320-B8,A193-B8M |
| 8 | 六角螺母 | ASTM A194-2H,A194-8,A194-8M |
| 9 | 螺栓 | ASTM A193-B7,A320-B8,A913-B8M |
| 10 | 手柄 | ASTM A105-WCB |