煤矿用通信电缆
电缆使用环境温度-40℃ ~ +50℃，电缆敷设温度≥-10℃，在25℃时的温度≤95%，电缆敷设时弯曲半径： MHYV型电缆≥ 10倍电缆外径其余型号电缆≥15倍电缆外径.
执行标准：MT818.14-1999
电缆规格、型号及用途：

| 型号 | 名称 | 适用范围 |
| --- | --- | --- |
| MHYV（HUYV) | 矿用聚乙烯绝缘、阻燃聚氯乙烯护套通信电缆 | 用于矿场平巷、斜巷及机电脑室信号传输 |
| MHJYV(HUJYV) | 矿用聚乙烯绝缘、阻燃聚氯乙烯护套加强型通信电缆 | 用于机械损伤较高平巷和斜巷 |
| MHYBV(HUYBV) | 矿用聚乙烯绝缘、镀锌钢丝编织铠装、阻燃聚氯乙烯护套通信电缆 | 用于机械冲击较高的平巷和斜巷 |
| MHYAV(HUYAV) | 矿用聚乙烯绝缘、铝/聚乙烯粘结护层、阻燃聚氯乙烯护套通信电缆 | 用于电场干扰较大较潮湿的平巷、斜巷信号传输 |
| MHYA32(HUYA32) | 矿用聚乙烯绝缘、铝/聚乙烯粘结护层、镀锌钢丝铠装、阻燃聚氯乙烯护套通信电缆 | 用于竖井和斜井 |

命名代号:

| 代号 | 名称 |
| --- | --- |
| MH | 煤矿用阻燃通信电缆 |
| 省略 | 铜质线芯 |
| T | 聚乙烯绝缘 |
| A | 铝一聚乙烯粘结护套 |
| 省略 | 聚乙烯内护套 |
| B | 编织铠装 |
| V | 聚氯乙烯护套 |
| 32 | 细圆钢丝铠装、聚氯乙烯外被层 |

电缆的使用特性:
  电缆导体的长期允许工作温度-40～+50℃；
  月平均最大相对湿度为≤95%（+25℃时）
  电缆允许附设与安装的温度应不大于-10℃
  电缆最小弯曲半径：MHYV、MHJYV型电缆为电缆外径的10倍，其它型号的电缆为外径的15倍。
煤矿用通信电缆生产范围与技术参数
表格一;

| 对数×根数×导体直径 | MHYV(HUYV) | MHYJV(HUJYV) |
| --- | --- | --- |
| 1×2×7/0.28 | 7.1 | 7.1 |
| 4×1×7/0.28 | 7.3 | 7.3 |
| 5×2×7/0.28 | 11.3 | 11.3 |
| 10×2×7/0.28 | - | - |

表格二;

| 对数×根数×导体直径 | MHYBV(HUYBV) | MHYAV(HUYAV) | MHYA32(HUYA32) |
| --- | --- | --- | --- |
| 3×2×0.8 | - | 14 | - |
| 5×2×0.8 | 15.3 | 16 | 28 |
| 10×2×0.8 | 17.6 | 18.5 | 22 |
| 20×2×0.8 | 21.4 | 20 | 24 |
| 30×2×0.8 | 25.58 | 25 | 26 |
| 50×2×0.8 | 30.2 | 29 | 33 |
| 80×2×0.8 | - | 36 | 39 |

表格三;

| 对数×根数×导体直径 | MHYJV(HUYJV) | MHYV(HUVV) | MHYV32(HUVV32) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1×2×0.8 | - | 9 | - |
| 3×2×0.8 | - | 10 | - |
| 5×2×0.8 | 14 | 15 | - |
| 7×2×0.8 | - | 16 | 17 |
| 10×2×0.8 | 16 | 19 | - |
| 14×2×0.8 | - | 21 | 23 |
| 20×2×0.8 | 20 | 24 | 28 |
| 30×2×0.8 | 24 | 29 | 32 |
| 50×2×0.8 | 29 | 36 | 44 |

产品表示方法:如：
具有30个对绞线芯的煤矿用聚乙烯绝缘铝一聚乙烯粘结护层钢丝铠装聚氯乙烯护套通信电缆，表示为： MHYA32 30×2
具有1个星绞线芯的煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信电缆，表示为：MHYV 1×4
产品结构简图:
主要技术性能及指标:

| 项目 | 单位 | 7/0.28 | 7/0.28 | 1/0.8 | 1/0.8 | 1/0.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20℃时导体直流电阻 | Ω/km | ≤45 | ≤73 | ≤36.7 | ≤36.7 | ≤36.7 |
| 固有衰减（800～1000HZ） | dB/km | ≤1.1 | ≤1.3 | ≤0.95 | ≤0.95 | ≤0.95 |
| 20℃时电缆绝缘线芯绝缘电阻 | MΩ.km | ≥3000 |  |  |  |  |
| 线对工作电容（800～1000HZ） | uF/km | ≤0.06 |  |  |  |  |
| 近端串音衰减（800～1000HZ） | dB/500m | ≥70 |  |  |  |  |
| 电感（800～1000HZ） | uH/km | ≤800 |  |  |  |  |
| 耐交流工频电压 | - | 1.5KV/1min通过 |  |  |  |  |
| 直流电阻差 | - | ≤环阻的2% |  |  |  |  |

井筒用通信电缆|矿用电话电缆|矿用监测电缆|矿用信号电缆|矿用监测电缆|监控电缆|矿用监测线|矿用阻燃通信电缆

产品用途：产品用于煤矿井下检测、监控、轨道运输系统作信息传输线，也可用于通讯系统作信息传输。

- 执行标准

MT818-1999 煤矿用阻燃电缆
 QB/DSXH001-2006 煤矿用阻燃通信电缆
 型号、名称及用途(表2)

| 型 号 | 名 称 | 用 途 |
| --- | --- | --- |
| MHYV | 煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信电缆 | 用于平巷、斜巷及机电硐室 |
| MHJYV | 煤矿用加强型线芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信电缆 | 用于机械损伤较高的平巷和斜巷 |
| MHYBV | 煤矿用聚乙烯绝缘镀锌钢丝编织铠装聚氯乙烯护套通信电缆 | 用于机械冲击较高的场合作主信号传输 |
| MHYAV | 煤矿用聚乙烯绝缘铝-聚乙烯粘结护层聚氯乙烯护套通信电缆 | 用于较潮湿的斜井和斜巷 |
| MHYA32 | 煤矿用聚乙烯绝缘铝-聚乙烯粘结护层钢丝铠装聚氯乙烯护套通信电缆 | 用于竖井或斜井 |
| MHYVR | 煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信软电缆 | 用于矿场作普通信号传输,可移动使用 |
| MHYVP | 煤矿用聚乙烯绝缘编织屏蔽聚氯乙烯护套通信电缆 | 用于电场干扰较大的场所作信号传输,使用于固定敷设 |
| MHYVRP | 煤矿用聚乙烯绝缘编织屏蔽聚氯乙烯护套通信软电缆 | 用于电场干扰较大的场所作信号传输,电缆较柔软 |
| MHY32 | 煤矿用聚乙烯绝缘钢丝铠装聚氯乙烯护套通信电缆 | 用于平巷、竖井或斜井作主信号传输 |

使用特性(表3)

表3

| 电缆长度允许工作温度(℃) | -40~+50 |
| --- | --- |
| 电缆敷设温度(℃) | ≥-10 |
| 电缆的最小弯曲半径 | MHYV、MHYVR和MHJYV型电缆为电缆外径的10倍，其它型号为外径的15倍。 |

四、电缆规格(见表4、表5) 
表4

| 型 号 | 规 格 | 导体结构(根/直径)mm |
| --- | --- | --- |
| MHYV | 1×2、2×2、1×4、5×2 | 7/0.28 |
| MHJYV | 1×2、2×2 | 4/0.28铜线+3/0.28钢线 |
| MHYBV | 5×2、10×2、20×2 | 1/0.8 |
| MHYAV | 20×2、30×2、50×2 |  |
| MHYA32 | 30×2、50×2、80×2 |  |

表5

| 型 号 | 标 称 截 面 mm2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.75 |  | 1.0 |  | 1.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 |
|  | 芯 数 |  |  |  |  | 对 数 |  |  |
| MHYV | 2~7 |  |  |  |  | 2~10 |  |  |
| MHYVR | 2~7 |  |  |  |  | 2~10 |  |  |
| MHYVP | 2~7 |  |  |  |  | 2~10 |  |  |
| MHYVRP | 2~7 |  |  |  |  | 2~10 |  |  |
| MHYBV | 2~7 |  |  |  |  | 2~10 |  |  |
| MHY32 | — | 3~7 |  |  |  | 2~19 |  |  |

五、电缆的主要技术性能
1. 电缆导体的直流电阻及固有衰减(表6)

| 型号 | 导体结构 (根/直径mm) | 20℃时导体直流电阻(≤，Ω/km) | 固有衰减 (≤，db/km) |
| --- | --- | --- | --- |
| MHYV MHYVR MHYVP MHYVBP MHYBV MHY32 | 7/0.28 | 45 | 1.10 |
|  | 1/0.97 | 24.5 | 1.20 |
|  | 7/0.37 |  |  |
|  | 42/0.15 | 26.0 |  |
|  | 1/1.13 | 18.1 |  |
|  | 7/0.43 |  |  |
|  | 32/0.20 | 19.5 |  |
|  | 1/1.38 | 12.1 |  |
|  | 7/0.52 |  |  |
|  | 48/2.0 | 13.3 |  |
| MHJYV | 4/0.28铜线+3/0.28钢线 | 73 | 1.3 |
| MHYBV | 1/0.8 | 36.7 | 0.95 |
| MHYAV |  |  |  |
| MHYA32 |  |  |  |

2. 电缆的主要技术性能(表7)

| 序号 | 项 目 | 技术性能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 线芯直流电阻(Ω/km) | 见上表 |
| 2 | 绝缘电阻(MΩ/km) | ≥3000 |
| 3 | 电缆固有衰减(db/km) | 见上表 |
| 4 | 1min工频电压试验 | 1500V不击穿 |
| 5 | 串音衰减(≥，db) | 70(500m长度) |
| 6 | 电感(≤，uH/km) | 800 |
| 7 | 电缆工作电容(uF/km) | ≤0.06 |
| 8 | 单根垂直燃烧试验 | MT386 |
| 9 | 成束燃烧试验 | 符合B类成束燃烧试验要求 |

六、 主要技术参数(表8~18)
 表8

| 型号 | 规格 | 导体结构 根数/单线标称直径 | 绝缘标称厚度 mm | 外护套标称厚度 mm | 电缆外径 ≤ mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MHYV | 1x2 | 7/0.28 | 0.45 | 1.6 | 7.1 |
|  | 2x2 | 7/0.28 | 0.45 | 1.6 | 8.6 |
|  | 1x4 | 7/0.28 | 0.45 | 1.6 | 8.0 |
|  | 5x2 | 7/0.28 | 0.45 | 1.6 | 11.5 |

表9

| 型号 | 规格 | 导体结构 根数/单线标称直径 | 绝缘标称厚度 mm | 外护套标称厚度 mm | 电缆外径 ≤ mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MHJYV | 1x2 | 4/0.28铜线+3/0.28钢线 | 0.45 | 1.6 | 7.1 |
|  | 2x2 | 4/0.28铜线+3/0.28钢线 | <, P style="TEXT-ALIGN: center" align=center>0.45 | 1.6 | 8.6 |

表10

| 型号 | 规格 | 导体结构 根数/单线标称直径 | 绝 缘 标称厚度 | 内护套 标称厚度 | 外护套标称厚度 | 电缆外径 ≤ mm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MHYBV | 5x2 | 1/0.8 | 0.35 | 1.5 | 0.20~0.30 | 1.6 | 7.1 |
|  | 10x2 | 1/0.8 | 0.35 | 1.5 | 0.20~0.30 | 1.6 | 8.6 |
|  | 20x4 | 1/0.8 | 0.35 | 1.5 | 0.20~0.30 | 2.0 | 8.0 |

表11

| 型号 | 规格 | 导体结构 根数/标称直径 | 绝 缘 标称厚度 | 铝-聚乙烯粘结护层重叠宽度 | 内护套 标称厚度 | 外护套标称厚度 | 电缆外径 ≤ mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MHYAV | 20x2 | 1/0.8 | 0.35 | ≥6 | 1.5 | 2.0 | 23.4 |
|  | 30x2 | 1/0.8 | 0.35 | ≥6 | 2.0 | 2.0 | 27.4 |
|  | 50x2 | 1/0.8 | 0.35 | ≥6 | 2.0 | 2.0 | 32.6 |

表12

| 型号 | 规格 | 导体结构 根数/直径 | 绝 缘 标称厚度 | 铝-聚乙烯粘结护层重叠宽度 | 内护套 标称厚度 | 镀锌铠装钢丝直径 | 外护套标称厚度 | 电缆外径 ≤ mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MHYA32 | 30x2 | 1/0.8 | 0.35 | ≥6 | 1.5 | ≥1.6 | 2.5 | 32.6 |
|  | 50x2 | 1/0.8 | 0.35 | ≥6 | 2.0 | ≥1.6 | 2.5 | 37.3 |
|  | 80x2 | 1/0.8 | 0.35 | ≥6 | 2.0 | ≥1.6 | 2.5 | 43.0 |

表13 MHYV型煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信电缆

| 规 格 | 导 体 种 类 | 绝缘标称厚度 mm | 外护套标称厚度 mm | 电缆外径 ≤ mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1x2x0.75 | 1 | 0.5 | 1.6 | 8.5 |
| 1x2x0.75 | 2 | 0.5 | 1.6 | 8.5 |
| 1x2x1.0 | 1 | 0.5 | 1.6 | 8.7 |
| 1x2x1.0 | 2 | 0.6 | 1.6 | 9.2 |
| 1x2x1.5 | 1 | 0.5 | 1.6 | 9.0 |
| 1x2x1.5 | 2 | 0.6 | 1.6 | 9.8 |
| 1x3x0.75 | 1 | 0.5 | 1.6 | 8.5 |
| 1x3x0.75 | 2 | 0.5 | 1.6 | 8.8 |
| 1x3x1.0 | 1 | 0.5 | 1.6 | 9.0 |
| 1x3x1.0 | 2 | 0.6 | 1.6 | 9.6 |
| 1x3x1.5 | 1 | 0.5 | 1.6 | 9.4 |
| 1x3x1.5 | 2 | 0.6 | 1.6 | 10.2 |
| 1x4x0.75 | 1 | 0.5 | 1.6 | 9.0 |
| 1x4x0.75 | 2 | 0.5 | 1.6 | 9.3 |
| 1x4x1.0 | 1 | 0.5 | 1.6 | 9.5 |
| 1x4x1.0 | 2 | 0.6 | 1.6 | 10.2 |
| 1x4x1.5 | 1 | 0.5 | 1.6 | 10.0 |
| 1x4x1.5 | 2 | 0.6 | 1.6 | 11.0 |
| 1x5x0.75 | 1 | 0.5 | 1.6 | 9.6 |
| 1x5x0.75 | 2 | 0.5 | 1.6 | 10.0 |
| 1x5x1.0 | 1 | 0.5 | 1.6 | 10.0 |
| 1x5x1.0 | 2 | 0.6 | 1.6 | 11.0 |
| 1x5x1.5 | 1 | 0.5 | 1.6 | 10.7 |
| 1x5x1.5 | 2 | 0.6 | 1.6 | 11.7 |
| 1x6x0.75 | 1 | 0.5 | 1.6 | 10.2 |
| 1x6x0.75 | 2 | 0.5 | 1.6 | 10.6 |
| 1x6x1.0 | 1 | 0.5 | 1.6 | 10.8 |
| 1x6x1.0 | 2 | 0.6 | 1.6 | 11.7 |
| 1x6x1.5 | 1 | 0.5 | 1.6 | 11.5 |
| 1x6x1.5 | 2 | 0.6 | 1.6 | 12.5 |
| 1x7x0.75 | 1 | 0.5 | 1.6 | 10.2 |
| 1x7x0.75 | 2 | 0.5 | 1.6 | 10.6 |
| 1x7x1.0 | 1 | 0.5 | 1.6 | 10.8 |
| 1x7x1.0 | 2 | 0.6 | 1.6 | 11.7 |
| 1x7x1.5 | 1 | 0.5 | 1.6 | 11.5 |
| 1x7x1.5 | 2 | 0.6 | 1.6 | 12.5 |
| 2x2x0.75 | 1 | 0.5 | 1.6 | 10.7 |
| 2x2x0.75 | 2 | 0.5 | 1.6 | 11.2 |
| 2x2x1.0 | 1 | 0.5 | 1.6 | 11.4 |
| 2x2x1.0 | 2 | 0.6 | 1.6 | 12.5 |
| 2x2x1.5 | 1 | 0.5 | 1.6 | 12.1 |
| 2x2x1.5 | 2 | 0.6 | 1.6 | 13.4 |
| 3x2x0.75 | 1 | 0.5 | 1.6 | 11.2 |
| 3x2x0.75 | 2 | 0.5 | 1.6 | 11.7 |
| 3x2x1.0 | 1 | 0.5 | 1.6 | 12.0 |
| 3x2x1.0 | 2 | 0.6 | 1.6 | 13.1 |
| 3x2x1.5 | 1 | 0.5 | 1.6 | 12.7 |
| 3x2x1.5 | 2 | 0.6 | 1.6 | 14.0 |
| 4x2x0.75 | 1 | 0.5 | 1.6 | 12.1 |
| 4x2x0.75 | 2 | 0.5 | 1.6 | 12.7 |
| 4x2x1.0 | 1 | 0.5 | 1.6 | 13.0 |
| 4x2x1.0 | 2 | 0.6 | 1.6 | 14.2 |
| 4x2x1.5 | 1 | 0.5 | 1.6 | 13.7 |
| 4x2x1.5 | 2 | 0.6 | 1.6 | 15.2 |
| 5x2x0.75 | 1 | 0.5 | 1.6 | 13.0 |
| 5x2x0.75 | 2 | 0.5 | 1.6 | 13.6 |
| 5x2x1.0 | 1 | 0.5 | 1.6 | 13.8 |
| 5x2x1.0 | 2 | 0.6 | 1.6 | 15.3 |
| 5x2x1.5 | 1 | 0.5 | 1.6 | 14.9 |
| 5x2x1.5 | 2 | 0.6 | 1.6 | 16.5 |
| 7x2x0.75 | 1 | 0.5 | 1.6 | 14.0 |
| 7x2x0.75 | 2 | 0.5 | 1.6 | 14.7 |
| 7x2x1.0 | 1 | 0.5 | 1.6 | 14.9 |
| 7x2x1.0 | 2 | 0.6 | 1.6 | 16.6 |
| 7x2x1.5 | 1 | 0.5 | 1.6 | 16.8 |
| 7x2x1.5 | 2 | 0.6 | 1.6 | 18.0 |
| 10x2x0.75 | 1 | 0.5 | 1.6 | 17.2 |
| 10x2x0.75 | 2 | 0.5 | 1.6 | 18.2 |
| 10x2x1.0 | 1 | 0.5 | 2.0 | 20.2 |
| 10x2x1.0 | 2 | 0.6 | 2.0 | 22.5 |
| 10x2x1.5 | 1 | 0.5 | 2.0 | 22.0 |
| 10x2x1.5 | 2 | 0.6 | 2.0 | 24.0 |