破碎机锤头专用耐磨焊条

DJ160焊条优点是堆焊成型好，焊后无渣，利用率高，耐磨性能好。可堆焊在低、中碳钢、低合金钢、高锰钢和铸钢零部件表面或某些灰铸铁件表面。能承受低等冲击、耐强烈磨粒磨损，焊后硬度HRC≥63。可提高耐磨寿命3－10倍。焊接工艺：焊条可交直流两用，直流反接（焊条接正极），交流焊机要求空载电压≥70V。堆焊电流150-180A。焊道的宽度要大于或等于焊道高度的3倍，这样才能真正和母材熔结牢固，形成所需的耐磨组织。这些主要靠电焊机的功率和调整电流来实现。此焊条在使用时，要按使用说明，焊前对焊条烘干，对焊件清理预热，焊后缓冷。此焊条适用于破碎机锤头，装载机铲刃、粉煤机锤头、烧结设备给料机叶片、绞龙、风机叶片、水泥挤压机辊面、机立窑塔盘、塔齿、塔尖、混凝土输送管道、混凝土输送泵、各种输送槽、破碎机齿板、球磨机及大型滚桶衬板等易损件及高磨损件的堆焊。.

《耐磨焊条系列型号》

《耐磨焊条系列型号》. D102低中合金锰钢堆焊焊条 型号：EDPMn2-03 说明：普通低中合金锰钢堆焊焊条，交直流两用，电弧稳定，脱渣容易。 用途：用于堆焊或修复低碳钢、中碳钢及低合金钢磨损件，如车轴、齿轮和搅拌机叶片等。 堆焊硬度HRC：≥22 D106低中合金锰钢堆焊焊条 型号：EDPMn2-16 说明：普通低中合金锰钢堆焊焊条，交直流两用（交流时空载电压大70V）。 用途：用于堆焊或修复低碳钢、中碳钢及低合金钢磨损件，如车轴、齿轮和搅拌机叶片等。 堆焊硬度HRC：≥22 D107低中合金锰钢堆焊焊条 型号：EDPMn2-15 说明：普通低中合金锰钢堆焊焊条，交直流反接。 用途：用于堆焊或修复低碳钢、中碳钢及低合金钢磨损件，如车轴、齿轮和搅拌机叶片等。 堆焊硬度HRC：≥22 D112铬钼钢堆焊焊条 型号：EDPCrMo-Al-03 说明：铬钼钢堆焊焊条，交直流两用，电弧稳定，脱渣容易。 用途：用于受磨损的低碳钢、中碳钢及低合金钢，特别用于矿山机械与农业机械的堆焊与修复。 堆焊硬度HRC：≥22 D126低中合金锰钢堆焊焊条 型号：EDPMn3-16 说明：普通低中合金锰钢堆焊焊条，交直流两用（交流时空载电压大70V）。 用途：用于堆焊受磨损的低、中碳钢及低合金钢，如车轴、齿轮和搅拌机叶片和行走主动轮。 堆焊硬度HRC：≥28 D127低中合金锰钢堆焊焊条 型号：EDPMn3-15 说明：普通低中合金锰钢堆焊焊条，交直流反接。 用途：用于堆焊受磨损的低、中碳钢及低合金钢，如车轴、齿轮和搅拌机叶片和行走主动轮。 堆焊硬度HRC：≥28 D132铬钼钢堆焊焊条 型号：EDPMnCrMo-A2-03 说明：铬钼钢堆焊焊条，交直流两用，电弧稳定，脱渣容易。 用途：用于受磨损的低碳钢、中碳钢及低合金钢，特别用于矿山机械与农业机械的堆焊与修复 堆焊硬度HRC：≥30 D146低中合金锰钢堆焊焊条 型号：EDPMn4-16 说明：普通低中合金锰钢堆焊焊条，交直流两用，电弧稳定。 用途：用于堆焊各种受损的碳钢件及碳钢道岔。 熔敷金属化学成分/% C≤0.20 Mn≤4.50 其他≤2.00 堆焊硬度HRC：≥30 D156铬锰钢堆焊焊条 说明：铬锰钢堆焊焊条，具有抗高冲击载荷和金属间摩擦磨损性能，交直流两用（交流时空载电压大70V），电弧稳定，焊接工艺性好，脱渣容易，飞溅小，焊道成形美观。 用途：用于轧钢机零部件堆焊，如槽轮轧机、铸钢大齿轮、拖拉机驱动轮、支重轮和链轮节等 熔敷金属化学成分/% C≈0.10 Si≈0.50 Mn≈0.70 Cr≈3.20 堆焊硬度HRC：≈31 D167低中合金锰钢堆焊焊条 型号：EDPMn6-15 说明：普通低中合金锰钢堆焊焊条，交直流反接。 用途：用于农业机械、建筑机械等磨损部件的堆焊，如大型堆土机、动力铲的滚轮、汽车环链等。 熔敷金属化学成分/% C≤0.45 Si≤1.00 Mn≤6.50 堆焊硬度HRC：≥50 D172铬钼钢堆焊焊条 型号：EDPCrMo-A3-03 说明：铬钼钢堆焊焊条，交直流两用，电弧稳定，脱渣容易。 用途：用于堆焊齿轮、挖掘机、拖拉机刮板、深耕铧犁，矿山机械等磨损件。 熔敷金属化学成分/% C≤0.50 Cr≤2.50 Mo≤2.50 堆焊硬度HRC：≥40 D177SL堆焊焊条 说明：渗铝钢系列堆焊焊条中的一种，专用于焊接磨损条件下使用的渗铝钢或非渗铝钢结构，采用直流正接，短弧操作。 用途：用于焊接单层或多层各种渗铝钢受磨损件，如电站渗铝钢锅炉省煤器管等。 熔敷金属化学成分/% C≤0.50 Cr≤2.50 Mo≤2.50 堆焊硬度HRC：≥40 D202A铁基堆焊焊条 说明：铁基堆焊焊条，交直流两用，焊接工艺性能好，堆焊层硬度适中，具有良好的的塑性和耐冲击性。 用途：用于碳钢和低中合金钢轧钢机零部件的堆焊，如槽轮轧机、铸钢大齿轮等 熔敷金属化学成分/% C≤0.15 Si 0.2～0.4 Mn 0.5～0.9 Cr 1.8～2.3 堆焊硬度HRC：26～30 D202B铁基堆焊焊条 说明：铁基堆焊焊条，交直流两用，焊接工艺性能好，堆焊金属为马氏体组织，有较好的耐金属间磨损、耐冲击、耐模塑磨损和耐冷热疲劳性能。 用途：用于单层或多层堆焊各种受磨损的零部件，如齿轮、挖斗、矿山机械等。熔敷金属化学成分/% C 0.5～0.7 Si 0.3～0.5 Mn 0.6～1.0 Cr 4.4～5.0 堆焊硬度HRC：54～58 D207铬锰硅钢堆焊焊条 型号：EDPCrMnSi-15 说明：铬锰硅钢堆焊焊条，采用直流反接。 用途：用于堆焊堆土机刀刃板、螺旋桨等磨损零件。 熔敷金属化学成分/% C 0.5～1.00 Si≤1.00 Mn≤2.50 Cr≤3.50 其他≤1.00 堆焊硬度HRC：≥50 D212铬钼钢堆焊焊条 型号：EDPCrMo-A4-03 说明：铬钼钢堆焊焊条，交直流两用，电弧稳定，脱渣容易。 用途：用于中层或多层堆焊各种受磨损的零部件，如齿轮、挖斗、矿山机械等。 熔敷金属化学成分/% C0.3～0.60 Cr≤5.00 Mo≤4.00 堆焊硬度HRC：≥50 D217A铬钼钢堆焊焊条 型号：EDPCrMo-A3-15 说明：铬钼钢堆焊焊条，直流反接。 用途：用于堆焊高强度耐磨零部件，如30CrMnSi和35CrMnSi冶金扎辊的堆焊与修复、矿石破碎机部件、矿山用4m电铲斗齿及其他挖掘机斗齿等。 熔敷金属化学成分/% C≤0.5 Cr≤2.50 Mo≤2.50 堆焊硬度HRC：≥40 D227铬钼钒钢堆焊焊条 型号：EDPCrMoV-A2-15 说明：铬钼钒钢堆焊焊条，采用直流反接，堆焊层为马氏体基体加一定数量的高硬度碳化物，抗磨料磨损性能较高，堆焊金属具有良好的抗裂性，但切削加工比较困难，必要时可以约860℃等温退火软化。 用途：用于承受一定冲击载荷的耐磨件表面堆焊，如掘进机盘滚刀的受磨面。 熔敷金属化学成分/% C0.45-0.65 Cr4.5-5 Mo 2-3 V 4-5 堆焊硬度HRC：≥55 D237铬钼钒钢堆焊焊条 型号：EDPCrMoV-A1-15 说明：铬钼钒钢堆焊焊条，采用直流反接。 用途：用于堆焊受泥沙磨损和气蚀破坏的水力机械、挖掘斗、矿山机械零部件等。 熔敷金属化学成分/% C 0.3-0.6 Cr 8-10 Mo≤3 V 0.5-1 堆焊硬度HRC：≥50 D246耐磨堆焊焊条 型号：EDPCrSi-B 说明：D246耐磨堆焊焊条，交直流两用。 用途：用于堆焊常温及非腐蚀条件下，带有磨料磨损和冲击载荷条件的零部件，如矿山、工程、农业、制砖、水泥、水利等机械的易磨损件。 熔敷金属化学成分/% C≤1 Si 1.5-3 Mn≤0.8 Cr 6.5-8.5 B 0.5-0.9 堆焊硬度HRC：≥60 D256高锰钢堆焊焊条 型号：EDMn-A-16 说明：高锰钢堆焊焊条，交直流两用（交流焊时空载电压不低于70V），堆焊时宜采用小电流，窄道焊，趁红热时立即锤击或水，以减小裂纹倾向。堆焊金属为奥氏体高锰钢，具有加工硬化、高韧性和耐磨性的特点。 用途：用于各种破碎机、高锰钢轨、挖斗、推土机等易磨损部件的堆焊。 熔敷金属化学成分/% C≤1.1 Si≤1.3 Mn 11-16 其他≤5 堆焊硬度HRC：HB≥170 D266高锰钢堆焊焊条 型号：EDMn-B-16 说明：高锰钢堆焊焊条，交直流两用（交流焊时空载电压不低于70V），与D256的区别是焊缝金属中加了钼，提高了抗裂性及耐磨性。堆焊时宜采用小电流，窄道焊，趁红热时立即锤击或水，以减小裂纹倾向。堆焊金属为奥氏体高锰钢，具有加工硬化、高韧性和耐磨性的特点。 用途：用于各种破碎机、高锰钢轨、挖斗、推土机等易磨损部件的堆焊。 熔敷金属化学成分： C≤1.1 Si 0.3-1.3 Mn 11-18 Mo≤2.5 其他≤1 堆焊硬度HRC：HB≥170 D276/D277高铬锰钢耐气蚀堆焊焊条 型号：EDCrMn-B-16/EDCrMn-B-15 说明：高铬锰钢耐气蚀堆焊焊条，采用直流反接，D276可交直流两用（交流焊时空载电压不低于70V），焊缝能加工硬化、韧性好，耐气蚀，具有良好的抗裂性。 用途：用于堆焊水轮机受气蚀破坏的零件，如水轮机的导水叶片等，也可用于要求耐磨性及高韧性的高锰钢的堆焊，如铁路道岔、螺旋输送机、推土机刀刃板、抓斗、破碎刃等。 熔敷金属化学成分 C≤0.8 Si≤0.8 Mn 11-16 Cr 13-17 其他≤4 堆焊硬度HRC：≥20 D287抗气蚀耐泥沙磨损专用焊条 说明：抗气蚀耐泥沙磨损专用焊条，具有良好的抗气蚀、抗泥沙磨损性能，焊接工艺性好，采用直流反接，可全位置焊，堆焊金属具有良好的机加工性。 用途：用于水泵、水轮机过流部件的制造及堆焊修复，还可用于同等材质转轮的焊接。 熔敷金属化学成分 C≤0.15 Cr 12-16 Ni 4-6 堆焊硬度HRC：HV400（焊态） D406耐磨堆焊焊条 型号：EDRCrMnMoWCo-A 说明：铬钼钨热强钢耐磨堆焊焊条，，堆焊金属为a+固溶体+奥氏体+马氏体+共晶组织，具有较高的红硬件、抗裂性和耐热疲劳性。 用途：用于耐高温刃具、模具、如热剪切刃口的堆焊。 熔敷金属化学成分/% C≤0.5 Si≤2 Mn≤2 Cr≤6 Mo≤5 W≤10 V≤2 Co≤12 其他≤2 堆焊硬度HRC：≈50（焊后空冷） D417高速刀具钢堆焊焊条 型号：EDD-B-15 说明：高速刀具钢堆焊焊条，直流反接，良好的工艺性、耐磨性和抗裂性。 用途：用于堆焊耐强烈冲击磨损、耐腐蚀、气蚀的场合，如单双齿滚破碎机、叶片、高炉料钟等，也用于各种冲压模具的堆焊。 熔敷金属化学成分/% C0.5-0.9 Si≤0.8 Mn≤0.6 Cr 3-5 Mo 5-9.5 W 1-2.5 V 0.8-1.3 其他≤1 堆焊硬度HRC：≥55（焊后空冷） D427高温耐磨堆焊焊条 说明：高温耐磨堆焊焊条，低氢钠型药皮。 用途：用于高温条件下具有高硬度和耐磨损部件的堆焊，如轧钢、炼钢装料机吊牙及钢坯剪切用双金属热剪切韧的堆焊。 熔敷金属化学成分/% C≈0.8 Mn≈13 Cr≈11 Ni≈2 V≈2 堆焊硬度HRC：≥40（焊后空冷） D437堆焊焊条 说明：堆焊焊条，低氢钠型药皮。 用途：用于高温条件下具有高硬度和高耐磨的工件堆焊，主要用于冶金系统，如炼钢厂装塑机吊牙及轧钢厂双金属热剪切刃的堆焊。 熔敷金属化学成分/% C≈0.8 Cr≈15 Ni≈4 V≈3 堆焊硬度HRC：40≈42（焊后空冷） D608铸铁堆焊焊条 型号：EDZ-A1-08 说明：铸铁堆焊焊条，交直流两用，采用直流反接电源更为适宜，由于堆焊金属为铸铁组织+铬、锰的碳化物，具有较高的硬度和耐磨性，对泥沙及矿石的磨耗有良好的抵抗力。 用途：用于农业机械、矿山设备等承受砂粒磨损与轻微冲击的零部件。 熔敷金属化学成分/% C2.5-4.5 Cr3-5 Mo3-5 堆焊硬度HRC：≥55 D618铸铁堆焊焊条 说明：抗磨料磨损铸铁堆焊焊条，堆焊层为高碳高铬铸铁型基体+弥散碳化物相，堆焊层硬度高，但较脆，承受压力和冲击在和的能力较低，为了不影响抗磨料磨损性能，应尽可能采用较小电流，以利于堆焊层硬质相结晶。 用途：用于堆焊随受较轻冲击载荷、但要求具有较好的抗磨损的耐磨件，如锤击式磨煤机锤头等。 熔敷金属化学成分/% C≤3 Cr15-20 Mo1-2 V≤1 W 10-20 堆焊硬度HRC：≥58 D628铸铁堆焊焊条 说明：抗磨料磨损铸铁堆焊焊条，堆焊层为高碳高铬铸铁型基体+弥散碳化物相，堆焊层硬度高，耐热强度性较高，但堆焊层硬度而脆，承受压力和冲击在和的能力较低，为了不影响抗磨料磨损性能，应尽可能采用较小电流，以利于堆焊层硬质相结晶。 用途：用于堆焊承受较轻微冲击载荷，但要求具有良好的抗磨料磨损的耐磨件，如锤击式磨煤机锤头等。 熔敷金属化学成分/% C 3-5 Cr 20-35 Mo 4-6 V≤1 堆焊硬度HRC：≥60 D632A高铬铸铁堆焊焊条 说明：高铬铸铁堆焊焊条，交直流两用，堆焊层具有良好的耐腐蚀性、耐磨料磨损性及高温耐磨性。 用途：用于堆焊要求具有良好的耐腐蚀性、耐磨料磨损性或常温、高温耐磨耐腐蚀性的零部件，如喷粉机、掘沟机、辗路机、锤头等。 熔敷金属化学成分/% C 2.5-5 Cr 25-40 堆焊硬度HRC：≥56 D638高铬铸铁堆焊焊条 说明：高铬铸铁堆焊焊条，具有良好的耐磨料磨损性，交直流两用，电弧稳定，飞溅小，基本无渣，较高的熔敷效率。 用途：用于堆焊要求具有良好的抗耐磨料磨损性能的耐磨件，如料斗、铲刀刃、泥浆泵、锤头等。 熔敷金属化学成分/% C 3-6.5 Cr 25-40 堆焊硬度HRC：≥56 D638Nb高铬铸铁堆焊焊条 说明：高铬铸铁堆焊焊条，具有良好的抗磨料磨损性。 用途：主要用于受耐磨料磨损严重部件及高温磨损部件的修复。 材质（熔敷金属化学成分%）： C 3-6.5 Cr 22-35 Nb 4-8.5 堆焊硬度HRC：≥60 D642高铬铸铁堆焊焊条 型号：EDZCr-B-03 说明：高铬铸铁堆焊焊条，交直流两用，堆焊层具有良好的抗气蚀能力。 用途：用于常温和高温耐磨耐腐蚀工作条件的零部件，如水轮机叶片、高压泵零件、高炉料钟等。 熔敷金属化学成分/% C 1.5-3.5 Mn≤1 Cr 22-32 其他≤7 堆焊硬度HRC：≥45 D646高铬铸铁堆焊焊条 型号：EDCr-B-16 说明：高铬铸铁堆焊焊条，交直流两用（交流焊时空载电压不低于70V），堆焊层具有良好的抗气蚀能力。 用途：用于常温和高温耐磨耐腐蚀工作条件的零部件，如水轮机叶片、高压泵零件、高炉料钟等。 熔敷金属化学成分/% C 1.5-3.5 Mn 1 Cr 22-32 其他≤7 堆焊硬度HRC：≥45 D656铸铁堆焊焊条 型号：EDZ-A2-16 说明：铸铁堆焊焊条，堆焊层硬度高，耐强磨料磨损具有良好的抗冲击、抗氧化及耐气蚀性，交直流两用焊前需经（300-350）℃×1h烘干。 用途：用于中等冲击情况下主要受磨料磨损的耐磨腐蚀件、如混凝土搅拌机、高速混沙机、螺旋送料机以及工作温度不超过500℃的高炉料钟、矿石破碎机、煤孔挖掘机等。 熔敷金属化学成分/% C 3-4 Si≤2.5 Mn≤1.5 Cr 26-34 Mo 2-3 其他≤3 堆焊硬度HRC：≥60 D658高铬铸铁堆焊焊条 说明：高铬铸铁堆焊焊条，具有优良抗磨料磨损性，工作温度可达650℃，交直流两用，电弧稳定，基本无渣。 用途：用于磨损严重的零部件及高温磨损部件。 熔敷金属化学成分/% C 3-6.5 Cr 20-35 Mo 4-9 Nb 4-8.5 V 0.5-2.5 W 2.5-7.5 堆焊硬度HRC：≥60 D667高铬铸铁堆焊焊条 型号： EDZCr-C-15 说明：索尔马依特高铬铸铁堆焊焊条，采用直流反接，堆焊层在500℃以下具有耐磨损、耐腐蚀和耐气蚀能力，超过此温度则堆焊层硬度明显下降。 用途：用于堆焊要求耐强烈磨损、耐腐蚀和耐气蚀的场合，如石油工业中离心裂化泵轴套、矿山破碎机、零件及柴油机引擎上的气门盖等。 熔敷金属化学成分/% C 2.5-5 Si 1-4.8 Mn≤8 Cr 25-32 Ni 3-5 其他≤2 堆焊硬度HRC：≥48 D678铸铁堆焊焊条 型号： EDZ-131-08 说明：含钨铸铁堆焊焊条，交直流两用。 用途：用于矿山机械和破碎机零部件等受磨料磨损部件的堆焊。 熔敷金属化学成分/% C 1.5-2.2 W 8-10 其他≤1 堆焊硬度HRC：≥50 D680/D687高铬铸铁堆焊焊条 型号： EDZCr-D-15 说明：含硼高铬铸铁堆焊焊条，采用直流反接。电弧稳定，飞溅小，渣少，脱渣容易，堆焊层即使使用硬质合金刀具也难以进行切割加工，只能研磨，金相组织为马氏体+粗大复合碳化物。 用途：用于强烈磨损的场合，如牙轮钻头小轴、煤孔挖掘机、提升斗、破碎机辊、泵框筒、混合气叶片等。 熔敷金属化学成分/% C 3-4 Si≤3 Mn 1.5-3.5 Cr 22-32 B 0.5-2.5 其他≤6 堆焊硬度HRC：≥58 D916碳化硼耐磨堆焊焊条 说明：含碳化硼的耐磨料磨损堆焊焊条，交直流两用，具有良好的抗磨料磨损性。 用途：用于受强烈磨料磨损部件的堆焊修复，如排风机叶轮、泥浆泵、煤矿溜槽熔敷金属化学成分/% C 2-3 Cr≤5 B 1.5-2.5 其他≤5 堆焊硬度HRC：≥64 D918高铬铸铁堆焊焊条 型号：EDZ-A2-08 说明：有较好的抗氧化性、抗气蚀性。 用途：用于受中等或剧烈冲击情况下磨料磨损，如农业机械、矿山机械、粉碎机等。 熔敷金属化学成分/% C 3-4.5 Si≤2.5 Mn≤1.5 Cr 26-34 Mo 2-3 Nb 0.6-1 堆焊硬度HRC：≥60 D938高铬铸铁堆焊焊条 型号：EDZ-A2-00 说明：堆焊金属为弥散分布碳化物相的高铬铸铁，适于高应力高温磨损场合。 用途：用于矿山机械和泥浆的堆焊。 熔敷金属化学成分/% 高铬铸铁及其他金属碳化物 堆焊硬度HRC：60-65 D007铸铁模具堆焊焊条 型号：EDTV-15 说明：铸铁模具堆焊焊条，电弧稳定，焊接工艺优良，焊缝金属为铁素体基体+弥散分布的碳化钨，具有优良的抗裂性，焊前不预热。 用途：用于灰口铸铁球、球墨铸铁和合金铸铁件的堆焊及焊补，如大型铸铁压延模、铸铁成形模及铸铁模具等。 熔敷金属化学成分/% C≤0.25 Si≤1 Mn 2-3 Mo 2-3 V 5-8 B≤0.15 堆焊硬度HRC：HB≥180 D017铸铁刃口模具堆焊焊条 说明：铸铁刃口模具堆焊焊条，焊接工艺性好，电弧稳定，飞溅较小，易脱渣，成形光洁，焊缝金属为马氏体+弥散分布的碳化钨，具有优良的抗裂性，焊前不预热。 用途：用于铸铁和合金铸铁切边模具刃口的堆焊及焊补。 熔敷金属化学成分/% C 0.28-0.35 Si 1-2 Mn 0.6-1.5 Cr 5.5-7.5 堆焊硬度HRC：≥53 D022高硬度耐磨堆焊焊条 说明：钨铬钼钒合金的高硬度耐磨堆焊焊条，交直两用，焊接工艺性好，工件焊前不预热，焊后无需缓冷。 用途：用于建筑行业的碱泵、磨损机件和制糖、矿山、制砖、水泥、公路等机械中要求耐磨的零部件堆焊。 熔敷金属化学成分/% C≤1 Cr≤5 W 12-16 Mo+V≤4 其他≤1 堆焊硬度HRC：≥58（焊后空冷） D027冲载模刃口堆焊焊条 说明：冲载模刃口堆焊焊条，焊接工艺性好，一般焊接条件下不易产生裂纹、气孔、夹渣，焊前工件不预热，焊后不需热处理，表面硬度HRC58。 用途：用于各种大中型冲载修边模的剪切刃口的模具堆焊和修复。 熔敷金属化学成分/%： C≈0.45 Si≈2.8 Cr≈5.5 Mo≈0.5 V≈0.5 堆焊硬度HRC：≥55 D036冲载模刃口堆焊焊条 说明：冲载模刃口堆焊焊条，交直两用，焊接工艺性好，堆焊层组织及硬度稳定性好，焊前不预热，焊后不热处理。 用途：用于堆焊制造和和修复冲模(在碳钢基体上堆焊形成刃口)，也可用于修复要求耐磨性较高的机械零部件。 熔敷金属化学成分/% C 0.5-0.7 Si 0.6-0.8 Mn 0.6-0.9 Cr 5-6 Mo 1.5-2 V≈0.5 堆焊硬度HRC：≥55（焊后空冷） D047辊压机硬面堆焊焊条 说明：辊压机硬面堆焊焊条，采用直反接，焊接工艺性好，抗裂性良好，冷焊不开裂，具有良好的抗挤压能力和抗磨料磨损性。 用途：用于滚压机挤压滚的堆焊制造机不拆卸修复，也可用于其他耐挤压磨损的机械零部件。 熔敷金属化学成分/% C≤1.7 Si≤3 Cr 4-7 Mo 1.5-3 其他≤10 堆焊硬度HRC：≥55.