1、供应优质纯铁材料

公司专业供应各种规格型号的纯铁，主要分为电工纯铁、原料纯铁及军工纯铁三大类。其中电工纯铁（电磁纯铁）的牌号为DT3、DT4、DT4A、DT4E、DT4C，产品性能优良，规格种类主要有：冷拉直条（Φ6.5－Φ18mm）、冷拉光元（Φ20－Φ35 mm）、圆钢（Φ20－Φ350 mm）、冷轧薄板及卷料（≠0.5－5.0mm）、中厚板材（≠6.0－180mm）及各类机加工件。原料纯铁（炉料纯铁）的牌号为YT1F、YT2F、YT3、YT4、YT0、YT00、YT01，产品纯净度及各项指标以YT01，规格种类主要有，圆钢（Φ20－Φ100 mm）、方钢（30×30×220－250×250×6000mm，长度可以剪切，其中以70×70×300mm），原料纯铁以低碳低磷低硫著称，C含量在0.002以下、P含量在0.005以下、S含量在0.004以下，是您做各种熔炼的选择。好纯铁还是顺锴军工纯铁的牌号为DT8A，产品主要用在国防尖端科技的各种精密仪器、航天飞船及元件上，具有真空性和密闭性，可提供各类圆钢及方坯。

2、供应优质电工纯铁、电磁纯铁

公司专业供应电工纯铁（电磁纯铁）。牌号为DT3、DT4、DT4A、DT4E、DT4C，矫顽力低，产品电磁性能优良，规格种类主要有，冷拉直条（Φ6.5－Φ18mm）、冷拉光元（Φ20－Φ35 mm）、圆钢（Φ20－Φ350 mm）、冷轧薄板及卷料（≠0.5－5.0mm）、中厚板材（≠6.0－180mm）及各类机加工件。此类纯铁适用于充磁机、仪器仪表、开关、电磁锁、马达、电磁离合器等电子行业。

3、供应熔炼用原料（炉料）纯铁

公司专业供应原料纯铁（炉料纯铁）牌号为YT0、YT01，产品纯净度高、各项指标优良，有各种规格的圆钢（Φ20－Φ100 mm）、方钢（30×30×220－250×250×6000mm，长度可以剪切，其中以70×70×300mm最为畅销），原料纯铁以低碳低磷低硫著称，C含量在0.002以下、P含量在0.005以下、S含量在0.004以下，是您做各种熔炼的最佳选择。此类纯铁适用于钕铁硼行业、不锈钢冶炼行业、铸造行业、合金行业等。

4、供应铸造用纯铁

公司专业供应铸造纯铁以低碳低磷低硫为最大特点，C含量在0.002以下、P含量在0.005以下、S含量在0.004以下70×70×1300，110×110×1300，220×220×1300是众多客户的首选。同时，我公司还可根据您的熔炼炉大小，提供适合您用的纯铁块。针对某些客户的特殊要求，我公司还提供剪切、除锈等附加服务，为您的生产提供最大的便利。

5、出口用纯铁

公司拥有自己独立的进出口权，可为广大外商提供最为快捷的出口服务。同时为了方便国内广大出口中间商及贸易公司，我公司还提供一系列关于纯铁的咨询服务，为您提供必要的技术参数及性能参数，使您抛开与国外客户商谈的一切技术阻力。我司提供的70×70×150mm的出口用纯铁，已受到国际客户的普遍欢迎和认可，同时超低的碳、磷、硫含量，更是迎合了国际客户首选质量的风格，欢迎来电垂询。

6、热轧盘元

纯铁盘圆，

商品牌号：DT3、DT4、DT4A、DT4E、DT4C，

商品规格：Ф5.5~Ф26 mm，

①材质特性：材质稳定，可进行冷镦、调直、冷拉等加工

②显著特点：电磁性能优良

③产品用途：电磁铁芯、仪器仪表元件等

④产品包装：散装、钢筋捆扎

⑤订货说明：

1.正确选择牌号。电磁纯铁按照磁性水平的高低，分为高级（A）,特级（E），超级（C），要求磁性高的应订高牌号（E,C级）。

- 电磁纯铁系列一般保证电磁性能，化学成分不作验收条件。如用户要求保证化学成分，请在购货合同中注明。

- 出厂产品的电磁性能实在试样经磁性退火条件下测定的，而交货是热轧、热锻或软化退火状态（冷轧、冷拔材）出厂。因此用户制成零件后，应经退火才能充分发挥材料的潜在磁性。磁性退火工艺：如成品含碳量≤0.007%，可采用850°C——3小时简化工艺进行，当碳含量>0.007%时，须按国标（GB）规定要求的工艺进行。

7、冷拉直条

纯铁冷拉直条，

商品牌号：DT3、DT4、DT4A、DT4E、DT4C

商品规格：Ф4~Ф40mm。

商品描述：

①材质特性：材质稳定，截面平整，长度笔直，圆度精确，可进行冷镦、调直、冷拉等加工

②显著特点：电磁性能优良，冷热加工性能良好

③产品用途：电磁铁芯、仪器仪表元件等

④产品包装：彩条布包装，钢带打捆

⑤订货说明：

- 正确选择牌号。电磁纯铁按照磁性水平的高低，分为高级（A）,特级（E），超级（C），要求磁性高的应订高牌号（E,C级）。

- 电磁纯铁系列一般保证电磁性能，化学成分不作验收条件。如用户要求保证化学成分，请在购货合同中注明。

- 出厂产品的电磁性能实在试样经磁性退火条件下测定的，而交货是热轧、热锻或软化退火状态（冷轧、冷拔材）出厂。因此用户制成零件后，应经退火才能充分发挥材料的潜在磁性。磁性退火工艺：如成品含碳量≤0.007%，可采用850°C——3小时简化工艺进行，当碳含量>0.007%时，须按国标（GB）规定要求的工艺进行。

- 电磁纯铁冷拉直条尺寸精度高，如对公差有特殊要求，请在订货前说明。

- 一般情况，无需加工的货物，交货周期为三个工作日，需要进行加工的货物，依照图纸复杂程度，另行确定交货时间。

8、热轧圆棒

纯铁热轧圆棒

商品牌号：DT3、DT4、DT4A、DT4E、DT4C

商品规格：Ф20~Ф130mm。

商品描述：

①材质特性：截面平整，冷热加工性能良好。可进行车、镦、冲、弯、拉、锻、轧等加工。

②显著特点：电磁性能优良

③产品用途：电磁铁芯、仪器仪表元件等

④产品包装：钢筋捆扎

⑤订货说明：

- 正确选择牌号。电磁纯铁按照磁性水平的高低，分为高级（A）,特级（E），超级（C），要求磁性高的应订高牌号（E,C级）。

- 电磁纯铁系列一般保证电磁性能，化学成分不作验收条件。如用户要求保证化学成分，请在购货合同中注明。

- 出厂产品的电磁性能实在试样经磁性退火条件下测定的，而交货是热轧、热锻或软化退火状态（冷轧、冷拔材）出厂。因此用户制成零件后，应经退火才能充分发挥材料的潜在磁性。磁性退火工艺：如成品含碳量≤0.007%，可采用850°C——3小时简化工艺进行，当碳含量>0.007%时，须按国标（GB）规定要求的工艺进行.

- 一般情况，无需加工的货物，交货周期为三个工作日，需要进行加工的货物，依照图纸复杂程度，另行确定交货时间。

9、锻件

纯铁锻圆，

商品牌号：DT3、DT4、DT4A、DT4E、DT4C

商品规格：Ф140~Ф350mm

商品描述：

①材质特性：截面平整，冷热加工性能良好。可进行车、镦、冲、弯、拉、锻、轧等加工。

②显著特点：电磁性能优良

③产品用途：电磁铁芯、仪器仪表元件等

④产品包装：钢筋捆扎

⑤订货说明：

- 正确选择牌号。电磁纯铁按照磁性水平的高低，分为高级（A）,特级（E），超级（C），要求磁性高的应订高牌号（E,C级）。

- 电磁纯铁系列一般保证电磁性能，化学成分不作验收条件。如用户要求保证化学成分，请在购货合同中注明。

- 出厂产品的电磁性能实在试样经磁性退火条件下测定的，而交货是热轧、热锻或软化退火状态（冷轧、冷拔材）出厂。因此用户制成零件后，应经退火才能充分发挥材料的潜在磁性。磁性退火工艺：如成品含碳量≤0.007%，可采用850°C——3小时简化工艺进行，当碳含量>0.007%时，须按国标（GB）规定要求的工艺进行。

- 一般情况，无需加工的货物，交货周期为三个工作日，需要进行加工的货物，依照图纸复杂程度，另行确定交货时间。

10、纯铁管

电工纯铁管，

广泛用于制造电器、通讯器材、仪表、电磁元件、零件及飞机、宇航飞行器电机壳休等,是国防工业部门的主要软磁材料。它要求低的矫顽力和高导磁率及磁感应值。因此,对化学成份的控制和金属纯度的要求都比较严格。

工业纯铁的牌号“DT”,如DT3、DT4A E C、DT8等。

分为普级、高级(A)、特级(E)、超级(C)四种。适用于充磁机、仪器仪表、开关、电磁锁、马达、电磁离合器、屏蔽、铁路信号继电器等电子行业。

【性能】

- 电磁性好，磁性稳定又无磁时效。

- 钢质纯净度高，这为用户简化和缩短零件退火工艺创造了可靠条件。

- 冷、热加工性好。

- 具有良好的焊接和电镀性能。

11、冷轧薄板

纯铁冷轧薄板。

商品牌号：DT3、DT4、DT4A、DT4E、DT4C

商品规格： ≠0.3～≠5.0mm

商品描述：

①材质特性：板面精度高，平整、均匀、光亮。厚度公差≤±0.03mm。可进行分条加工。

②显著特点：电磁性能优良

③产品用途：电磁铁芯、仪器仪表元件等

④产品包装：铁盒精包装

⑤订货说明：

- 正确选择牌号。电磁纯铁按照磁性水平的高低，分为高级（A）,特级（E），超级（C），要求磁性高的应订高牌号（E,C级）。

- 电磁纯铁系列一般保证电磁性能，化学成分不作验收条件。如用户要求保证化学成分，请在购货合同中注明。

- 出厂产品的电磁性能实在试样经磁性退火条件下测定的，而交货是热轧、热锻或软化退火状态（冷轧、冷拔材）出厂。因此用户制成零件后，应经退火才能充分发挥材料的潜在磁性。磁性退火工艺：如成品含碳量≤0.007%，可采用850°C——3小时简化工艺进行，当碳含量>0.007%时，须按国标（GB）规定要求的工艺进行。

- 电磁纯铁冷轧薄板尺寸精度高，如对公差有特殊要求，请在订货前说明。

- 一般情况，无需加工的货物，交货周期为三个工作日，需要进行加工的货物，依照图纸复杂程度，另行确定交货时间。

12、冷轧卷料

纯铁冷轧卷料（可分条、可开平）。

商品牌号：DT3、DT4、DT4A、DT4E、DT4C

商品规格： ≠0.3～≠5.0mm

商品描述：

①材质特性：板面精度高、均匀、光亮。厚度公差≤±0.03mm。可进行分条、开平等加工。

②显著特点：电磁性能优良

③产品用途：电磁铁芯、仪器仪表元件等

④产品包装：木箱包装

⑤订货说明：

- 正确选择牌号。电磁纯铁按照磁性水平的高低，分为高级（A）,特级（E），超级（C），要求磁性高的应订高牌号（E,C级）。

- 电磁纯铁系列一般保证电磁性能，化学成分不作验收条件。如用户要求保证化学成分，请在购货合同中注明。

- 出厂产品的电磁性能实在试样经磁性退火条件下测定的，而交货是热轧、热锻或软化退火状态（冷轧、冷拔材）出厂。因此用户制成零件后，应经退火才能充分发挥材料的潜在磁性。磁性退火工艺：如成品含碳量≤0.007%，可采用850°C——3小时简化工艺进行，当碳含量>0.007%时，须按国标（GB）规定要求的工艺进行。

- 电磁纯铁冷轧卷料尺寸精度高，如对公差有特殊要求，请在订货前说明。

- 一般情况，无需加工的货物，交货周期为三个工作日，需要进行加工的货物，依照图纸复杂程度，另行确定交货时间。

13、纯铁中厚板材

纯铁中板。

商品牌号：DT3、DT4、DT4A、DT4E、DT4C

商品规格： ≠8.0～≠250m

商品描述：

①材质特性：板面平整，厚度均匀，毛边交货。可进行切割、车、铣等加工。

②显著特点：电磁性能优良

③产品用途：电磁铁芯、仪器仪表元件等

④产品包装：散装

⑤订货说明：

- 正确选择牌号。电磁纯铁按照磁性水平的高低，分为高级（A）,特级（E），超级（C），要求磁性高的应订高牌号（E,C级）。

- 电磁纯铁系列一般保证电磁性能，化学成分不作验收条件。如用户要求保证化学成分，请在购货合同中注明。

- 出厂产品的电磁性能实在试样经磁性退火条件下测定的，而交货是热轧、热锻或软化退火状态（冷轧、冷拔材）出厂。因此用户制成零件后，应经退火才能充分发挥材料的潜在磁性。磁性退火工艺：如成品含碳量≤0.007%，可采用850°C——3小时简化工艺进行，当碳含量>0.007%时，须按国标（GB）规定要求的工艺进行。

- 一般情况，无需加工的货物，交货周期为三个工作日，需要进行加工的货物，依照图纸复杂程度，另行确定交货时间。

14、DT8无发纹纯铁

DT8无发纹纯铁。

牌号：DT8

特征：

- 钢质内部纯净度高、低倍组织致密，均匀、优良、夹杂物很低、气体含量很少、保证塔形试样合格。

- 电磁性能优良、稳定、均匀又无磁时效。

- 热加工性能好、无红脆区、可保证各种热加工用途使用。

- 纯铁用途：主要用于电子管纯铁零件材料，纯铁材料真空性能好，组织致密，并具有一定磁性，如做磁控管中的纯铁材料。

15、DT9高真空气密性纯铁

DT9高真空气密性纯铁。

牌号：DT9

特征：

- 钢的组织特别致密、均匀、优良、无低倍缺陷、无发纹、夹杂物很低、气体含量少很。

- DT9制成的元件在高真空P=10-8托条件下不放气、不漏气。

- 电磁性能优良、稳定、均匀又无磁时效。

- 热加工性能好、无红脆区、可保证各种热加工条件下使用。

- 用途：主要用于高真空超高频管中密封导磁材料，如铯束管磁极靴。

16.原料纯铁圆钢

原料纯铁30圆钢，

商品牌号：YT2F、YT3、YT4、YT0(推荐)、YT01(推荐)

商品规格：Ф30*6000mm，长度可依客户要求剪切

商品描述：

①材质特性：C:0.0015，Si：0.008，Mn：0.02，P：0.005，S：0.005，Al：0.01，Ni：0.01，Cu：0.01，Cr：0.01

②加工特性：小口径熔炉使用

③显著特点：低碳、低磷、低硫、纯净度高

④产品用途：主要用于熔炼各类精密合金，、电热合金、硬磁合金、低碳超低碳不锈钢和粉末冶金的原料

⑤相关服务：可剪切、可除锈

⑥产品包装：吨包袋

⑦订货说明：

- 原料纯铁，主要用于熔炼原料，所以出厂只保证GB9971-88的化学成分，尺寸公差一般不予保证。

- 原料纯铁的表面允许存在≤3mm的裂纹缺陷。

- YT0、YT01是近年太钢开发的超低碳，含Si、P、S很低的超高纯度镇静纯铁，适用于生产成品含C≤0.01%的各类超高级合金，超高级钕铁硼等产品的用料尤其是用于真空感应炉炉料。

- 一般情况，≤5吨的订货，可在3个工作日内交货，≤20吨的订货，可在5-7个工作日日内交货，>20吨的订货，根据具体定量另行确定交货时间

17、30*35*220方

原料纯铁30方。

商品牌号：YT2F、YT3、YT4、YT0(推荐)、YT01(推荐)

商品规格：30*35*220mm

商品描述：

①材质特性： C:0.0015，Si：0.008，Mn：0.02，P：0.005，S：0.005，Al：0.01，Ni：0.01，Cu：0.01，Cr：0.01

②加工特性：小口径熔炉使用

③显著特点：低碳、低磷、低硫、纯净度高

④产品用途：主要用于熔炼各类精密合金，、电热合金、硬磁合金、低碳超低碳不锈钢和粉末冶金的原料

⑤相关服务：可除锈

⑥产品包装：吨包袋

⑦订货说明：

- 原料纯铁，主要用于熔炼各类精密合金，、电热合金、硬磁合金、低碳超低碳不锈钢和粉末冶金的原料，所以出厂只保证GB9971-88的化学成分，尺寸公差一般不予保证。

- 原料纯铁的表面允许存在≤3mm的裂纹缺陷。

- YT0、YT01是近年太钢开发的超低碳，含Si、P、S很低的超高纯度镇静纯铁，适用于生产成品含C≤0.01%的各类超高级合金，超高级钕铁硼等产品的用料尤其是用于真空感应炉炉料。

- 一般情况，≤5吨的订货，可在1-3个工作日内交货，≤20吨的订货，可在5-7个工作日日内交货，>20吨的订货，根据具体定量另行确定交货时间

18、70*70*300方

原料纯铁70方。

商品牌号：YT2F、YT3、YT4、YT0(推荐)、YT01(推荐)

商品规格：70*70*1260mm，长度可依客户要求剪切

商品描述：

①材质特性： C:0.0015，Si：0.008，Mn：0.02，P：0.005，S：0.005，Al：0.01，Ni：0.01，Cu：0.01，Cr：0.01

②显著特点：低碳、低磷、低硫、纯净度高

③产品用途：主要用于熔炼各类精密合金，、电热合金、硬磁合金、低碳超低碳不锈钢和粉末冶金的原料

④相关服务：可剪切、可除锈

⑤产品包装：吨包袋

⑥订货说明：

- 原料纯铁，主要用于熔炼原料，所以出厂只保证GB9971-88的化学成分，尺寸公差一般不予保证。

- 原料纯铁的表面允许存在≤3mm的裂纹缺陷。

- YT0、YT01是近年太钢开发的超低碳，含Si、P、S很低的超高纯度镇静纯铁，适用于生产成品含C≤0.01%的各类超高级合金，超高级钕铁硼等产品的用料尤其是用于真空感应炉炉料。

- 一般情况，≤5吨的订货，可在1-3个工作日内交货，≤20吨的订货，可在5-7个工作日日内交货，>20吨的订货，根据具体定量另行确定交货时间

19、110*110*1260方

原料纯铁110方，

商品牌号：YT2F、YT3、YT4、YT0(推荐)、YT01(推荐)

商品规格：110*110*1260mm

商品描述：

①材质特性： C:0.0015，Si：0.008，Mn：0.02，P：0.005，S：0.005，Al：0.01，Ni：0.01，Cu：0.01，Cr：0.01

②显著特点：低碳、低磷、低硫、纯净度高

③产品用途：主要用于熔炼各类精密合金，、电热合金、硬磁合金、低碳超低碳不锈钢和粉末冶金的原料

④产品包装：散装、钢筋捆扎

⑤订货说明：

- 原料纯铁，主要用于熔炼原料，所以出厂只保证GB9971-88的化学成分，尺寸公差一般不予保证。

- 原料纯铁的表面允许存在≤3mm的裂纹缺陷。

- YT0、YT01是近年太钢开发的超低碳，含Si、P、S很低的超高纯度镇静纯铁，适用于生产成品含C≤0.01%的各类超高级合金，超高级钕铁硼等产品的用料尤其是用于真空感应炉炉料。

- 一般情况，≤5吨的订货，可在1-3个工作日内交货，≤20吨的订货，可在5-7个工作日日内交货，>20吨的订货，根据具体定量另行确定交货时间

20、220*220*1260方

原料纯铁220方。

商品牌号：YT2F、YT3、YT4、YT0(推荐)、YT01(推荐)

商品规格：220*220*1260mm

商品描述：

①材质特性： C:0.0015，Si：0.008，Mn：0.02，P：0.005，S：0.005，Al：0.01，Ni：0.01，Cu：0.01，Cr：0.01

②显著特点：低碳、低磷、低硫、纯净度高

③产品用途：主要用于熔炼各类精密合金，、电热合金、硬磁合金、低碳超低碳不锈钢和粉末冶金的原料

④产品包装：散装、钢筋捆扎好纯铁还是顺锴纯铁

⑤订货说明：

- 原料纯铁，主要用于熔炼原料，所以出厂只保证GB9971-88的化学成分，尺寸公差一般不予保证。

- 原料纯铁的表面允许存在≤3mm的裂纹缺陷。

- YT0、YT01是近年太钢开发的超低碳，含Si、P、S很低的超高纯度镇静纯铁，适用于生产成品含C≤0.01%的各类超高级合金，超高级钕铁硼等产品的用料尤其是用于真空感应炉炉料。

- 一般情况，≤5吨的订货，可在1-3个工作日内交货，≤20吨的订货，可在5-7个工作日日内交货，>20吨的订货，根据具体定量另行确定交货时间

21、板坯

纯铁连铸坯。

商品牌号：YT2F、YT3、YT4、YT0(推荐)、YT01(推荐)

商品规格：220*1260*3000mm

商品描述：

①材质特性： C:0.0015，Si：0.008，Mn：0.02，P：0.005，S：0.005，Al：0.01，Ni：0.01，Cu：0.01，Cr：0.01

②显著特点：低碳、低磷、低硫、纯净度高

③产品用途：主要用于熔炼各类精密合金，、电热合金、硬磁合金、低碳超低碳不锈钢和粉末冶金的原料

④产品包装：散装

⑤订货说明：

- 原料纯铁，主要用于熔炼原料，所以出厂只保证GB9971-88的化学成分，尺寸公差一般不予保证。

- 原料纯铁的表面允许存在≤3mm的裂纹缺陷。

- YT0、YT01是近年太钢开发的超低碳，含Si、P、S很低的超高纯度镇静纯铁，适用于生产成品含C≤0.01%的各类超高级合金，超高级钕铁硼等产品的用料尤其是用于真空感应炉炉料。

- 可切割、剪切

- 一般情况，≤5吨的订货，可在1-3个工作日内交货，≤20吨的订货，可在5-7个工作日日内交货，>20吨的订货，根据具体定量另行确定交货时间

公司是一家集生产、加工、销售为一体的纯铁生产加工企业。始建于2003年，公司主要以加工销售超低碳钢、纯铁为主，同时也有各种合金材料、铸造产品、炉料、磁性材料及其它金属材料，是国内各大钢厂的总代理。纯铁公司成立至今，经过全体员工的不懈努力，产品销售网络遍布全国各地，并出口欧、亚各地30多个国家。

公司拥有自己的进出口权，为国外客户减少了中间环节，降低了客户的成本，形成了工厂（公司）——工厂这样一对一的服务模式。同时我公司下设纯铁加工厂，配有大型切割机、剪机、锯床、冲床、车床、轧钢机、退火炉、大型切割机、清理滚筒等设备，能满足用户的不同需求。多年来我公司以优质的产品，良好的信誉、周到的服务，受到国内外客户的赞誉。

公司的纯铁规格多、品种全、质量优。纯铁热轧棒材、纯铁冷轧薄板、纯铁热轧中厚板、纯铁热轧盘元、纯铁冷拉直条、纯铁锻材、纯铁方坯、纯铁方钢、纯铁机加工材料及纯铁异性材。尤其受国外客户欢迎的纯铁规格是70×70×200 mm方钢，110×110×40mm 方钢，30×35×220 mm 圆棒等规格。 我公司纯铁成分纯净，C＜0.002%、P＜0.005%、S＜0.004%、AL＜0.02%。我公司常年备有各种规格现货，欢迎您来电来函咨询。

公司“以市场为导向，以质量为根本，以客户满意为目标”的经营方针，为厂家提供质优价廉的产品，并能根据客户的要求，提供不同规格、不同型号的产品，广泛赢得客户的信赖与支持，同时收到良好的经济效益和社会效益。