瓷砖胶粉(瓷砖粘结剂）

产品特点

本品为聚合物改性水泥基陶瓷砖专用粘结剂，其施工操作性能、粘结性能等较之传统的水泥砂浆有大幅改善。无需浸砖，施工快捷；薄层施工、减轻自重；粘结力强、不易空鼓；无毒环保、耐侯、耐水性好。

适用范围

适用于室内外混凝土、抹灰基面、砖墙面上粘贴普通瓷砖、陶瓷马赛克和小型天然石材。

执标行准：JC/T547-2005

基面处理

1、所有基面应坚实、干燥、清洁、不晃动、无油污、蜡渍、混凝土养护剂和其它松散物。

2、有油漆的基面应做粗糙，至少暴露80%的原基层。

3、新混凝土基面，应至少养护28天方可铺砖；新抹灰基面应至少养护7天方可铺砖。

4、旧混凝土或抹灰基面可使用工业洗涤剂或去油污剂清洁，然后用高压水龙头冲洗干净。其表面经晾干24h后方可铺砖。

5、清除混凝土表面的残余物，特别是倾斜的混凝土平板上所残留的脱模剂。

6、在吸水率大的底材或者在高温、干燥的环境下，施工前须先润湿基面。

材料制备

1、本品与水的混合比例为每25kg（一个整包）瓷砖胶粉加水5.5L至6.25L。

2、搅拌时，要先加水再倒入瓷砖胶粉，使用电动搅拌机将水和瓷砖胶粉搅拌成均匀的膏状。静置5至10分钟再次搅拌即可使用。

3、如果一次搅拌的瓷砖胶粉重量小于5kg，也可以采用人工搅拌的方式。

施工工艺

1、用齿型刮板将搅拌好的瓷砖胶泥涂抹于工作面上，使之均匀分布，并成一条条齿状。每次涂布面积约1平方米(视天气温度而定)，然后在晾置时间内将瓷砖揉压于工作面上即可。

2、选择齿型刮板的大小应考虑工作面的平整度和瓷砖背面的凹凸程度。

3、如果瓷砖背面的沟隙较深或石材、瓷砖较大较重，则应该采取工作面和瓷砖背面同时涂布瓷砖胶泥的方式进行施工。

注意事项

1、施工温度为5-40℃，在雨天施工时，一定要做好遮蔽防护措施，并且要确保在贴砖后的24h内，施工区域不被雨水淋湿。

2、瓷砖胶粉与水的比例可因底材、天气、施工条件等不同

而做出适当调整。

3、配制好的瓷砖胶泥应根据天气条件控制在2-3h内用完，切忌将已经干结的瓷砖胶泥拌水后再用。

4、铺砖完成后，须待瓷砖胶泥完全干固后（约24h）才可进行下一步的填缝工序。

5、瓷砖胶泥的刮涂应均匀且满贴，粘结层的厚度应约为所用齿型刮板齿距的一半高。

参考用量

1、粘贴小型尺寸的瓷砖时，建议使用6mm×6mm齿型刮板。

2、粘贴大型尺寸的瓷砖时，建议使10mm×10mm或12mm

×12mm齿型刮板。

3、在使用不同齿型刮板时的参考用量：

包装储存

1、本品为白色牛皮纸袋，包装规格为25kg/袋。

2、本品未开封，宜在干燥、阴凉、通风包装处存放。在正常储存和运输条件下，保质期为6个月。