廊坊纳科新材料技术有限公司

活性氧化铝

活性氧化铝为多孔物质，有很大的比表面积，很高的机械强度，物化稳定性，耐高温抗腐蚀，外观为白色颗粒。本产品具有容量高，磨耗低，吸水能力强的特点，广泛应用于各种气液相物质的深度干燥和有害杂质的处理。

应用:

- 在一定的操作条件和再生条件下，活性氧化铝的干燥深度高达露点-70度以下，本品可用作高氟饮水的除氟剂（除氟容量大），烷基苯生产申循环烷烃的除氟剂、变压器的脱酸再生剂、用作制氧工业、纺织工业、电子行业气体干燥，自动化仪表风的干燥、以及在化肥、石油化工干燥等行业作干燥、净化剂（露点可达-40度）、在空分行业变压吸附露点可达-55度。是一种微量水深度干燥的高效干燥剂。

- 可用于生产双氧水的专用吸附剂。

- 适合做催化剂。

技术指标：

| 指标名称 | 单位 | 技术要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Al2O3 | % | ≥92 | ≥92 | ≥92 | ≥92 | ≥92 |
| SiO2 | % | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 |
| Fe2O3 | % | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤0.04 |
| Na2O | % | ≤0.45 | ≤0.45 | ≤0.45 | ≤0.45 | ≤0.45 |
| 灼烧减量 | % | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 |
| 松装密度 | g/ml | ≤0.75 | ≤0.75 | ≤0.75 | ≤0.75 | ≤0.75 |
| 比表面积 | m2/g | ≥260 | ≥260 | ≥280 | ≥280 | ≥280 |
| 孔容 | ml/g | 0.38-0.42 | 0.38-0.42 | 0.38-0.42 | 0.38-0.42 | 0.38-0.42 |
| 静态吸附容量 | % | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 吸水率 | % | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 |
| 晶相 |  | x-pAL2O3 | x-pAL2O3 | x-pAL2O3 | x-pAL2O3 | x-pAL2O3 |
| 破碎强度 | N | ≥80 (1-2)mm | ≥100 (2-3)mm | ≥150 (3-5)mm | ≥200 (4-6)mm | ≥220 (5-7)mm |

包装：

25KG纸板桶或袋装。

具体可依客户要求

注意事项：

使用前不要打开包装，以免受潮，影响吸附效果。