深圳市尚好佳胶黏剂有限公司

地址：深圳市光明新区公明街道办上村元山东十六巷六号

电话：0755-29728457                  传真：0755-29728482

RTV  J-187系列高性能硅胶粘合剂

尚好佳J-187Q是用于室温下硅胶，塑料（ABS、PC、PMMA、PS、PVC等），金属（不锈钢、铁、铝合金等）、玻璃之间粘接的专用胶水，广泛于电子电器、汽车、仪表、医疗器械、厨房用品等生产加工。

| 产品型号/RTV粘合剂 | 外观 | 表干时间 | 温度范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| J-187Q | 透明 | 12~15min | -65~200℃ | 通用性塑胶，金属，玻璃，硅胶，陶瓷 |

一.特性：

1、外 观：无色半透明胶体；

2、化学组成：单组份，有机硅高分子化合物；

3、粘合材料类型：适合粘硅胶，塑胶，金属，玻璃，胶木，陶瓷。适合粘硅胶密封圈以及硅胶与塑胶、金属，木头，陶瓷、玻璃、灌封填充防水等硅胶制品

4、自干型，柔软，耐高温280度低温60度，5-15分钟表干（挤出来的硅胶请在3分钟以内粘接、贴合），3小时可达80％强度，24小时完全固化完全固化后1平方厘米的粘合强度达60-75公斤，达到用力撕扯不掉落效果；

二.注意事项：

1、尚好佳J-187系列遇水汽极易固化，必须密封存放在避热避光处。

2、避免胶水直接接触眼睛，如有不慎接触，应立即用水冲洗，然后请医生诊治。

3、使用后请将管盖旋紧，防止管内胶体固化；

三.包装、贮存：

1、120ML/支，100支/箱，

2、密封储存于干燥、避光处、有效期为1年

声明：本说明书仅供参考，不构成保证声明，不能视为技术性指标，来源于内部试验和顾客经验。虽然我们认为本资料是可靠的，但由于影响粘接性能的因素很多，故不承诺本产品一定适合顾客的特定要求。因此，顾客应进行充分的试验，以判断本产品是否适用。深圳市尚好佳胶黏剂有限公司保留更改此单张内容而不作另行通知的权利.不承担特定情况下使用尚好佳产品出现的问题, 不承担任何直接,间接,意外损失责任.