减水剂                                                     缓凝高效减水剂适用于钢筋混凝土、商品混凝土、预应力混凝土、大体积混凝土、钻孔灌桩混凝土、长距离运输混凝土。特别适用于夏季施工混凝土。
一、主要性质

1、本产品有粉剂和液体。粉剂外观为灰褐色，含水率≤0.5%，0.315mm筛筛余量小于15%。液体外观为棕黑色，密度为1.15±0.02，PH值为10±1,水泥净浆流动度大于18cm。本产品元毒、无臭、不燃，对钢筋无锈蚀作用。
 2、在混凝土中加入推荐掺量的该产品，其减水率在12%以上，且可明显改善混凝土的和易性，保水性、可泵送性，提高混凝土强度和改善混凝土抗折、抗渗、抗冻等多项物理力学性能。
 3、该产品具有一定的引气、缓凝、减水、增强等功能，能降低水泥早期水化热，混凝土坍落度损失小，可根据季节变化及施工的情况选择一定的掺量，来满足施工要求。
 4、应用52.5普通硅酸盐水泥和52.5R普通硅酸盐水泥，可以配制C40以上商品混凝土、现浇混凝土；应用于42.5矿渣硅酸水泥，可配制C30-C40商品混凝土和现浇混凝土。
二、缓凝减水剂混凝土性能指标

检测项目国 标检验结果减水率（%）≥1420含气量（%）＜5.55.2凝结时间之差（min）初凝＞＋90＋375终凝＞＋90＋320对钢筋的锈蚀无无抗压强度比（%）3d≥1001527d≥100

136

28d

≥100

120

三、推荐数量
根据使用目的和要求，粉剂掺量为0.8-1.5%；液体掺量为2.0-3.0%。日平均气温低于15℃时应适当减少用量，有特殊缓凝要求的混凝土可加大掺量。
四、使用方法
1、先做配合比得最佳掺量值.可以直接掺入混凝土中使用。
2、在与膨胀剂搭配使用时，应延长混凝土搅拌时间30秒。
五、包装、贮存
1、粉剂袋装净重25—50㎏、。
2 液体大铁桶或胶桶净重50—200㎏                
3、本品应存放干燥无潮湿地方保存。