钢板切割，钢板零割是指把各牌号的中厚钢板用数控火焰切割机或者激光等离子切割机按照设备生产图纸，切割成设备所需的工件几何图形，随着现在装备制造业的高速发展，钢板切割设备也得到了高速发展，现 代钢板切割设备通常使用数控设备进行切割，切割成品切口整齐，精度可达到0.01MM/，稳定性高。
   主营：沙钢宽厚板，中厚板，低合金板，碳钢，模具钢
锅炉容器板，高强度船板，不锈钢，圆钢，型材
数控切割，火焰加工，专业钢板切割加工企业

一、耐磨板：NM360、NM400、NM450、NM500、NM550、NM600、MN13、K360、K360、K400等。
二、耐候板：Q355NH、Q235NH、Q345NH、Q355GNH、Q295NH、Q295GNH、Q355GNHL、09CuPCrNi-A等。
三、桥梁板：Q235qc、Q235qd、Q345qC、Q345qD、Q345qE、Q370qC、Q370qD、  Q370qE、Q420qC、Q420qD、Q420qE等；  
四、容器板：Q245R、Q345R、Q370R、16MnDR、16MnR、16Mng、20R、20g等；  
五、高建钢：q235gjb、q235gjc、q235gjd、q235gje、q345gjb、q345gjc、  q345gjd、q345gje、q390gjc、q390gjd、q390gje、q420gjc、q420gjd、q420gje  、q460gjc、q460gjd、q460gje；  
六、高强板  
  Q390B、Q390C、Q390D、Q390e、Q420B、Q420C、Q420D、Q420e、  Q460C、Q460D、Q460e、  
  Q500C、Q500D、Q500e、Q550C、Q550D、Q550e、Q620C、Q620D、  Q620E、Q690C、Q690D、Q690E、Q890、Q960，HG60，HG70，HG785等；  
七、船  板：CCS/ABS/GL/BV/DNV/KDK/LR船规，A、B、D、E、A32、D32、E32、  F32、A36、D36、E36、F36、A40、D40、E40、F40等级；  
八、管线钢：X42、X46、X52、X56、X60、X65、X70、X80；  
 
九、低合金：Q345B、Q345C、Q345D、Q345E、Q235B、Q235C、Q235D、Q235E

常州市友海钢铁有限公司依托公司充足的中厚板资源，于2008年率先投资引进大型数控切割设 备数台，成立无锡钢板切割加工中心，为客户切割各种规格材质的中厚钢板，切割厚度8mm-300mm
钢板均采用了国内一线钢厂生产的中厚板（沙钢，宝钢，舞阳等）钢板内在质量有保证，是重型设备制造厂降低生产成本，提高生产效率的选择。承诺，绝不以次充好，绝不使用废品钢 板切割，切实保证生产厂家对 钢板质量要求，公司生产的钢板每个切割工件，均附有材质证明书！
    长三角地区厂家有钢板切割需求的，只需要提供切割图纸，预付部分定金后，公司安排切割后，物流配 送到厂，验收合格后付款。
        我公司专业为钢板切割客户服务。
    钢板切割方面：我司先对钢板进行校平（800吨油压校平机），其次再把钢板吊上数控切割机的割床， 校水平然后焊死，最后开始切割。切割45#钢当室温低于10℃时，切割前加热切割后保温；切割内孔时， 先行机械钻孔，再在钻孔起火切割。一切为了保证质量。
    物流运输方面：依托宁靖盐高速和江苏沿海高速，把我司和处在胶东半岛的您联系在10小时经济圈中， 实现钢板切割件运输的夕发朝至。
    胶东半岛厂家有钢板切割需求的，只需要提供切割图纸，预付部分定金后，我公司安排切割后，物流配  送到厂，验收合格后付款。