- 永 固 黄

永固黄 Permanent yellow G

别名：1114永固黄 2GS；永固黄GS

中文名  永固黄

分子式  C34 H30N6O6C12

分子量  689.60。

外    观   黄色粉末

一、基本介绍

永固黄

Permanent yellow G

别名：1114永固黄2GS；永固黄GS

分子式：C34H30Cl2N6O6;

分子量：689.60。

外观：黄色粉末。

溶解性：溶于丁醇、甲苯，不溶于水。

化学特性：色泽鲜艳，着色力强，耐热性好。

CAS号：5468-75-7

产品类别：燃料及颜料/有机颜料

包装：用内衬塑料袋的纸板桶或铁桶包装

颜料性能 绿光黄色，色光纯正，双偶氮，联苯胺类颜料。P.Y.14的色光比P.Y.12绿一些，比P.Y.13则绿得多，比欧洲标准中黄色标准也偏绿。尽管P.Y.14的比表面积比P.Y.13要小，但是它的耐晒牢度仍比P.Y.13低1~2级。它的耐溶剂性相对较差，这就限制了它在胶印和铅印油墨中的应用。细颗粒的P.Y.14品种也具有较高的透明性。与P.Y.12和P.Y.13的透明性近似。

P.Y.14的耐溶剂性比P.Y.12强，与之相比，它更耐石蜡，因而常用于生产包装印刷油墨。

用胺处理过的P.Y.14专用于凹版印刷油墨，与相应的P.Y.12品种相比，P.Y.14专用品种的色光很纯，带绿光，但

在调制凹版印刷油墨时常用红光黄色颜料。未用胺处理过的P.Y.14品种在凹版印刷油墨生产中比较重要，但是该类油墨制品的流动性稍差一些。

用途：主要用于塑料和橡胶制品的着色，也适用于聚氨酯合成革、高档油墨和涂料的着色

二、质量指标

着色力标准样品的95%～105% 耐热性 180%

水分 ≤2.5% 耐水性 1～2级

吸油量 55g/100g 耐油性 1～2级

水溶物 ≤1.5% 耐酸性 1～2级[1]