河南朴森水处理材料有限公司

产品质量检验报告单

| 产品名称 |  | 聚合氯化铝 |  | 生产日期 |  | 2018-06-16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产单位 |  | 河南朴森水处理材料有限公司 |  | 数量 |  | 2.0kg |
| 抽样地点 |  | 本厂仓库 |  | 产品等级 |  | 一级 |
| 标准代号 |  | TL-103 |  | 检验日期 |  | 2018-06-18 |
| 检 验 项 目 |  |  | 指 标 |  | 检 验 结 果 |  |
| 氯化铝含量 |  |  | ≥29% |  | 30.5 |  |
| 盐基度 |  |  | ≤85 |  | 55 |  |
| 水不溶物含量 |  |  | ≤1.15 |  | 0.5 |  |
| PH(1%水溶液） |  |  | 3.5-7 |  | 5 |  |
| 检验结论 | 合格 |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |

审核：赵金博           复核：焦龙伟                检验员：张龙彦