巩义市腾龙水处理材料有限公司

产品质量检验报告单

| 产品名称 |  | 活性氧化铝 |  |  | 生产日期 |  | 2017-08-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产单位 |  | 巩义市腾龙水处理材料有限公司 |  |  | 数量 |  | 2.0kg |
| 抽样地点 |  | 本厂仓库 |  |  | 产品等级 |  | 一级 |
| 标准代号 |  | HG/T 3927-2007 |  |  | 检验日期 |  | 2017-08-21 |
| 检 验 项 目 |  |  | 单位 | 指 标 |  | 检 验 结 果 |  |
| 规格 |  |  | mm | 6-8 |  | 6-8 |  |
| 堆积密度 |  |  | (g/cm3） | 0.68-0.75 |  | 0.72 |  |
| 强度 |  |  | (N/粒) | ≥130 |  | 132 |  |
| 氧化铝含量 |  |  | % | ≥80 |  | 85 |  |
| 比表面积 |  |  | m2/g | 290-320 |  | 310 |  |
| 孔容 |  |  | cm3/g | 0.38-0.40 |  | 0.40 |  |
| 检验结论 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |

审核：   庞帅兵               复核：王林峰        检验员：张宇飞