巩义市腾龙水处理材料有限公司

产品质量检验报告单

| 产品名称 |  | 聚丙烯酰胺 |  | 生产日期 |  | 2017-08-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产单位 |  | 巩义市腾龙水处理材料有限公司 |  | 数量 |  | 2.0kg |
| 抽样地点 |  | 本厂仓库 |  | 产品等级 |  | 一级 |
| 标准代号 |  | GB175142008/GB12008 |  | 检验日期 |  | 2017-08-11 |
| 检 验 项 目 |  |  | 指 标 |  | 检 验 结 果 |  |
| 型号 |  |  | 阳离子 |  | 阳离子 |  |
| 外观 |  |  | 白色颗粒状干粉 |  | 合格 |  |
| 固体含量% |  |  | ≥90 |  | 96 |  |
| 残余单量% |  |  | ≤0.2 |  | 0.05 |  |
| 水不溶度含量% |  |  | ≤0.3% |  | 0.18% |  |
| Ph值（1%水溶液） |  |  | 3.5-5.0 |  | 4.3 |  |
| 检验结论 |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |

审核：唐欣                  复核：韦飞龙              检验员：芦苇