高子凝聚剂

洗沙场泥浆水是一种水中含有一定量的微细泥颗粒的悬浮液体.泥浆的特性取决于它的成分，和当地的地质条件有关，一般特性是泥浆外观为土黄色，均匀有粘性，长时间静止不分层，比重在1.20～1.46之间(其中黄沙比重1.6);含泥量20%～30%，PH值：6～7。

泥浆废水沉淀剂（polyscrylamide)简称PAM，俗称絮凝剂或凝聚剂，分子式为[CH—CH]n——CONH2是线状水溶性高分子聚合物，分子量在800-2000万之间，固体产品外观为白色或略带黄色粉末，液态为无色粘稠胶体状，易溶于水，温度超过120℃时易分解。

高分子凝聚剂类型：

泥浆废水沉淀剂分为：阴离子型、阳离子型和非离子型。

阴离子型主要用于生活生产用水，工业和城市污水处理。亦适用于氧化铝制备过程中赤泥的絮凝沉淀及泥液分离。阴离子型分子量偏高，主要用于水悬浊液和悬浊物的沉淀。酸性和偏酸性溶液含有有机物悬浊物时絮凝是很困难的，在这种情况下，阳离子型高分子凝聚剂能有效的进行絮凝沉淀，显示其突出的性能。使用形态为0.1-0.2%水溶液，必须用PH≤7的水配制。配成稀溶液后极易水解，应随配随用或在当天用完，不易长时间存放。

阳离子型PAM质量指标                       阴离子型PAM质量指标

| 指标名称 | 指标 |  | 指标名称 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 外观 | 白色颗粒 |  | 外观 | 白色颗粒 |
| 固含量 | ≥88% |  | 固含量 | ≥88% |
| 分子量 | 600-1200万 |  | 分子量 | 800-1800万 |
| 离子度 | 10-70% |  | 离子度 | 10-40% |
| 溶解时间 | ≤60分钟 |  | 溶解时间 | ≤60分钟 |

泥浆废水沉淀剂优点：

优点：高分子凝聚剂用作污水处理，对水中有机物去除效率高，用量少，沉降速度快，制水成本低，是其它絮凝剂无法替代的产品。

泥浆废水沉淀剂使用方法：

使用方法：高分子凝聚剂用于水处理可以单独使用，也可以和PAC配合使用，但两者搅拌必须分开进行，用户根据各自情况确定稀释时加水量和投加量大小。

泥浆废水沉淀剂包装及储存：

- 本公司高分子凝聚剂内衬塑料袋，外层用塑料复合膜编织袋包装，每袋净重25公斤。

- 注意防潮，避免包装破损，应在清洁干燥的环境中存放。