河南泽雨环保科技有限公司

高效纤维球滤料

该产品是用优质涤纶纤维丝扎结而成，具有载污容量大、弹性效果好、不上浮水面、工作周期长、过滤效果好等优点，适用于各种水质的深度处理和精细过滤。

主要技术指标

| 分析项目 | 测试数据 | 检测项目 | 测试数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 密度g/cm3 | 1.38 | 比表面积m2/m3 | 3000 |
| 容重kg/m3 | 60-80 | 载污量kg/m3 | 6-10 |
| 滤速m/h | 20-85 | 球径 | 30–40mm，40–50mm |
| 孔隙率% | 96 | 球体外观 | 白色球状、椭圆状 |

厂址：河南省巩义市北山口耐材园区创业路1号

电话：0371-85022986

手机：15037199365李经理(销售部经理)

邮箱：Liyanju212@sina.com

传真：0371-85022986邮编：451200