河南绿源水处理科技有限公司

果壳净水活性炭

主要用途：选用杏壳，核桃壳为原料，经过炭化，活化，精制加工而成，拥有整套成品精制加工生产线和完善的产品检测分析设备。产品具有孔隙结构发达，比表面积大，微孔分布合理，吸附能力强，强度高等特点。

果壳活性炭用于水净化及污水处理，微过滤是一种精密过滤技术。它的孔径范围一般为0.05～I0//m,介于常规过滤和超滤之间，是属于以压力为驱动力达到分脔和浓缩的目的，无相态的变化和界面质量的转移，与常规过滤有所区别。常规过滤一般分深层过滤和筛网状过滤。它所用的介质，如纸、石棉、玻璃纤维、陶瓷、布、毡等，都是一些孔形极不憋齐的多孔体，孔径分布菹围较广，无法标明它的孔径大小，过滤时粒子是靠陷入介质内部曲折的通逍而被阻留.阻留率B6压力的増加而下降，介质厚，对颗粒的容纳撒大，用于一般澄淸过滤。

| 规格 | 优级 | 一级品 | 二级品 |
| --- | --- | --- | --- |
| 碘吸附值mg/g ≥ | 1000 | 950 | 900 |
| 耐磨强度% ≥ | 95 | 95 | 90 |
| 干燥减量% ≤ | 10 | 10 | 10 |
| 灼烧残渣% ≤ | 3 | 3 | 3 |
| 粒度（24-50目）% ≥ | 90 | 90 | 90 |
| 总铁量% ≤ | 0.10 | 0.10 | 0.15 |
| 填充密度g/ml | 0.40-0.50 | 0.40-0.50 | 0.40-0.50 |
| PH值 | 5-7 | 5-7 | 5-7 |

椰壳净水活性炭

主要用途：本产品选用优质海南椰子壳为原料，具有发达的孔隙结构，对净化饮用水有极好的效能，它不但能脱色去除异臭、异味，而且对水中的各种物质如氯、酚、汞、铅、砷、氰化物、洗涤剂、农药等有毒有害物质有较强的去除率，是装填家庭，社团宾馆及高级纯净水生产的理想材料。

| 规格 | 优质品 | 一级品 | 二级品 |
| --- | --- | --- | --- |
| 粒度（10-28目）% ≥ | 90 | 90 | 90 |
| 碘吸附值mg/g ≥ | 1000 | 950 | 900 |
| 亚甲兰脱色力ml ≥ | 12 | 11 | 10 |
| 耐磨强度% ≥ | 90 | 90 | 90 |
| 干燥减量% ≤ | 10 | 10 | 10 |
| 灼烧残渣% ≤ | 3 | 3.5 | 3.5 |
| 充填密度g/ml | 0.35-0.45 | 0.35-0.45 | 0.35-0.45 |
| PH值 | 6-7 | 6-7 | 6-7 |

椰壳活性炭滤料是以优质椰子壳为原料，经系列生产工艺精加工而成，外观为黑色，呈颗粒状的一种水处理滤料。具有耐磨强度好、空隙发达、吸附性能高、强度高、易再生、经济耐用等优点，对纯净水,高纯净水有极好的效果。

椰壳活性炭技术指标：

项目 测试数据 项目 测试数据

粒径 0.4-3mm            比重 2-2.2g/cm3

苯粉吸附率 ≥450mg/g    堆比重 0.35-0.55g/cm3

强度 ≥80-95%           总孔容积 0.7-1cm3/g

碘值 700-1100mg/g       比表面积 590-1500m2/g

亚甲兰值 100-150mg/g    PH值 7

半脱氯值 ≤5cm          灰份 ≤4%

水份 ≤3%               比热 -1.00J/g.℃

厂址：河南省巩义市北山口工业园区创业大道

电话：0371-85022986          传真：0371-64113556

手机：13838304096李经理      邮箱：Liyanju212@sina.com

邮编：451200