河南泽雨环保科技有限公司聚合氯化铝

简  介

PAC聚合氯化铝由于喷雾干燥稳定性好，适应水域宽，水解速度快，吸附能力强，形成矾花大，质密沉淀快，出水浊度低，脱水性能好等优点，在同样水质的情况下，喷雾干燥聚合氯化铝投量减少，尤其在水质不好的情况下，喷雾干燥产品投量与滚筒干燥聚氯化铝相比，可减少一半，不仅减轻了工人的劳动强度，而更重要的是减少用户的制水成本。除此之外，用喷雾干燥产品可保证安全性，减少水事故，对居民饮用水非常安全可靠。聚合氯化铝,简称高效聚氯化铝,或高效PAC。采用目前最为先进的生产工艺，使用高效度的优质原料反应聚合而成。所有质量指标都达到甚至超过国标GB15892-2009要求。聚氯化铝是通过喷雾干燥工艺加工而成.因此也可叫高效级喷雾干燥聚合氯化铝.聚氯化铝PAC产品特性:PAC产品具有粉末细、颗粒均匀、易溶于水、絮凝效果好、净化高效稳定、投加量少、成本低等特点。适合于饮用水净化、城市给水净化及工业给水净化等方面；适用于各种浊度的源水，PH适用范围广，矾花形成大、快、沉降速度快。

聚合氯化铝是一种无机高分子混凝剂，由于氢氧根离子的架桥作用和多价阴离子的聚合作用而生产的分子量较大、电荷较高的无机高分子水处理药剂。

产品外观： 白色、金黄色、黄褐色、红褐色颗粒状/片状

产品形态：粉状固体 液体

物理性质：无色或黄色树脂状固体。其溶液为无色或黄褐色透明液体，有时因含杂质而呈灰黑色粘液。

聚合氯化铝技术参数：

| 指标名称 | 饮用水% | 非饮水% |
| --- | --- | --- |
| 氧化铝(AL2O3)的质量分数/% ≥ | 28-30 | 27-29.0 |
| 盐基度/% | 40-90 | 40-90 |
| 密度(20oC)/(g/cm3)≥ | 1.12 | 1.12 |
| 水不溶物的质量分数/% ≤ | 1.0 | 1.5 |
| PH(1%水溶液) | 3-6 | 3-6 |
| 砷(As)的质量分数/% ≤ | 0.005 | 0.005 |
| 铅(Pb)的质量分数/% ≤ | 0.001 | 0.003 |
| 镉(Cd)的质量分数/% ≤ | 0.002 | 0.002 |
| 汞(Hg)的质量分数/% ≤ | 0.00001 | 0.00001 |
| 六价铬(Cr+6)的质量分数/% ≤ | 0.005 | 0.005 |

- 聚合氯化铝作用

- 聚（合）氯化铝其絮凝作用表现如下：

- 1、水中胶体物质的强烈电中和作用。

2、水解产物对水中悬浮物的优良架桥吸附作用。

3、对溶解性物质的选择性吸附作用。

聚合氯化铝使用注意事项以及投加量

1、根据原水不同情况，使用前可先做小试求得最佳药量。为便于计算，小试溶液配置按重量比（W/W），一般以2～5%配为好。如配3%溶液：称聚氯化铝固体3g，盛入洗净的200ml量筒中，加清水约50ml，待溶解后再加水稀释至100ml刻度，摇匀即可。

2、生产用按聚氯化铝固体：清水=1：9到1：15重量比（液体产品采用1：2到1：5）混合溶解即可。氧化铝含量低于1%的溶液易水解，会降低使用效果，浓度太高不易投加均匀。

3、加药按小试求得的最佳投加量投加，并在运行中注意观察调整。如见沉淀池矾花少，余浊大，则投加量过少；如见沉淀池矾大且上翻，余浊高，则加药量过大，应适当调整。

聚合氯化铝的应用领域：

1、 净水处理：生活用水、工业用水； 2、 城市污水处理； 3、 工业废水、污水、污泥的处理及污水中某些渣质回收等； 4、 对某些处理难度大的工业污水，以PAC为母体，掺入其他药剂，调配成复合PAC，处理污水能得到惊喜的效果。

公司名称：河南泽雨环保科技有限公司

地址：河南省巩义市北山口镇耐材园区创业1号

办公室电话:0371-85022986

传真;0371-85022986

销售电话:15037199365

联 系 人：李先生