下往上钻的垂直孔，水与药剂的重量之比一般为0.28比1。一般情况下，水的温度应该与气候温度一致。反应效果不理想，通常都与气候温度有关。如果气候温度低于0℃，建议在混合前对水进行加热至15℃-20℃。 
注意：第一，操作时应将药剂慢慢倒入已经配兑好的水中，而不是将水慢慢倒入药剂中。第二，在倒入时应不停地搅拌，直至药剂与水的混合物变成流质糊状或胶泥状。第三，倒入和搅拌的速度要快，从药剂加入水中至灌入钻孔结束的时间应控制在5-10分钟以内，否则易冲孔。 
4．灌注 在装药前应该保证钻孔孔内和孔旁洁净，余水和余渣应用高压风吹洗干净

（1） 破碎剂不属于危险物品。 因而在购买、运输、保管、使用中，不受任何限

（2） 施工过程安全。 不存在baopo时产生的震动、空气冲击波、飞石、噪音、有毒气体和粉尘的危害。

（3） 施工简单。 破碎剂用水拌合后灌入炮孔即可，无须堵塞；不需专业工种。

（4） 需破则破，需留则留。 按照要求，设计适当的参数，可达到有计划地分裂、切割岩石和混凝土的目的。

静态破碎法 ( 静态baopo技术 )，是近年来发展起来的一种破碎（或切割）岩石和混凝土的新方法，亦称静力迫裂和静力破碎技术。

1、作用原理，将一种含有钼、镁、钙、钛等元素的无机盐粉末状静态破碎剂，用适量水调成流动状浆体，直接灌入钻孔中，经水化反应，使晶体变形，随时间的增长产生巨大膨胀压力（径向压应力和环向拉应力），缓慢地、静静地施加给孔壁，经过一段时间后达到最大值，将混凝土或岩石胀裂、破碎。

因为一般被解体的岩石或混凝土均属脆性材料，脆性材料的抗压强度大，抗拉强度小，其抗拉强度远小于抗压强度。岩石的抗拉强度为 4 －10Mpa ，混凝土的抗拉强度约 1.5 － 3.0Mpa ，约相当于其抗压强度的 1/10 － 1/20 。而通常静态破碎剂的膨胀压力可达 30 － 50Mpa 。所以，合理的破碎设计（装药量、孔径、孔深和孔间距的确定）是能够使孔眼周围的介质受到充分破坏的。只要约束继续存在，破碎剂就有持续产生或残留一定程度的膨胀压力的性质，因而能继续增大或产生新的裂缝。

经测定，在温度为 20 ℃、水与破碎剂之比为0.3：1 时，其体积将自由膨胀四倍。

2、适用范围

（1）混凝土和砖石结构物的破碎拆除；

（2）各种岩石的破碎或切割。 或作二次破碎。但不适用于多孔体和高耸结构。

3、优点：（安全、方便）

（1） 破碎剂不属于危险物品。 因而在购买、运输、保管、使用中，不受任何限制。

（2） 施工过程安全。 不存在baopo时产生的震动、空气冲击波、飞石、噪音、有毒气体和粉尘的危害。

（3） 施工简单。 破碎剂用水拌合后灌入炮孔即可，无须堵塞；不需专业工种。

（4） 需破则破，需留则留。 按照要求，设计适当的参数，可达到有计划地分裂、切割岩石和混凝土的目的。

但是，力王牌高效无声破碎剂使用范围有一定的局限性。与相比，能量不如大，钻孔多，破碎效果受气温及施工人员经验影响较大。在不允许使用baopo方法的环境中，才显露出它的优越性。