无声膨胀剂又称可控性切割和破碎的膨胀剂、静态破碎剂、静裂剂、胀裂剂、裂石剂等，属于建材类产品，标准号为jc506-92，是一种由多种无机物制作而成的具有高膨胀性能的非baopo性破碎用的灰色粉状材料。他的工作原理是：与适量水调成流动状浆体，直接灌入钻孔中，经过水化反应，使晶体变形，随时间的推移产生巨大膨胀压力并施加给孔壁。膨胀剂压力与环境温度和反应时间成正比，物体开裂所需时间与环境温度成反比，即温度越高，所需时间越短。一般经2-8小时，即可在无振动、无噪音、无飞石、无粉尘、无有害气体的状态下将物体破碎和切割开。

特别说明：使用无声膨胀剂布眼钻孔前，请先确定需胀裂的岩石、混泥土等物体至少有一个以上的自由面，以使其有能胀裂开的空间。

产品特点：

1、经济高效：使用膨胀剂的成本远远低于其他破碎和切割工具，特别是矿山方料开采，破损率少，成材率可提高2-3倍。

2、免使用许可证，运输安全方便：无声膨胀剂属建材类产品，产品标准归类于《水泥制品》中，代号为：JC506-92，为非易燃易爆危险品，可以和普通货物一样购买，运输，使用，不受国家危险品、爆炸品管理法规限制，是普通zhayao最理想的替代品。

3、安全、环保：无声膨胀剂胀裂物体过程中无振动、无噪音、无飞石、无粉尘、无有害气体，特别是非破碎环境下最理想的破碎工具，施工过程中不产生任何污染。

4、可控：它可以根据客户的不同需要设计不同的产品型号和钻孔以达到想要的切割或破碎效果。

5、施工操作简单：只需将本产品与定量的水混合搅拌成均匀浆体，然后倒入钻好的孔即可，不需专业工种，操作人员施工前阅读说明书即可操作。

6、保质期长：在包装无破损，存储地干燥，产品未受潮，一年内品质无明显变化。

广泛用途：

1、石料的切割及破碎：如花岗岩、大理石、玉石，铁矿等矿山开采、隧道及渠道开挖、地铁和其它地下施工以及其它工程岩石的破碎。

2、钢筋混凝土建筑物拆除及破碎：如柱、梁、墙、桥墩、堤坝、大型设备的基础拆除

3、水池、游泳池、水塔、储罐、大型容器、粮仓、油罐、山洞内仓库等的施工；

4、高强度公路路面、桥梁混凝土面层、涵洞等的施工；

5、水泥制品的施工：自应力、预应力与钢筋混凝土水管、楼板、柱、梁柱、防水屋面板等；

6、机械设备的地脚螺丝、机座与混凝土基础之间的无收缩灌注施工；

7、体育场看台、城市雕塑、博物馆、宾馆等;建造高强度、高抗渗竖井、大坝回槽填充混凝土。

8、地下建筑物的施工：如地铁、地下停车场、地下仓库、隧道、矿井、人防工程、基坑等。

操作步骤：

钻孔→搅拌→灌孔→开裂

1、钻孔：请先确定需胀裂的岩石或混泥土至少有一个以上临空面，且钻好的孔的深度要超过80cm。

分类	孔径（cm)	孔距（cm)	孔的排距（cm)	孔深（cm)

花岗岩	3–5	10–15	20-25	80cm以上

大理石	3–5	15–20	25-30	80cm以上

普通岩石	3–5	20–25	30-40	80cm以上

钢筋混泥土	3–5	20–25	30-40	60cm以上

请不要在下雨天操作，并保证钻好的洞干燥洁净无水、无杂质遗留。

2、搅拌：水和膨胀剂比例为1：3，水是1，膨胀剂是3，先加水后加粉，调成均匀的糊状。气温低于0℃时，可用30度左右的温水来调，水和粉搅拌时要迅速，并保证整个灌装的过程尽量在10-15分钟内完成。

3、灌浆：灌孔时需戴PVC防护眼镜。按“先四周，后中间”“先外侧，后里侧”的灌孔顺序，将搅拌好的浆体连续不中断地灌入孔腔内，灌满为止。垂直孔或下斜孔直接灌满，可不必堵塞孔口；水平孔或上斜孔要用干稠的胶泥状破碎剂搓成条状后塞入孔中并用木棍捣实。

4、开裂：雨天或温度在0℃以下时，须用草席、麻袋等覆盖。常温下，灌浆后20～30分钟内开始产生水化作用；反应时间2～3小时后，开始产生初始纹；6～8小时后裂隙不断加大，10～12小时后可达总破碎效果的80%以上。若想加快岩石的胀裂速度，反应2-3小时后，可用40℃左右的温水浇缝。

产品使用说明：

1、本产品根据石材开采和钢筋混泥土破坏使用时的温度分为三个型号，订购无声膨胀剂时应按实际施工温度、开采类型选择合适的型号，不可互用。

型号	使用温度范围℃

岩石（钢筋混泥土）-Ⅰ	25℃-35℃

岩石（钢筋混泥土）-Ⅱ	15℃-25℃

岩石（钢筋混泥土）-Ⅲ	0℃-15℃

2、钻孔直径与破碎效果有直接关系，钻孔过小，不利于药剂充分发挥效力；钻孔太大，易冲孔。本产品适用于直径为30-50mm的普通钻头，使用大于50mm的超大号钻头可能会对产品的使用效果有一定的影响。

(1)、孔深：约为被baopo实物厚度的80%-90%

(2)、孔径：一般不小于30mm为宜

(3)、孔距：钢筋混泥土：25-35cm

大理石：10-15cm

花岗石：5-10cm

3、单位耗量：因材质不同，膨胀粉用量约为6-20千克/立方米。要根据被baopo实物的情况，决定合理的孔位、孔径、孔深和孔距，必要时可采用水平与垂直相结合的方式布孔。

4、膨胀粉用量

孔径孔深用量水粉比

（mm）（M）（kg）（%）

3011.0-1.110-33

3511.3-1.410-33

38-4011.6-1.810-33

4512.2-2.310-33

5012.9-3.010-33

5513.3-3.510-33

注意事项

1、灌孔前须将孔腔清理干净（可用高压空气吹洗），不得有水和杂物。对于吸水能力较强的干燥的岩石或混凝土构筑物上的钻孔，须先保证孔壁有足够的湿度，但孔腔内仍不得有积水。

2、为加快灌孔速度和保证灌孔质量，垂直孔尤其是小孔径、垂直孔的灌浆也可以采用漏斗辅助作业。

3、需要灌注的洞眼较多时，灌眼时间请勿相隔太久，尽量在10-15分钟内完成，以免孔内浆体不同时间发生反应；

4、禁止在无声膨胀剂发热时(冒热气)灌进洞眼，应立即倒出桶外；一旦发现洞孔冒热气，请立即离开；

5、施工时由于各种原因可能会造成少量冲孔的情况，要求工人必须配戴防护眼镜（防尘防冲击型PVC护目镜），灌浆后5个小时内不能去孔上方俯视（即扑看）。如不小心被喷浆，请及时用大量清水冲洗，请勿揉搓，并马上就医；

6、灌孔完毕后残留在桶底的结块，要随时清理掉，不宜继续使用。

7、常温下，灌浆后20～30分钟内开始产生水化作用，反应时间2～3小时后，开始产生初始裂纹，6～8小时后裂隙不断加大，10～12小时后可达总破碎效果的80%以上。

8、灌浆后工作人员应做好标记，预防附近人员误入该地方，请注意岩石膨胀后开裂倒下时的安全。