鼎炽518预涂螺纹防松密封胶

一、产品简介：

518预涂螺纹防松密封胶主要以进口超细填料、热塑弹性体、橡塑树脂、聚合树脂、混合溶剂、流平剂、消泡剂、增强剂等组成。

518预涂螺纹防松密封胶操作简单，可手工或机器涂胶，固化后在螺纹上形成一层防松薄膜，广泛应用于各类金属及塑料螺纹防松与密封，如家俱、自行车、溜冰鞋、电子业、机械、汽车、电动工具、办公设备、锁具、厨卫、洗衣机、气动工具、旅行箱、运动器材、玩具业、摩托车等螺丝防松。固化后的预涂胶防松、密封效果好，并具有良好的防水、耐油性能。

二、技术资料：

| 产品代号 | 颜 色 | 含固量 | 拆卸力矩 | 工作温度 | 固 化 时 间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 518 | 蓝色 | 60% | 4.5 N.M | -60℃~180℃ | 自然表干时间10~20分钟，24小时完全固化，70℃烘烤30分钟即可固化，七天后达到理想强度。 |

三、操作说明及注意事项：

- 人工涂胶或机器自动涂胶时，应注意工作场所车间通风；

- 预涂工件、螺栓、螺母涂胶前必须去污、除油，以增加预涂胶与螺纹的附着力，减少气泡虚涂现象；

- 产品涂胶后建议旋入头向上放置，初固期间不要随意移动或无规律放置产品；

四、贮存及运输：

- 产品包装必须封口、密闭，避免溶剂挥发导致产品变浓、变硬；

- 存放点或涂胶现场禁止明火；

- 按国家化学物品相关规定运输。

五、包装规格:

1KG