RC-666环保镀铜

- 特点

- 不含氰化钠及氰化亚铜、不含磷，符合环保要求。

- 本产品与氰化镀铜溶液兼容，即可以在氰化铜镀液基础上直接转缸。

- 适合于锌合金、铝合金、钕铁硼及钢基材的打底镀层。

- 易操作，滚镀及挂镀皆宜。

二、溶液组成及操作条件

| 项 目 | 操作条件 |
| --- | --- |
| RC-666A环保镀铜开缸A剂 | 500毫升/升 |
| 温度 | 45-55℃ |
| pH | 铁基材11-13；锌合金10-12 |
| 电流密度 | 0.5-3安培/平方分米 |
| 阳极 | 电解铜+不锈钢阳极 |
| 搅拌 | 滚动或机械摇摆 |
| 过滤 | 连续过滤 |

三、生产维护

- 生产过程中铜离子控制在8-12克/升，铜离子含量可采用化学分析来测定，并通过    调节石墨阳极与电解铜的阳极面积比例来进行管控。

- RC-666A环保镀铜开缸剂只在新开槽时使用，日常生产只需添加RC-666B环保镀铜补充剂。

- RC-666B环保镀铜补充剂可通过分析补充，。

- pH值控制：调高pH用10%氢氧化钾溶液，调低pH用酒石酸。

- 铜离子不足时，镀层高区粗糙，沉积速度下降，可通过提高电解铜阳极面积比例来提高铜离子浓度。

- 铜离子过量时，镀层低区粗糙，可适量补充RC-666B环保镀铜补充剂。

- RC-666B不足时，镀层低区粗糙，可适量补充RC-666B环保镀铜补充剂。

- RC-666B过量时，沉积速度下降，可适量提高铜离子浓度。

- 若因前序工序或原材料带入的异金属或有机物杂质，造成镀层发暗发灰，可以用活性炭处理，。

- 储存

存放于阴凉干燥处，不得与强酸性物质混放；高温下或遇强酸性物质会发生反应，生成有毒害物质。

- 废水处理

- 废水排放按常规破络合剂方法进行处理，详细方案请咨询本公司技术部。

- 未经处理废水不得与强酸性物质混排，否则会发生化学反应生成有毒害物质。

- 泄露应急处理：发生废水泄露时，用适量氯酸钙或硫酸亚铁充分反应后排放至废水池。

注：RC-666A、RC-666B存放期间产生分层、沉淀或变色，属正常现象，摇匀后使用，不影响效果。