A412不锈钢焊条

符合 GB/T E310Mo-16

相当 AWS E310Mo-16

说明：A412是钛钙型药皮的Cr26Ni21Mo2纯奥氏体不锈钢焊条。可交直流两用，操作性能良好。由于熔敷金属添加了钼，故耐点蚀性、热强性、抗裂性均比A402、A407有所改善。

用途：用于焊接在高温条件下工作的耐热不锈钢，也可用来焊接不锈钢衬里、异种钢等。在焊接淬硬性高的碳钢、低合金钢时抗裂性较好。

熔敷金属化学成分（质量分数）                                        （%）

| C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | Cu | S | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ≤0.12 | 1.0~2.5 | ≤0.75 | 25.0~28.0 | 20.0~22.0 | 2.0~3.0 | ≤0.75 | ≤0.030 | ≤0.030 |

熔敷金属力学性能

| 试验项目 | Rm/MPa | A（%） |
| --- | --- | --- |
| 保证值 | ≥550 | ≥25 |

参考电流

| 焊条直径/mm | 2.0 | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 5.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 焊接电流/A | 25~50 | 50~80 | 80~110 | 110~160 | 160~200 |

注意事项：

- 焊前焊条须经150℃左右烘焙1h；

- 因用交流焊接时，熔深较浅，尽可能采用直流电源；电流不宜过大，以免焊条发红。