A107不锈钢焊条

符合 GB/T E308-15

相当 AWS E308-15

说明：A107是低氢钠型药皮的低碳Cr19Ni10不锈钢焊条。采用直流反接，可全位置焊接。熔敷金属具有良好的力学性能和抗晶间腐蚀性能。

用途：用于焊接工作温度低于300℃的耐腐蚀的06Cr19Ni10不锈钢结构，也可焊接一些可焊性较差的钢材（如高铬钢等）以及堆焊不锈钢表面层。

熔敷金属化学成分（质量分数）                                        （%）

| C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | Cu | S | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ≤0.08 | 0.5~2.5 | ≤0.90 | 18.0~21.0 | 9.0~11.0 | ≤0.75 | ≤0.75 | ≤0.030 | ≤0.040 |

熔敷金属力学性能

| 试验项目 | Rm/MPa | A（%） |
| --- | --- | --- |
| 保证值 | ≥550 | ≥35 |

参考电流

| 焊条直径/mm | 2.0 | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 5.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 焊接电流/A | 25~50 | 50~80 | 80~110 | 110~160 | 160~200 |

注意事项：

- 焊前焊条须经250℃左右烘焙1h；