堆焊焊条简明表 药皮类型焊接电源主要用途 牌号. D102 GB标准AWS标准; EDPMn2-03; 钛钙型; AC、DC; 用于堆焊或修复低碳钢、中碳钢及低合金钢磨损件的表面，如车轴、齿轮和搅拌机叶片等。. D106; EDPMn2-16; 低氢型; AC、DC+; 用于堆焊或修复低碳钢、中碳钢及低合金钢磨损件的表面，如车轴、齿轮和搅拌机叶片等。. D107; EDPMn2-15; 低氢型; DC+; 用于堆焊或修复低碳钢、中碳钢及低合金钢磨损件的表面，如车轴、齿轮和搅拌机叶片等。. D112; EDPCrMo-A1-03; 钛钙型; AC、DC; 用于受磨损的低碳钢、中碳钢及低合金钢机件表面，特别适用于矿山机械与农业机械的堆焊与修补。. D126; 低氢型; AC、DC+; 用于堆焊受磨损的低碳钢、中碳钢及低合金钢的表面，如车轴、齿轮、行走主动轮、搅拌机叶片等。. D127; 低氢型; DC+; 用于堆焊受磨损的低碳钢、中碳钢及低合金钢的表面，如车轴、齿轮、行走主动轮、搅拌机叶片等。. D132; EDPCrMo-A2-03; 钛钙型; AC、DC; 用于受磨损的低碳钢、中碳钢及低合金钢机件表面，特别适合用于矿山机械与农业机械磨损件的堆焊与修补。. D146; EDPMn4-16; 低氢型; AC、DC+; 用于堆焊各种受磨损的碳钢件表面及碳钢道岔。. D156; 低氢型; AC、DC+; 适用于轧钢机零件的堆焊，如槽滚轧机、铸钢的大齿轮、拖拉机的驱动轮、支重轮和链轨节。. D167; EDPMn6-15; 低氢型; DC+; 用于农业、建筑机械等的磨损部分的堆焊，如大型推土机、动力铲的滚轮、汽车环链等。. D172; EDPCrMo-A3-03; 钛钙型; AC、DC; 用于堆焊齿轮、挖泥斗、拖拉机刮板、深耕铧犁、矿山机械等磨损件。. D207; EDPCrMnSi-A1-15; 低氢型; DC+; 用于堆焊推土机刀片，螺旋桨等磨损零件。. D212; EDPCrMo-A4-03; 钛钙型; AC、DC; 用于单层或多层堆焊各种受磨损的机件表面，如齿轮、挖斗、矿山机械等。. D217A; EDPCrMo-A3-15; 低氢型; DC+; 主要用于堆焊高强度耐磨零件。如30CrMnSi和35CrMnSi冶金轧辊的堆焊与修补、矿石破碎机部件、矿山4M3电铲斗齿及其它挖掘机斗齿的焊补等。. D256; EDMn-A-16; EFeMn-A; 低氢型; AC、DC+; 适用于各种破碎机，高锰钢轨，斗、推土机等受冲击而易磨损部位的堆焊。. D266; EDMn-B-16; EFeMn-B; 低氢型; AC、DC+; 适用于各种破碎机，高锰钢轨，斗、推土机等受冲击而易磨损部位的堆焊。. D276; EDCrMn-B-16; 低氢型; AC、DC+; 适用于堆焊水轮机受气蚀破坏的零件，如水轮机的叶片、导水叶等，同时也适用于要求耐磨性及韧性高的高锰钢制件的堆焊，如铁路道岔、螺旋输送机构、推土机刀片、抓斗、破碎刃等。. D277; EDCrMn-B-15; 低氢型; DC+; 适用于堆焊水轮机受气蚀破坏的零件，如水轮机的叶片、导水叶等，同时也适用于要求耐磨性及韧性高的高锰钢制件的堆焊，如铁路道岔、螺旋输送机构、推土机刀片、抓斗、破碎刃等。. D286A; EDMn-B-16; 低氢型; AC、DC+; 适用于高锰钢堆焊，是铁路高锰钢轨，道岔堆焊修复的专用焊条，也可用于各类破碎机、推土机等受冲击面--磨损部位的堆焊。. D286B; EDMn-B-16; 低氢型; AC、DC+; 适用于高锰钢堆焊，是铁路高锰钢轨，道岔堆焊修复的专用焊条，也可用于各类破碎机、推土机等受冲击面--磨损部位的堆焊。. D307; EDD-D-15; 低氢型; DC+; 可在中碳钢（如45、45Mn钢）制成的刀具毛坯上堆焊刀口以达到代用整体高速钢的目的，也可堆焊修复磨损刀具及其他工具。. D317; EDRCrMoWV-A3-15; 低氢型; DC+; 适用于冷冲模堆焊，也可进行一般切削刀具的堆焊。. D322; EDRCrMoWV-A1-03; 钛钙型; AC、DC; 用于堆焊各种冷冲模及切削刀具，还可以用来修复要求耐磨损性能较高的机械零件。. D327; EDRCrMoWV-A1-15; 低氢型; DC+; 用于堆焊各种冷冲模及切削刀具，还可以用来修复要求耐磨损性能较高的机械零件。. D337; EDRCrW-15; 低氢型; DC+; 用于铸钢或锻钢上堆焊锻模，亦可用于锻模的修复。. D502; EDCr-A1-03; 钛钙型; AC、DC; 这是一种通用性的表面堆焊用焊条，用于堆焊工作温度在450℃以下的碳钢或合金钢的轴及阀门等。. D507; EDCr-A1-15; 低氢型; DC+; 这是一种通用性的表面堆焊用焊条，用于堆焊工作温度在450℃以下的碳钢或合金钢的轴及阀门等。. D507Mo; EDCr-A2-15; 低氢型; DC+; 用来堆焊工作温度在510℃以下的中温高压截止阀密封面。闸阀密封面应将本焊条与D577焊条配合使用（阀座与阀瓣分别用以上两种焊条）。. D507MoNb; EDCr-A1-15; 低氢型; DC+; 用于工作温度在450℃以下的中、低压阀门密封面的堆焊。. D512; EDCr-B-03; 钛钙型; AC、DC; D512是一种通用性的表面堆焊用焊条，堆焊层比D502更硬、更耐磨，较难加工，用于堆焊碳钢或低合金钢轴、过热蒸汽用阀件、搅拌机桨、螺旋输送机叶片等。. D516MA; EDCrMn-A-16; 低氢型; AC、DC+; 用于堆焊工作温度在450℃以下的受水、蒸汽、石油介质作用下的部件，如25号铸钢、高中压阀门密封面。. D517; EDCr-B-15; 低氢型; DC+; D517是一种通用性的表面堆焊用焊条，堆焊层比D502更硬、更耐磨，较难加工，用于堆焊碳钢或低合金钢轴、过热蒸汽用阀件、搅拌机桨、螺旋输送机叶片等。. D547; EDCrNi-A-15; 低氢型; DC+; 用来堆焊570℃以下工作的电站高压锅炉装置的阀门密封面及其它密封零件。. D547Mo; EDCrNi-B-15; 低氢型; DC+; 用于工作温度低于600℃的高压阀门密封面的堆焊。. D557; EDCrNi-C-15; 低氢型; DC+; 用于工作温度低于600℃的高压阀门密封面的堆焊。. D577; EDCrMn-C-15; 低氢型; DC+; 用于堆焊工作温度在510℃以下的中温高压阀门密封面，在闸阀中如与D507Mo配合使用，使用寿命更高。. D608; EDZ-A1-08; 石墨型; AC、DC+; 用于农用机械、矿山设备等承受砂粒磨损与轻微冲击的零件。. D628; 石墨型; AC、DC+; 用于堆焊承受轻微的冲击载荷，但要求具有良好的抗磨粒磨损性能的耐磨表面。如锤击式磨煤机锤头，风扇式磨煤机冲击板等. D667; EDZCr-C-15; EFeCr-A1; 低氢型; DC+; 用于堆焊要求耐强烈磨损、耐腐蚀和耐气蚀的场合，例如石油工业中离心裂化泵轴套，矿山破碎机部件及柴油机引擎上的气门盖等。. D707; EDW-A-15; 低氢型; DC+; 用于堆焊耐岩石强烈磨损之机械零件，如混凝土搅拌机叶片、推土机和泵浦叶片、挖泥机叶片、高速混砂箱等。.

堆焊焊条使用说明:. 执行GB984-2001标准. 堆焊是在工件的表面或边缘进行熔敷一层耐磨、耐蚀、耐热等性能金属层的焊接工艺。对修复和提高零件的使用寿命，合理使用材料，提高产品性能，降低成本有显著的经济效益。. 堆焊工作及工作条件十分复杂，堆焊时必须根据不同要求选用合适的焊条。不同的工件和堆焊焊条要采用不同的堆焊工艺 ，才能获得满意的堆焊效果。 堆焊中最常碰到的问题是开裂，防止开裂的主要方法是： 1、焊前预热，控制层间温度，焊后缓冷。 2、焊后进行消除应力热处理。 3、避免多层堆焊时开裂，采用低氢型堆焊焊条。 4、必要时，堆焊层与母材之间堆焊过渡层（用碳当量低、韧性高的焊条）。 开裂与工件及焊缝熔敷金属的含碳量、合金元素之间有直接关系，所以预热温度一般依据所用焊条的碳当量来估算。 碳当量公式如下： Ceq=C+1/6Mn+1/24Si+1/5Cr+1/4Mo+1/15Ni 此估算公式适宜于低、中、高碳钢和低合金钢材料。 碳当量（%）; 预热温度; 碳当量（%）; 预热温度. ≤0.40; 100℃以上; ≤0.70; 250℃以上. ≤0.50; 150℃以上; ≤0.80; 300℃以上. ≤0.60; 200℃以上; ≤0.90; 350℃以上. 高锰钢及奥氏体不锈钢，可不预热。高合金钢预热温度大于400℃。 堆焊效果指焊层硬度、耐磨及耐热等性能，其性能高低与下列因素有关： 1.焊接电流大小、电弧长短。电流大、电弧长，合金元素易烧损，反之，有利合金元素过渡。 2.预热温度、缓冷条件决定堆焊层的质量。 3.某些堆焊金属用不同的热处理方法可以得到不同的硬度。 堆焊层的硬度和化学成分指堆焊三层以上的堆焊金属..