i                  砂浆王

砂浆王，是我厂精心研制的一种高效分子化合物，是现代工程最理想的砂浆王。不但能起到缓凝、增强、增塑、引气、不沉等作用，而且能代替混合沙浆中全部白灰或部分白灰。本品最佳掺水量为水泥的0.2%。

一、注

（1）表中32.5#为普通硅酸盐水泥，中砂，二级石灰膏，剂掺量为水泥比例。

（2）此表沙浆配合比数据仅供参考，各使用工地应根据需要选用材料，通过配试，确定合理配比

（3）以机器搅拌为主，如没搅拌机的工地可选用1：10比例用清水溶解本砂浆王即可使用。

二、产品性能

（1）掺入本砂浆王，可代替混合沙浆中的全部石灰或部分石灰可节约水泥10-15%。各种不同配比砂浆每立方节约50-100元。一公斤砂浆王可节约100-600公斤石灰。

（2）本产品性能显著，可提高混合砂浆和易性、保水性、具有抗冻、抗渗、粘结性等，比同标号混合砂浆，7天强度可提高10%左右，28天强度提高10-20%左右。在粉刷砂浆打底使用中不会出现起壳开裂等现象。

（3）掺入本砂浆王，砂浆可起到柔软可塑，并富有弹性，和易性将明显改善，可减轻工人的劳动力，提高工效，工程质量将明显提高。

三、使用方法

在常用砂浆中掺量一般为水泥重量的0.2%，搅拌时可与砂、芳菲、白灰、水同时进行，延长搅拌2-3分钟，用水量比普通砂浆减水10-20%左右以利于搅拌均匀。

四、注意事项

（1）本砂浆王应避免爆晒和雨淋，在干燥通风的环境下存放，严防受潮，本产品无毒不燃烧。

（2）由于各地使用材质不同（如细砂），在配置低标号砂浆时，掺量应适当加大。

五、包装

编织袋或纸箱包装。净重25公斤±0.5公斤。

六、性能与指标见此表

| 砂浆种类 |  | 掺入南浆牌砂浆王（重量比）未掺入南浆牌砂浆王（重量比） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 水泥 | 石灰 | 砂 | 南浆牌砂浆王 | 水泥 | 石灰 | 砂 |
| 砌 筑 砂 浆 | M10 | 1 |  | 4 | 0.2% | 1 |  | 3 |
|  | M7.5 | 1 |  | 6 | 0.2% | 1 | 0.2 | 4 |
|  | M5.0 | 1 |  | 8 | 0.2% | 1 | 0.6 | 6 |
|  | M2.5 | 1 |  | 10 | 0.3% | 1 | 1 | 0 |
|  | 水泥沙浆 | 1 |  | 6 | 0.2% | 1 |  | 3 |
| 抹 灰 砂 浆 | 水泥沙浆 | 1 |  | 5 | 0.2% | 1 |  | 2.5 |
|  | 水泥沙浆 | 1 |  | 4 | 0.2% | 1 |  | 2 |
|  | 25＃混合砂浆 | 1 | 2 | 16 | 0.4% | 1 | 2 | 8 |
|  | 10#混合砂浆 | 1 | 4 | 24 | 0.8% |  | 1 | 3 |