- 1植筋胶

结构加固补强材料---植筋胶

- 2产品特点

植筋胶为100%固含量、双组份、内聚反应型结构补强材料。A组份和B组份分别储存，使用时按照A组份：B组份=3：1的比例充分混合均匀即可。具有不影响建筑物使用空间，不改变结构件外型，连接处受力均匀，内聚、粘结和剪切强度较高，耐老化，其疲劳性能优良等特点。在同一工程中，根据施工习惯粘钢胶和植筋胶具有相互通用性。种类齐全，特有低温(-5 ~~~~ - 10℃)情况下可固化的冬期结构胶，保证冬季正常施工。

- 3产品用途

建筑结构胶为触变型，状态较稠。可用于梁、柱钢筋上“生根”，后加埋件等以混凝土、岩石、砖砌体为基体的隐蔽工程锚固。广泛应用于混凝土内留置圈梁钢筋、砌体锚固筋、幕墙埋件、设备基础螺栓固定等。

- 4适用范围

1.各种建筑结构中钢筋、螺杆埋植，建筑结构加固、补强，建筑结构框架、剪力墙植筋。

2.各种设备基础的固定，铁路、公路、桥梁、水利改扩建工程加固

3.广告牌、隧道管线、高架道路隔音板和护栏固定

SHB-环氧建筑植筋胶配合螺杆使用

| 钢筋级别 | 钢筋直径（mm） | 钻孔直径（mm） | 锚固深度（mm） | 设计抗拉力（KN） | 标准抗拉力（KN） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | 6 | 10 | ≥80 | 5.9 | 6.6 |
| Ⅰ | 8 | 12 | ≥120 | 10.5 | 11.8 |
| Ⅰ | 10 | 14 | ≥150 | 16.5 | 18.5 |
| Ⅰ | 12 | 16 | ≥180 | 23.7 | 26.5 |
| Ⅱ | 10 | 14 | ≥140 | 23.5 | 26.5 |
| Ⅱ | 12 | 16 | ≥160 | 33.9 | 37.9 |

| Ⅱ | 14 | 18 | ≥190 | 46.2 | 51.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅱ | 16 | 20 | ≥220 | 60.3 | 67.3 |
| Ⅱ | 18 | 22 | ≥270 | 76.3 | 85.2 |
| Ⅱ | 20 | 25 | ≥300 | 94.2 | 105.2 |
| Ⅱ | 22 | 28 | ≥330 | 113.9 | 127.3 |
| Ⅱ | 25 | 32 | ≥380 | 147.2 | 164.4 |
| Ⅱ | 28 | 35 | ≥480 | 184.6 | 206.1 |
| Ⅱ | 30 | 38 | ≥590 | 211.9 | 236.7 |
| Ⅱ | 32 | 40 | ≥650 | 241.1 | 269.0 |

- 5化学反应时间

| 基材温度（℃） | 安装时间（min） | 固化时间（h） |
| --- | --- | --- |
| 5 | ≥60 | 90 |
| 15 | ≥45 | 72 |
| 25 | ≥30 | 48 |
| 35 | ≥20 | 24 |

- 6使用方法

种植钢筋、螺杆施工要点：

按规定钻孔→用毛刷和气筒清孔→将A、B组分分别搅拌均匀→按比例配制SHB环氧建筑结构胶充分搅拌混合→用专用工具将胶液注入孔中→将钢筋或螺杆旋转入孔中→固化→质量检验

1.根据工程设计要求，在基材（如混凝土）中相应位置钻孔，孔径、孔深及钢筋直径应由专业技术人员或现场试验确定。

2. 用专用气筒、毛刷或压缩空气机清理钻孔中的灰尘，建议重复进行不少于3次，孔内不应有灰尘与明水。

3.将钢筋表面进行除锈处理并用丙酮或酒精擦拭干净。

4.将A、B组份按20：1比例混合搅拌至完全均匀，用钢制刮刀或其他工具上胶。

5.将钢筋旋转插入至孔底，保证孔口溢胶并注意防止漏胶。胶层是否饱满，将直接影响锚固力的大小。

6.在固化过程中锚固件避免扰动，凝胶后于室温完全固化1-2天。

7.外观检查固化是否正常。重要部位的植筋需进行现场抗拔试验，检验其锚固力是否满足设计要求;合格后方可进行下一道工序的施工。

- 7技术性能

组份 A、B双组分

推荐比例（重量） A：B=3：1

使用温度（℃） —10—-55℃

操作时间（min） 20~60

固化时间（20℃ h） 3~24

耐水性（h/剪切Mpa） 1500/>14

钢筋锚固深度 15D(D:钢筋直径)

该产品各项性能指标均符合《混凝土结构加固设计规范》（GB50367-2006）中A级胶要求.

- 8技术参数

钢筋直径（d）

（mm） 钻孔深度

（mm） 建议钻孔直径（D）

（mm） 拉拔力

（KN）

Ф8 110 12 ≥15

Ф10 150 14 ≥22

Ф12 180 16 ≥37

Ф14 210 18 ≥50

Ф16 240 22 ≥65

Ф18 270 25 ≥85

Ф20 310 28 ≥105

Ф22 350 30 ≥127

Ф24 500 35 ≥160

Ф28 560 40 ≥185

Ф30 600 42 ≥210

注：混凝土强度等级：C30;需增加拉伸锚固力可使用更高强度的螺杆并增大孔深。[1]

- 9工艺流程

定位→钻孔→清孔→钢筋除锈→锚固胶配制→注胶→植筋 固化养护→ 检验

- 10使用说明

1. 配胶：现将建筑结构胶的A、B两组份分别搅匀后，再按照A组份：B组份=3：1（重量比）的比例混合搅拌均匀，即可使用。

2. 植筋锚固：将钢筋栽入部分表面和孔洞清理干净并干燥，在钢筋栽入部分涂胶并在孔洞内放入适量的胶后，将钢筋插入孔洞内即可

3. 固化：本品适宜在60℃以下施工环境使用，常温下初凝时间2~6小时。常温一天完全固化，可在负温、潮湿环境下固化，固化时间稍延长。

- 11施工要点

1.孔内必须洁净，有水或粉尘都会影响锚固质量。

2.确定合理的锚固参数，例如钻孔直径、深度等。

3.固化未充分前禁止撞动钢筋。

4.使用前勿将植筋胶A、B料混合，混合均匀后应立即放入孔内。

- 12注意事项

温度较低时，要将A、B组份在60-80℃的温水锅（桶）中温化，以降低其粘度。 A、B组份要分别用容器取得，先取A组3份放入准备好的容器中，再取B组1份放入，搅拌均匀。

1.充分搅拌、彻底清洁钻孔，未固化前严禁触动杆体。

2.施工时必须具备手套、口罩、护目镜等防护用品。

3.若不慎弄到皮肤或衣物上，可用丙酮清洗并用大量清水冲洗。

4.若不慎食用或溅入眼睛，应立即就医。

不要将混合剩余胶体放回罐内，如要加快或减慢云石胶固化速度，适当增加或减少固化剂即可。请谨记将胶置于阴凉处，用后请合紧灌盖，此胶只为快速定位及填补石孔和裂缝研制，若需永久粘接，建议使用优质AB干挂胶。待粘接表面应清洁和干燥，相反则会造成粘接不牢或脱落。

- 13包装贮存

1. 本品包装规格为：双组份（15公斤+5公斤/组或者30公斤+10公斤/组）

2. 本品密封贮存在阴凉、干燥通风的环境中，使用期限为2年。