- 阿特拉斯(ATLAS)4000小时空气压缩机油

阿特拉斯(ATLAS)4000小时空气压缩机油具有：优异的热氧化安定性能，防止润滑油高温下变质；优良的热传导性能，降低压缩机运行温度；优良的高低温性能，保证系统宽温度范围内正常运转；优异的综合性能，保证压缩机系统长达4000～8000小时工作寿命；等特点。.

Roto-Inject Fluid： (2901052200/2901004501) - 专门为阿特拉斯·科普柯 GA 系列的单级喷油螺杆压缩机制造的特殊混合空压机油。 允许高达 4,000 小时的换油期 。 阿特拉斯4000小时空压机油性能特点： 1.优异的热氧化安定性能，防止润滑油高温下变质； 2.良好的材料适应性，避免系统使用中出现泄漏； 3.优良的热传导性能，降低压缩机运行温度； 4.优异的抗高温结焦和积炭性能，增强压缩机高温下工作的安全性； 5.优良的高低温性能，保证系统宽温度范围内正常运转； 6.优异的综合性能，保证压缩机系统长达4000小时工作寿命。 技术规格 产品符合以下规格： Q/ZQH0052 DIN51506-85 分 析 项 目; 阿特拉斯油（32号）; 阿特拉斯油 （46号）; 试验方法. 运动粘度，mm2/s 40℃ 100℃; 32.24 5.458; 46.91 6.988; GB/T 265. 粘度指数; 104; 105; GB/T 1995. 闪点（开口），℃; 213; 235; GB/T 3536. 凝点，℃; -18; -37; GB/T 510. 酸值，mgKOH/g; 0.16; 0.99; GB/T 7304. T2Cu腐蚀 （100℃，3h），级; 1b; 1a; GB/T5096. 抗乳化性能 (54℃,37-40-3)，min; ＞30; ＞30; GB/T7305. 残碳,%（m/m） 氧化前 氧化后; 0.01 2.51; 0.47 1.66; GB/T 268. 氧化腐蚀 （200℃,12h,250mlair/min） 40℃粘度变化率，% 酸值，mgKOH/g 金属片腐蚀，mg/cm2 钢 铜 铝 镁; 117.0 10.2 0 0.16 0 0; 14.57 3.00 0 0.29 0 0; SH/T 0450.