WEICON 硅树脂粘合密封剂

尤其适合工业装配的高性能要求，接近600％的延长率和超强的粘接强度，使得它们能够用于几乎所有材料的粘接和密封。威肯硅树脂能够进行许多复杂材料的粘接，甚至在短时达+260°C的变化的温度下粘接，也不会出现变脆或变硬现象。用于粘接和密封装配零件，高温性能可达+230°C，短时可达+300°C。硅树脂粘结密封剂对油类，油脂，及其它一些特殊物质有显著的效果。
      因此，它可用于发动机，泵体，齿轮，机器里的轴和油箱，车间和机械结构的粘接和密封。威肯黑色密封剂在-40°C到 +250°C之间可以保持柔韧性，甚至短时可用于+300°C的环境。它可适应于铝，铁，木头，玻璃，玻璃纤维布，陶瓷以及其它很多的材料。另外，WEICON 黑色密封剂还有很好的抗老化性能。

| 产品 | 性能描述 | 颜色 | 订货号 | 大小 | 单位数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硅树脂RTV | 单一成分的密封粘接剂，室温固化，不含溶剂，使用后不收缩 表面涂层 绝缘材料注射使用 | 透明 | 13000310 | 85 ml | 12 |
|  |  | 白色 | 13001310 | 85 ml | 12 |
|  |  | 灰色 | 13002310 | 310 ml | 12 |
|  |  | 黑色 | 13003310 | 85 ml | 12 |
|  |  | 铝色 | 13005310 | 310 ml | 12 |
| 注射枪 | 适合所有310ml的产品 |  | 13250001 | 310 ml | 12 |
| 硅树脂 F 液体 | 液体，不含溶剂的粘接密封剂 | 透明 | 13200310 | 310 ml | 12 |
| 硅树脂 N 中性 | 不含溶剂，无味，中性硫化的粘接密封剂 | 透明 | 13400310 | 310 ml | 12 |
| HT 300 | 温度达 +230oC 短时可达 +300oC 耐高温，共价键醋酸盐 | 红色 | 13050085 | 85 ml | 12 |
|  |  |  | 13050310 | 310 ml | 12 |
| 硅树脂 | 对油脂和类似物质具有良好适用性 |  | 13200310 | 310 ml | 12 |
|  |  |  | 13400310 | 310 ml | 12 |
| 黑色密封剂 | 不含溶剂，特殊的硅树脂，耐高温高达+300oC | 黑色 | 13051200 | 200 ml | 12 |

WEICON Silicone硅树脂

系数高达600%及超强的粘接强度，已被证实能够适应几乎所有材料的粘接和密封。

WEICON RTV硅树脂能耐各种侵蚀性化学药剂并能够在温度变化下进行许多复杂材料的粘接，甚至在短时达+260℃的变化的温度下粘接，并不会产生脆化或硬化现象。

WEICON HT 300

用于粘接及密封各装配零件。其耐温性可达+230℃，短时耐高温可达+300℃。

WEICON Silmate

有优越的耐油，耐油脂及抗各种侵蚀性化学药剂，故可用于发动机，泵体，齿轮，机器里的轴和油箱，车间和机械结构的粘接和密封。

WEICON Black-Seal----黑色密封剂

一种特殊的硅树脂，参照实际中的喷雾罐设计生产。无须借助专用喷枪，即可方便的手持操作。WEICON黑色密封剂在-40℃到+250℃之间可以保持柔韧性，甚至短时可用于+300℃的环境。对铝，铁，木头，玻璃，玻璃纤维布，陶瓷以及其它很多的材料有良好的粘接性能。另外，WEICON黑色密封剂还有很好的抗老化性能。