大连胶泥厂家，大连瓷砖胶泥，大理石胶泥。粘结剂 厂家直销  13478955765窦经理

耐酸砖专用粘结剂，大理石粘接剂胶泥，瓷砖粘接剂胶泥，玻化砖粘接剂胶泥，大连厂家专业生产销售价格合理，质量保证，本企业通过ISO-9001-2008管理体系认证，大连施工包工包料施工，有防腐施工资质

公司免费提供样品试用，也可来人到公司实地考察，洽谈。

类别与用途： 
　　※ 普通型(俗称：陶瓷砖粘结剂)：适用于室内、外墙地面粘贴陶瓷砖，亦可用于防水卷材抹面
　　　 保护层。
　　※ 增强型(俗称：耐酸砖粘结剂)：适用于室内、外墙地面粘贴波化砖、通体砖等。耐酸砖粘结专用
　　※ 强力型(俗称：强力胶粉)：适用于室内、外墙地面粘贴薄型大理石、大块石材、花岗岩、聚板、挤塑板、岩棉板等。
适用环境：
☆ 室内 ☆ 室外 ☆ 墙面 ☆ 地面 ☆ 水池 ☆ 浴室 ☆ 厨房 ☆ 寒冷地区
基层处理：
　　确定底材结实平整、无空鼓，基底面上清洁干净，无油污，脱膜剂，浮尘和松散物等污
　　渍。对于吸水性大的基层用清水润湿。
技术参数：附合JC/T547-2005
试验结果 检验项目 检验结果 技术指标 本项结论
拉伸胶粘原强度，Mpa 0.7 ≥0.5 合格
浸水后的拉伸胶粘强度，Mpa 0.7 ≥0.5 合格
热老化后的拉伸胶粘强度，Mpa 0.6 ≥0.5 合格
冻融循环后的拉伸胶粘强度，Mpa 0.6 ≥0.5 合格
晾置时间，20min拉伸胶粘强度，Mpa 0.5 ≥0.5 合格
对 比 表：Z5镘抹工艺与传统水泥砂浆工粘贴瓷砖施工对比
对比项目 Z5型粘结剂嫚抹工艺 传统的水泥砂浆加胶粘贴工艺
1 世界各国认可程度 均认为是应推广的新技术产品 不建议使用（北京建委1997.298号文件）
2 选用材料 高分子聚合物，优质水泥，石英砂等。 聚乙烯醇缩甲醛建筑胶（如108，107胶等），水泥，河沙（含水，含泥）
3 空鼓现象 消除 存在，返工
4 脱落现象 不会发生 经常出现，造成伤害，影响市容
5 市场价格 约2.0元/kg（通用型） 约0.8元/kg
6 每m2用量 3-5kg 11-25kg
7 结合层厚度 2-5mm 10-20mm
8 每m2造价 6-10元 8.8-20元
9 造价对比 100% 150%-200%
10 执行标准 符合JC/547-94标准
符合DBJ-01-37-1998标准 不符合
11 环保性能 符合HJBZ28-1999《环境标志产品技术要求》标准 不符合
12 运输品总重量/ m2 3-5kg 11-25kg，是前者的4-5倍
13 建筑物总重量/ m2 3-5kg 11-25kg，是前者的4-5倍
14 增加室内空间 增加 减少
Z5镘抹工艺与胶霸或903胶粘贴瓷砖施工对比

施工工艺：
　　1、将粘结剂粉末从塑料桶中取出，在桶内注入清洁的凉水，至桶身标示的流水线。（每20
　 公斤袋装粘结剂加水量约为5.5升）
　　2、将粘结剂粉末倒入桶中，用电动搅拌器搅拌到均匀无结块。
　　3、先用专用刮板把砂浆满批基面3-5mm厚，然后用刮板有齿形的一边以直线或S形拉出条纹
　　　 状（刮板平面和基层平面相交呈45度至60度，建议根据瓷砖大小选用不同齿深的刮板）。
　　4、瓷砖不必浸水，只需按排列顺序粘贴于墙或地面并压实即可。
　　5、可在规定的时间内调整瓷砖位置以达到最佳效果，请在胶浆干固前将多余的胶浆去除。

注意事项：
★ 一般砖板不需泡水，对吸水力很强瓷砖或基层则先浸水数分钟或喷水润湿。
★ 初期强度较低，7d可达到使用强度。24h内应避免重负荷于瓷砖表面。
★ 冬季可用防冻型，可在-10℃以内施工。
储存与运输：
1、包装规格为20kg/袋。 
2、贮存运输时注意防湿、防潮、防曝晒，贮存期 可达9个月。
3、本品无毒、无味、无污染，不易燃、不易爆，可按一般货物运输。