活性氧化铝为白色球状物质，特殊工艺制作，因具有独特的骨架结构，所以与活性组分亲和力极强，该产品微孔分布均匀，孔径大小适宜，孔容大吸水率高，堆积密度小，机械性能好，具有良好的稳定性，适合做干燥剂、催化剂载体、除氟剂、变压吸附剂、双氧水专用再生剂等。使用本品制备的CO-MO系耐硫变换催化剂，具有低温活性好，使用温区宽，硫化时间短等特点，该催化剂适用于中小合成氨厂。         活性氧化铝干燥剂用活性氧化铝球（粒度可根据用户要求加工，从1—12mm）m2/g在一定的操作条件和再生条件下，该产品的干燥深度高达露点温度-70度以下，本品用作高氟剂（除氟容量大）、变压器油的再生剂、空压机气体干燥、用作制氧工业、纺织工业、电子行业气体干燥、自动化仪表风的干燥、以及在化肥、石油化工干燥等行业做干燥剂、净化剂（露点可达-40度）、在空分行业变压吸附露点可达-55度。是一种微量水深度干燥的高效干燥剂。活性氧化铝非常适应于无热再生装置。         活性氧化铝包装:编织袋25kg/袋，小包装无纺布包装：500g/袋、200g/袋、100g/袋、50g/袋)。干燥机用活性氧化铝力度1-3mm、3-5mm、4-6mm等各种规格。 活性氧化铝在催化剂中使用氧化铝的通常专称为“活性氧化铝”，它是一种多孔性、高分散度的固体材料，有很大的表面积，其微孔表面具备催化作用所要求的特性，如吸附性能、表面活性、优良的热稳定性等，所以广泛地被用作化学反应的催化剂和催化剂载体。 用途     高性能的活性氧化铝在不定形耐火材料配料中能带来以下好处：提高坯体密度、流动性、强度，提高二次莫来石生成量等，降低加水量和气孔率。     此外，活性氧化铝还能做干燥剂，吸水量大、干燥速度快，能再生（400 -500K烘烤）。活性氧化铝干燥剂用活性氧化铝球（粒度可根据用户要求加工，从1—12mm）m2/g在一定的操作条件和再生条件下，该产品的干燥深度高达露点温度-70度以下，本品用作高氟剂（除氟容量大）、变压器油的再生剂、空压机气体干燥、用作制氧工业、纺织工业、电子行业气体干燥、自动化仪表风的干燥、以及在化肥、石油化工干燥等行业做干燥剂、净化剂（露点可达-40度）、在空分行业变压吸附露点可达-55度。是一种微量水深度干燥的高效干燥剂。活性氧化铝非常适应于无热再生装置。活性氧化铝干燥剂用活性氧化铝球（粒度可根据用户要求加工，从1—12mm）m2/g在一定的操作条件和再生条件下，该产品的干燥深度高达露点温度-70度以下，本品用作高氟剂（除氟容量大）、变压器油的再生剂、空压机气体干燥、用作制氧工业、纺织工业、电子行业气体干燥、自动化仪表风的干燥、以及在化肥、石油化工干燥等行业做干燥剂、净化剂（露点可达-40度）、在空分行业变压吸附露点可达-55度。是一种微量水深度干燥的高效干燥剂。活性氧化铝非常适应于无热再生装置。活性氧化铝干燥剂用活性氧化铝球（粒度可根据用户要求加工，从1—12mm）m2/g在一定的操作条件和再生条件下，该产品的干燥深度高达露点温度-70度以下，本品用作高氟剂（除氟容量大）、变压器油的再生剂、空压机气体干燥、用作制氧工业、纺织工业、电子行业气体干燥、自动化仪表风的干燥、以及在化肥、石油化工干燥等行业做干燥剂、净化剂（露点可达-40度）、在空分行业变压吸附露点可达-55度。是一种微量水深度干燥的高效干燥剂。活性氧化铝非常适应于无热再生装置。活性氧化铝干燥剂用活性氧化铝球（粒度可根据用户要求加工，从1—12mm）m2/g在一定的操作条件和再生条件下，该产品的干燥深度高达露点温度-70度以下，本品用作高氟剂（除氟容量大）、变压器油的再生剂、空压机气体干燥、用作制氧工业、纺织工业、电子行业气体干燥、自动化仪表风的干燥、以及在化肥、石油化工干燥等行业做干燥剂、净化剂（露点可达-40度）、在空分行业变压吸附露点可达-55度。是一种微量水深度干燥的高效干燥剂。活性氧化铝非常适应于无热再生装置。。使用本品制备的CO-MO系耐硫变换催化剂，具有低温活性好，使用温区宽，硫化时间短等特点，该催化剂适用于中小合成氨厂。活性氧化铝产品介绍:活性氧化铝为白色球状多孔性颗粒，粒度均匀，表面光滑，机械强度大，稀释性强，吸水后不胀不裂保持原状，无毒、无嗅、不溶于水、乙醇、可再生。活性氧化铝是具有吸附性能、催化活性的多孔性，高分散度、大比表面积的氧化铝。活性氧化铝，又名活性矾土，英文名称为Activated Alumina或Reactive alumina;activated alumin(I)um oxide。在催化剂中使用氧化铝的通常专称为“活性氧化铝”，它是一种多孔性、高分散度的固体材料，有很大的表面积，其微孔表面具备催化作用所要求的特性，如吸附性能、表面活性、优良的热稳定性等，所以广泛地被用作化学反应的催化剂和催化剂载体。活性氧化铝球按内部主晶组成分为γ型和χ-ρ型，按其用途可分为活性氧化铝球吸附剂、活性氧化铝球干燥剂和活性氧化铝球催化剂载体。　　活性氧化铝主要用途:高性能的活性氧化铝在不定形耐火材料配料中能带来以下好处：提高坯体密度、流动性、强度，提高二次莫来石生成量等，降低加水量和气孔率。　　此外，活性氧化铝还能做干燥剂，吸水量大、干燥速度快，能再生(400 -500K烘烤)。活性氧化铝属于化学品氧化铝范畴，主要用于吸附剂、净水剂、催化剂及催化剂载体，根据不同的用途，其原料和制备方法不同。活性氧化铝球适用于多种气体和液体的干燥，在石油、化肥、化工等许多反应过程中用作吸附剂、干燥剂、催化剂及其载体。一、活性氧化铝除氟剂本品为白色或微红色小球状颗粒，在水中不变软、胀裂，对氟有很强的吸附性，主要应用于高氟地区饮用水的除氟，消除“氟骨症”。产品技术指标堆积密度 Al2O3 抗压强度 比表面积 孔面积 吸氟量 Na2O 磨损率 ≥0.7g/m1 >93% ≥40N/粒 ≥250 m2/g ≥0.4m1/g ≥2.1ml/g ≤0.4% ≤0.5% 常用规格：1-3mm 3-5mm 5-8mm 二、活性氧化铝干燥剂本品是一种多微孔球状物质，具有很强的吸附功能，比表面积大、抗压硬度高，使用寿命长，并能通过再生方法反复使用。本品为白色、球状多孔性物质无毒、无臭、不粉化、不溶于水。广泛应用于石油化工、化工、纺织、治金等行业的仪表风干燥，变压吸附空分装置中，吸附露点可达-41度以上，也可用于钢铁、石油裂解气、乙稀、丙稀中的液相及气相深度干燥。理化指标        外观 堆比重 抗压强度 比表面积 孔面积 Na2O 磨损率白色球状 0.7g/ml ≥130N/粒 ≥280m2/g ≥0.38ml/g ≤0.4 % ≤0.1% 常用规格: 3-5㎜    4-6㎜    5-8㎜三、活性氧化铝吸附剂本品为白色或微红色小球状颗粒，不溶于水及其它有机溶剂，具有很强的吸附剂。主要用于生产双氧水装置中双氧水的循环再生，吸附工作液中的水分和杂质。理化指标          Al2O3 堆比重 抗压强度 比表面积 孔面积 磨损率 Na2O ≥93% ≥0.63g/ml ≥70N/粒 ≥180m2/g ≥0.38ml/g ≤0.6% ≤0.6% 常用规格: 3-5㎜  4-6㎜  5-8㎜

一、活性氧化铝 晶体: γ-AL2O3 χ-ρAL2O3型 分子式:AL2O3nH2O(0<n<=0.8) 分子量:102<分子量<=117 物化性质:本品为白色、球状多孔性物质，无毒、无臭，不粉化、不溶于水、乙醇。 包装：本产品采用双层包装，外层塑编袋内衬塑料袋，每袋净重25KG，特殊包装另定。 白色球状物质，特殊工艺制作，因具有独特的骨架结构，所以与活性组分亲和力极强，该产品微孔分布均匀，孔径大小适宜，孔容大吸水率高，堆积密度小，机械性能好，具有良好的稳定性，适合做干燥剂、催化剂载体、除氟剂、变压吸附剂、双氧水专用再生剂等。使用本品制备的CO-MO系耐硫变换催化剂，具有低温活性好，使用温区宽，硫化时间短等特点，该催化剂适用于中小合成氨厂。 项目; 指标. 再生剂; 除氟剂; 吸附剂; 脱氯剂; 空分干燥剂; 催化剂载体. AL2O3% ≥; 93; 93; 93; 93; 93; 93. 堆比（g/cm3）; 0.64-0.72; 0.65-0.75; 0.6-0.8; 0.6-0.8; 0.6-0.8; 0.5-0.6. 比表面（m2/g）; 200-260; 300-360; 300-360; 300-360; 300-360; 200-260. 孔容（cm3/g）; 0.4-0.5; 0.38-0.42; 0.38-0.42; 0.38-0.42; 0.38-0.42; 0.5-0.6. 60%静态吸附含量% ≥; --; 18; 18; 18; 18; --. 吸水率% ≥; 52; --; --; --; 50; --. 磨耗率% ≤; 0.2; 0.3; 0.3; 0.3; 0.3; 0.3. 强度 （N/粒）; 1-2mm; 40; 40; 40; --. 1-3mm; 40; 40; 40; --. 2-4mm; 50; 60; 60; --. 3-5mm; 70; 100; 120; 60. 4-6mm; 80; --; 150; 60. 5-7mm; 100; --; 170; --. 6-8mm; --; --; 200; --. 8-10mm; --; --; 250; --. 可根据客户要求生产各种规格指标活性氧化铝类产品...

活性氧化铝产品简介： 
活性氧化铝是用高纯度氧化铝经科学调配,催化精加工而成。它的吸附性可做干燥剂也可以去除水中对人体有害的氟,可用于饮用水及工业装置的除氧、除氟、脱砷、污水脱色、除臭等。
活性氧化铝产品详情：
活性氧化铝具有许多毛细孔道，表面积大，可作为吸附剂、干燥剂及催化剂使用。同时还根据吸附物质的极性强弱来确定，对水、氧化物、醋酸、碱等具有较强的亲合力，是一种微水深度干燥剂，也是吸附极性分子的吸附剂。活性氧化铝除氟类似于阴离子交换树脂，但对氟离子的选择性阴离子树脂大。活性氧化铝吸附脱氟效果好，容量稳定，每立方米活性氧化铝吸氟6400克。本产品具有强度高、磨损低、水浸不变软、不膨胀、不粉化、不破裂。可广泛用于石油裂解气、乙烯丙烯气的深度干燥和制氢、空分装置、仪表风干机的干燥、双氧水中氟化物处理还可以去除废气中的硫气氢、二氧化硫、氟化氢、烃类等污染物质，特别适应含氟水的除氟处理。
活性氧化铝应用范围：
活性氧化铝是一种多孔性的吸附剂，由于它有很大的比表面积而致使它具有高度的吸附活性，因此被广泛用作高效吸附剂和各种催化剂的载体。活性氧化铝不仅具有很大的比表面积，且具有很大的机械强度，物化稳定性，耐高温及抗腐蚀性，但不宜在强酸，强碱下操作。 
1、干燥型：主要用于化工、冶金、电子、石油等工业气体脱水干燥，如空气、氧气、氮气等永久性气体，冶炼气及石油裂解气等。 我公司生产的活性氧化铝是具有多细孔的、高强度的x-ρ型氧化铝产品，对水有较强的亲和力，是一种微量水深度干燥用的干燥剂。具有在使用介质中用水浸泡不变软、不膨胀、不粉化等特点，因此被广泛应用于石油化工中气相、液相干燥、纺织工业、制氧工业及自动化仪表风干燥。由于本公司产品强度及耐磨性能好，单分子吸附层的净热时高，所以非常适用于无热再生装置。本产品还可以根据用户要求，用不同的工艺条件。制造出不同球径的高强度球粒。 
2、催化剂：为一种白色球状的多孔性物质，微孔分布均匀，容积大，吸水性强，堆密度小，机械强度高，磨耗低，是极其稳定的催化剂载体，也可作催化剂使用。 
3、除氟，砷剂：用于食用水的脱氟，脱砷处理，吸氟容量：2.1mg/g。 
4、双氧水专用：用于双氧水工作液的净化。 
5、净油剂：用于变压器油的脱色净化。

技术指标：

| 指标名称 | 单位 | 技术要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AL2O3 | % | ≥92 | ≥92 | ≥92 | ≥92 | ≥92 |
| SiO2 | % | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 |
| Fe2O3 | % | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤0.04 |
| Na2O | % | ≤0.45 | ≤0.45 | ≤0.45 | ≤0.45 | ≤0.45 |
| 灼烧减量 | % | ≤8.0 | ≤8.0 | ≤8.0 | ≤8.0 | ≤8.0 |
| 松装密度 | g/ml | ≤0.75 | ≤0.75 | 0.68-0.75 | 0.65-0.72 | 0.62-0.68 |
| 比表面积 | ㎡/g | ≥260 | ≥260 | ≥280 | ≥280 | ≥280 |
| 孔容 | ml/g | 0.38-0.42 | 0.38-0.42 | 0.38-0.42 | 0.38-0.42 | 0.38-0.42 |
| 静态吸附容量 | % | 17±1 | 17±1 | 17±1 | 17±1 | 17±1 |
| 吸水率 | % | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 |
| 晶相 |  | x-p AL2O3 | x-p AL2O3 | x-p AL2O3 | x-p AL2O3 | x-p AL2O3 |
| 破碎强度 | N/粒 | ≥30 （1-2mm） | ≥60 （1-3mm） | ≥120 （3-5mm） | ≥160 （4-6mm） | ≥180 （5-8mm） |

规格: 干燥剂用活性氧化铝球（粒度可根据用户要求加工，从1-12mm）
包装: 每袋净重25kg

活性氧化铝具有许多毛细孔道，表面积大，可作为吸附剂、干燥剂及催化剂使用。同时还根据吸附物质的极性强弱来确定，对水、氧化物、醋酸、碱等具有较强的亲合力，是一种微水深度干燥剂，也是吸附极性分子的吸附剂。　　 活性氧化铝除氟类似于阴离子交换树脂，但对氟离子的选择性阴离子树脂大。活性氧化铝吸附脱氟效果好，容量稳定，每立方米活性氧化铝吸氟6400克。本产品具有强度高、磨损低、水浸不变软、不膨胀、不粉化、不破裂。可广泛用于石油裂解气、乙烯丙烯气的深度干燥和制氢、空分装置、仪表风干机的干燥、双氧水中氟化物处理还可以去除废气中的硫气氢、二氧化硫、氟化氢、烃类等污染物质，特别适应含氟水的除氟处理。
        以上是活性氧化铝的详细信息，如果您对活性氧化铝的价格、厂家、型号、图片有什么疑问，请联系我们获取活性氧化铝的最新信息。

活性氧化铝产品简介： 
活性氧化铝是用高纯度氧化铝经科学调配,催化精加工而成。它的吸附性可做干燥剂也可以去除水中对人体有害的氟,可用于饮用水及工业装置的除氧、除氟、脱砷、污水脱色、除臭等。
活性氧化铝产品详情：
活性氧化铝具有许多毛细孔道，表面积大，可作为吸附剂、干燥剂及催化剂使用。同时还根据吸附物质的极性强弱来确定，对水、氧化物、醋酸、碱等具有较强的亲合力，是一种微水深度干燥剂，也是吸附极性分子的吸附剂。活性氧化铝除氟类似于阴离子交换树脂，但对氟离子的选择性阴离子树脂大。活性氧化铝吸附脱氟效果好，容量稳定，每立方米活性氧化铝吸氟6400克。本产品具有强度高、磨损低、水浸不变软、不膨胀、不粉化、不破裂。可广泛用于石油裂解气、乙烯丙烯气的深度干燥和制氢、空分装置、仪表风干机的干燥、双氧水中氟化物处理还可以去除废气中的硫气氢、二氧化硫、氟化氢、烃类等污染物质，特别适应含氟水的除氟处理。
活性氧化铝应用范围：
活性氧化铝是一种多孔性的吸附剂，由于它有很大的比表面积而致使它具有高度的吸附活性，因此被广泛用作高效吸附剂和各种催化剂的载体。活性氧化铝不仅具有很大的比表面积，且具有很大的机械强度，物化稳定性，耐高温及抗腐蚀性，但不宜在强酸，强碱下操作。 
1、干燥型：主要用于化工、冶金、电子、石油等工业气体脱水干燥，如空气、氧气、氮气等永久性气体，冶炼气及石油裂解气等。 我公司生产的活性氧化铝是具有多细孔的、高强度的x-ρ型氧化铝产品，对水有较强的亲和力，是一种微量水深度干燥用的干燥剂。具有在使用介质中用水浸泡不变软、不膨胀、不粉化等特点，因此被广泛应用于石油化工中气相、液相干燥、纺织工业、制氧工业及自动化仪表风干燥。由于本公司产品强度及耐磨性能好，单分子吸附层的净热时高，所以非常适用于无热再生装置。本产品还可以根据用户要求，用不同的工艺条件。制造出不同球径的高强度球粒。 
2、催化剂：为一种白色球状的多孔性物质，微孔分布均匀，容积大，吸水性强，堆密度小，机械强度高，磨耗低，是极其稳定的催化剂载体，也可作催化剂使用。 
3、除氟，砷剂：用于食用水的脱氟，脱砷处理，吸氟容量：2.1mg/g。 
4、双氧水专用：用于双氧水工作液的净化。 
5、净油剂：用于变压器油的脱色净化。

技术指标：

| 指标名称 | 单位 | 技术要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AL2O3 | % | ≥92 | ≥92 | ≥92 | ≥92 | ≥92 |
| SiO2 | % | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 |
| Fe2O3 | % | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤0.04 |
| Na2O | % | ≤0.45 | ≤0.45 | ≤0.45 | ≤0.45 | ≤0.45 |
| 灼烧减量 | % | ≤8.0 | ≤8.0 | ≤8.0 | ≤8.0 | ≤8.0 |
| 松装密度 | g/ml | ≤0.75 | ≤0.75 | 0.68-0.75 | 0.65-0.72 | 0.62-0.68 |
| 比表面积 | ㎡/g | ≥260 | ≥260 | ≥280 | ≥280 | ≥280 |
| 孔容 | ml/g | 0.38-0.42 | 0.38-0.42 | 0.38-0.42 | 0.38-0.42 | 0.38-0.42 |
| 静态吸附容量 | % | 17±1 | 17±1 | 17±1 | 17±1 | 17±1 |
| 吸水率 | % | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 |
| 晶相 |  | x-p AL2O3 | x-p AL2O3 | x-p AL2O3 | x-p AL2O3 | x-p AL2O3 |
| 破碎强度 | N/粒 | ≥30 （1-2mm） | ≥60 （1-3mm） | ≥120 （3-5mm） | ≥160 （4-6mm） | ≥180 （5-8mm） |

规格: 干燥剂用活性氧化铝球（粒度可根据用户要求加工，从1-12mm）
包装: 每袋净重25kg

活性氧化铝，又名活性矾土，英文名称为Activated Alumina 或Reactive alumina;activated alumin(I)um oxide。在催化剂中使用氧化铝的通常专称为“活性氧化铝”，它是一种多孔性、高分散度的固体材料，有很大的表面积，其微孔表面具备催化作用所要求的特性，如吸附性能、表面活性、优良的热稳定性等，所以广泛地被用作化学反应的催化剂和催化剂载体。高性能的活性氧化铝在不定形耐火材料配料中能带来以下好处：提高坯体密度、流动性、强度，提高二次莫来石生成量等，降低加水量和气孔率。此外，活性氧化铝还能做干燥剂，吸水量大、干燥速度快，能再生（400 -500K烘烤）。

活性氧化铝属于化学品氧化铝范畴，主要用于吸附剂、净水剂、催化剂及催化剂载体，根据不同的用途，其原料和制备方法不同。活性氧化铝（分子式Al2O(3-x)(OH)2x,0＜x＜0.8)是当前世界上大量使用的无机化工产品之一。由于活性氧化铝具有多孔结构，高比表面积且处于不稳定的过渡态，因而具有较大的活性。在石油化工、化肥工业中，广泛用作催化剂、催化剂载体。活性氧化铝又具有吸附特性，因而用作气体和液体的干燥剂、气体净化的吸附剂、饮水除氟剂、工业污水的颜色和气味消除剂等。当今得到的主要的工业活性氧化铝产品都是靠快速脱水法生产的。活性氧化铝是指经过充分细磨、以原晶尺寸大小1μm的α- Al2O3为基本组成（20%-90%）的煅烧氧化铝。

分子式(Formula)： Al2O3 ·nH2O （

分子量(Molecular Weight)： 101.96 + nH2O )

CAS No.： 1344-28-1

该纳米氧化铝XZ-L14显白色蓬松粉末状态，晶型是α型。粒径是20nm；比表面积≥50m/g。粒度分布均匀、纯度高、高分散、α-Al2O3，其比表面低，具有耐高温的惰性，但不属于活性氧化铝，几乎没有催化活性；耐热性强，成型性好，晶相稳定、硬度高、尺寸稳定性好，可广泛应用于各种塑料、橡胶、陶瓷、耐火材料等产品的补强增韧，特别是提高陶瓷的致密性、光洁度、冷热疲劳性、断裂韧性、抗蠕变性能和高分子材料产品的耐磨性能尤为显著。由于α相氧化铝也是性能优异的远红外发射材料，作为远红外发射和保温材料被应用于化纤产品和高压钠灯中。此外，α相氧化铝电阻率高，具有良好的绝缘性能，可应用于YGA激光晶的主要配件和集成电路基板中。

- 技术指标

1. 纳米氧化铝浆料XZ-L14外观 白色粉末。

2. 纳米氧化铝XZ-L14晶相 α相。

3. 纳米氧化铝XZ-L14平均粒度(nm) 20±5.

4. 纳米氧化铝XZ-L14含量% 大于 99.9%。

- 应用范围

1. 纳米氧化铝浆料XZ-L14透明陶瓷：高压钠灯灯管、EP-ROM窗口。

2. 纳米氧化铝浆料XZ-L14化妆品填料。

3. 纳米氧化铝浆料XZ-L14单晶、红宝石、蓝宝石、白宝石、钇铝石榴石。

4. 纳米氧化铝浆料XZ-L14高强度氧化铝陶瓷、C基板、封装材料、刀具、高纯坩埚、绕线轴、轰击靶、炉管。

5. 纳米氧化铝浆料XZ-L14精密抛光材料、玻璃制品、金属制品、半导体材料、塑料、磁带、打磨带。

6. 纳米氧化铝浆料XZ-L14涂料、橡胶、塑料耐磨增强材料、高级耐水材料。

7. 纳米氧化铝浆料XZ-L14气相沉积材料、荧光材料、特种玻璃、复合材料和树脂材料。

8. 纳米氧化铝浆料XZ-L14催化剂、催化载体、分析试剂。

9. 纳米氧化铝浆料XZ-L14宇航飞机机翼前缘。

我厂生产的活性氧化铝（除氟专用）可与家用除氟缸配套使用，是家庭中理想的饮水除氟装置。本除氟滤料也可与自来水厂除氟装置或工业用除氟装置配套使用。家用除氟装置除氟滤料的活化：配置硫酸铝溶液（3升水、0.3kg固体硫酸铝），将氧化铝除氟滤料放入上述溶液中，浸泡5-10小时弃去浸液（浸泡时要适当搅拌），而后再用清水洗涤3-5次，每次用水2升左右，或者用调PH法再生，PH值控制在7.5。活性氧化铝除氟滤料可连续使用6-8年，当表面出现黄褐色时候，除氟效果明显降低，此系水中杂质污染所致，因此最好每半年用3%稀盐酸处理一次，其操作方法与再生方法相同。

用于饮用水及工业用装置的除氟、脱砷处理。
    物化性质：本品为白色，球状多孔性物质，无毒、无臭、不粉化、不溶于水、乙醇。
    分子式：AL2O3、NH2O(0＜n≤0.8)
    分子量：102（分子量≤117），含量≥95%以上。