产品简介

本产品适用于额定电压500V及以下对于防干扰性要求较高的电子计算机[1]和自动化连接用电缆。电缆地线芯绝缘采用具有抗氧化性能的K型B类低密度聚乙烯。聚乙烯的绝缘电阻高，耐电压好，介电系数小和介质损耗温度和变频率的影响也小，不但能满足传输性能的要求，而且能确保电缆的使用寿命。

为了减少回路间的相互串扰和外部干扰，电缆采用屏蔽结构。电缆的屏蔽要求是根据不同场合分别采用：对绞组合屏蔽、对绞组成电缆的总屏蔽、对绞组合屏蔽后总屏蔽等方法。

屏蔽材料有圆铜线，铜带、铝带/塑料复合带三种。屏蔽对与屏蔽对具有较好的绝缘性能，电缆在使用中若屏蔽对屏蔽对之间出现电位差时，不会影响信号的传输质量。

二、技术参数

产品额定电压(U0/U):300/500V

长期工作温度为70℃

敷设时环境温度不低于:固定敷设-40℃,非固定敷设-15℃

最小弯曲半径：无铠装层应小于电缆外径的6倍，带铠装层的电缆应不小于电缆外径的12倍

在20℃时用直流500V电压试验稳定充电1min后绝缘电阻应不小于2500MΩ·Km

各对绞屏蔽之间以及对绞屏蔽与总屏蔽之间应不断路

电缆的线芯和线芯之间以及屏蔽之间应经受50HZ，交流2000V电压试验5min不击穿

三、计算机电缆型号

DJYPV1*2*1.0 DJYPV2*2*1.0 DJYPV3*2*1.0 DJYPV4*2*1.0 DJYPV7*2*1.0 DJYPV10*2*1.0 DJYPV12*2*1.0 DJYPV14*2*1.0 DJYPV19*2*1.0 DJYPV1*2*1.5

DJYPV2*2*1.5 DJYPV3*2*1.5 DJYPV4*2*1.5 DJYPV7*2*1.5 DJYPV10*2*1.5

DJYPV12*2*1.5 DJYPV14*2*1.5 DJYPV19*2*1.5 DJYVP1*2*1.0 DJYVP2*2*1.0

DJYVP3*2*1.0 DJYVP4*2*1.0 DJYVP7*2*1.0 DJYVP10*2*1.0 DJYVP12*2*1.0

DJYVP14*2*1.0 DJYVP19*2*1.0 DJYVP1*2*1.5 DJYVP2*2*1.5 DJYVP3*2*1.5

DJYVP4*2*1.5 DJYVP7*2*1.5 DJYVP10*2*1.5 DJYVP12*2*1.5 DJYVP14*2*1.5

DJYVP19*2*1.5 DJYPVP1*2*1.0 DJYPVP2*2*1.0 DJYPVP3*2*1.0 DJYPVP4*2*1.0

DJYPVP7*2*1.0 DJYPVP10*2*1.0 DJYPVP12*2*1.0 DJYPVP14*2*1.0 DJYPVP19*2*1.0

DJYPVP1*2*1.5 DJYPVP2*2*1.5 DJYPVP3*2*1.5 DJYPVP4*2*1.5 DJYPVP7*2*1.5

DJYPVP10*2*1.5 DJYPVP12*2*1.5

四、计算机型号名称

| DJYPV | 聚乙烯绝缘对绞铜线编织分屏蔽聚氯乙烯护 套计算机电缆 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 场合 |
| --- | --- | --- |
| DJYVP | 聚乙烯绝缘对绞铜线编织总屏蔽聚氯乙烯护 套计算机电缆 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 场合 |
| DJYPVP | 聚乙烯绝缘对绞铜线编织分屏蔽及总屏蔽聚 氯乙烯护套计算机电缆 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 场合 |
| DJYP2V | 聚乙烯绝缘对绞铜带分屏蔽聚氯乙烯护套计 算机电缆 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 场合 |
| DJYVP2 | 聚乙烯绝缘对绞铜带总屏蔽聚氯乙烯护套计 算机电缆 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 场合 |
| DJYP2VP2 | 聚乙烯绝缘对绞铜带分屏蔽及总屏蔽聚氯乙 烯护套计算机电缆 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 场合 |
| DJYP3V | 聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带分屏蔽聚氯乙烯 护套计算机电缆 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 场合 |
| DJYVP3 | 聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带总屏蔽聚氯乙烯 护套计算机电缆 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 场合 |
| DJYP3VP3 | 聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带分屏蔽及总屏蔽 聚氯乙烯护套计算机电缆 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 场合 |
| DJYPVR | 聚乙烯绝缘对绞铜线编织分屏蔽聚氯乙烯护 套软计算机电缆 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 场合 |
| DJYVPR | 聚乙烯绝缘对绞铜线编织总屏蔽聚氯乙烯护 套软计算机电缆 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 场合 |
| DJYPVPR | 聚乙烯绝缘对绞铜线编织分屏蔽及总屏蔽聚 氯乙烯护套软计算机电缆 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 场合 |
| DJYP2VR | 聚乙烯绝缘对绞铜带分屏蔽聚氯乙烯护套软 计算机电缆 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 场合 |
| DJYVP2R | 聚乙烯绝缘对绞铜带总屏蔽聚氯乙烯护套软 计算机电缆 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 场合 |
| DJYP2VP2R | 聚乙烯绝缘对绞铜带分屏蔽及总屏蔽聚氯乙 烯护套软计算机电缆 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 场合 |
| DJYP3VR | 聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带分屏蔽聚氯乙烯 护套软计算机电缆 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 场合 |
| DJYVP3R | 聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带总屏蔽聚氯乙烯 护套软计算机电缆 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 场合 |
| DJYP3VP3R | 聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带分屏蔽及总屏蔽 聚氯乙烯护套软计算机电缆 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 场合 |
| DJYPV22 | 聚乙烯绝缘对绞铜线编织分屏蔽聚氯乙烯护 套钢带铠装计算机电缆 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 并承受较大机械外力固定场合 |
| DJYVP22 | 聚乙烯绝缘对绞铜线编织总屏蔽聚氯乙烯护 套钢带铠装计算机电缆 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 并承受较大机械外力固定场合 |
| DJYPVP22 | 聚乙烯绝缘对绞铜线编织分屏蔽及总屏蔽聚 氯乙烯护套钢带铠装计算机电缆 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 并承受较大机械外力固定场合 |
| DJYP2V22 | 聚乙烯绝缘对绞铜带分屏蔽聚氯乙烯护套钢 带铠装计算机电缆 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 并承受较大机械外力固定场合 |
| DJYVP2－22 | 聚乙烯绝缘对绞铜带总屏蔽聚氯乙烯护套钢 带铠装计算机电缆 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 并承受较大机械外力固定场合 |
| DJYP2VP2－22 | 聚乙烯绝缘对绞铜带分屏蔽及总屏蔽聚氯乙 烯护套钢带铠装计算机电缆 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 并承受较大机械外力固定场合 |
| DJYP3V22 | 聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带分屏蔽聚氯乙烯 护套钢带铠装计算机电缆 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 并承受较大机械外力固定场合 |
| DJYVP3－22 | 聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带总屏蔽聚氯乙烯 护套钢带铠装计算机电缆 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 并承受较大机械外力固定场合 |
| DJYP3VP3－22 | 聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带分屏蔽及总屏蔽 聚氯乙烯护套钢带铠装计算机电缆 | 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽 并承受较大机械外力固定场合 |