东莞喷胶 十年品质 厂价直销

水性胶粘剂

水性喷胶厂家直销 绿色环保

东莞东城喷胶 中国喷胶绿色环保

- 【水性喷胶价格_水性喷胶厂家】-

- 【水性喷胶(图)】_水性喷胶(图)价格_水性喷胶(图)厂

- 环保喷胶,环保水性喷胶,净味喷胶,沙发座椅喷胶,箱包手袋喷胶,...

- 环保水性喷胶价格信息

东莞东城哪里有水性喷胶买?

绿暴水性喷胶 YWS 56-E

本司第三代环保水性喷胶隆重上市。新一代的水性喷胶不但继承上一代喷胶的环保，阻燃，无毒，无挥发刺激性，快干等全部优点，而且实现了卓越的雾化效果,在喷涂过程中达到雾而不化,每一滴胶都能均匀喷洒到被粘物表面,不会产生漫天烟雾，从而保持良好舒畅的工作环境。YWS 56-E水性喷胶一粘即合，高效省料。本品是生产高档家私饰品首选。

一、适用范围：

本产品专用于高档汽车座椅、转椅、枕头、床垫、厚皮沙发、布艺沙发、屏风、手袋，皮具等软体家具的制造，适用于海绵、厚皮、仿皮、布艺、再生皮等材料的粘接。

二、产品物理性状：

| 外 观 | 粘稠状的粉红色液体（乳白色） |
| --- | --- |
| 固体含量 | 52%±1 |
| 主要成分 | 聚氯丁二烯、水、树脂等 |
| 密 度 | 1.05 - 1.1 G/CM3 |
| 粘 度 | 200-300 CPS（室温25℃度条件下） |

三、产品特性：

YWS 56-E水性喷胶是用无机溶剂材料合成，产品不含任何有机溶剂，无刺激性挥发性物质，即零VOC。本产品具有以下特点。

- 环保：无毒，无刺激性气味，只有微弱芳香味。

- 良好防火性能：阻燃、防静电。

- 快干、一粘即合。

- 固含量：52%，省料1KG YWS 56-E 水性喷胶等于2-2.5KG油性喷胶。

- 雾而不化：能均匀齐一的喷在产品表面，且不会造成满天烟雾。

四、操作工艺：

使用方法和一般油性喷胶相同，首先室温下将胶水均匀喷涂于泡棉或布等材料，把两种材料加压贴合即可。本产品无须专用设备进行喷涂施胶，适于用普通喷枪，施胶压力为3-5 kg/cm2，施胶量为10-100g/m2，水性喷胶喷涂不宜过厚，以免干得过慢。将胶水均匀喷洒在产品接着面上且保证接着面积都有胶。避免造成开胶状态。喷胶距离最好保持在30-60 cm。

五、化学性质：

本产品为不燃产品，对皮肤、眼睛、呼吸道有轻微刺激。在加工时，戴口罩，应避免接触，以防喷出水雾吸入到呼吸道中；接触过胶水的手，用肥皂清洗。

六、储存方法：

密封存放于温度在5 - 30℃之间的阴凉和干燥的地方。因为产品对低温或高温条件下，容易产生破乳而失效，需加以避免。

七、保质期：

在密封未开盖状况下：6个月

八、包装：

18公斤、50公斤、200公斤（塑料桶）

油性/溶剂型喷胶与环保无毒的水性喷胶对比表

| 品名 | 油性/溶剂型喷胶 | YWS 56-E水性喷胶 |
| --- | --- | --- |
| 外 观 | 浅黄色棕黄色 | 粉红色（乳白色） |
| 固含量 | 30%±1 | 52%±1 |
| 粘 度 | CPS/25℃ SBS型100CPS以下 | CPS/25℃ CR型300CPS以下 |
| 溶剂名称 | 有机溶剂 | 水 |
| 挥发性VOC | ＜70% | 0 |
| 气 味 | 溶剂气味 | 无味 |
| 粘 力 | 4小时后拉力最大 | 4小时后拉力最大 |
| 喷涂性 | 距离50-80cm | 距离30-60cm |
| 干燥时间 | 捏边：1分钟 PVC革：1分钟 厚皮：2~ 3分钟 | 捏边：＞2分钟 PVC革：1~ 3分钟 厚皮：2~ 3分钟 |
| 反复贴次数 | 3次 | 2次，喷厚可多次 |
| 持粘时间 | 干燥后30’内 | 干燥后30分钟内 |
| 喷枪规格 | 小喷枪 | 普通喷枪 |
| 成品可动性， 指：可连续进行下一工序。 | 什么品种均可 | 分工厂、品种、工艺等部分有要求。 转椅：部分工厂贴板－捏边－套罩 沙发：贴木架前后背－捏边－套罩 |
| 耐热性 | 折边，粘厚皮凹凸位50℃则OK | －20/℃+80/℃ |
| 单面喷涂性 | 喷量要多一些才行， 最好选择双面喷胶 | 喷量要多一些才行 |
| 用胶量比较 | 1 | 溶剂型喷胶的1/3 |

水性喷胶 沙发喷胶,海棉喷胶,皮革喷胶,床垫喷胶