煤质柱状活性炭

煤质柱状活性炭采用优质煤为原材料,经过炭化→冷却→活化→洗涤等一系列工序研制而成。其外观普遍为黑色圆柱状活性炭，不定形煤质颗粒活性炭，又称破碎炭。圆柱形活性炭又称柱状炭，一般由粉状原料和粘结剂经混捏、挤压成型再经炭化、活化等工序制成。也可以用粉状活性炭加粘结剂挤压成型。具有发达的孔隙结构，良好的吸附性能，机械强度高，易反复再生，造价低等特点；用于有毒气体的净化，废气处理，工业和生活用水的净化处理，溶剂回收等方面。

煤质柱状活性炭应用于市场各方面：

1.煤质柱状活性炭应用：水处理行业：自来水、工业用水、污水处理、纯净水、饮料、食品、医药用水

2.煤质柱状活性炭应用：空气净化：除杂、除味、吸咐、除甲醛，苯、甲苯、二甲苯、油气等有害气体物质

3.煤质活性炭应用：工业的脱色、提纯、空气净化

4.煤质活性炭应用：养鱼的过滤

5.煤质活性炭应用：试剂中的催化剂及催化剂载体

煤质柱状活性炭分类：

1.煤质柱状活性炭分类A型-A 煤质柱状活性炭： 广泛应用于溶剂回收、工业废气净化、防护装具、家装空气净化、电厂原水净化、饮用水净化,中水回用等方面。B型煤质柱状活性炭： 广泛应用于纯净水处理、电厂原水处理、电子厂用水处理、化工颜料用水处理、食品厂和制药厂用水处理,以及污水厂生物载体、工厂及垃圾场的废气处理,中水回用,海水养殖育苗等方面。

2.煤质柱状活性炭分类C型煤质柱状活性炭：　广泛应用于在纯净水制造、污水处理、污水生物载体、海水养殖,以及冷库保鲜、工厂空气净化等领域中使用.

3.煤质柱状活性炭分类D型 原煤破碎颗粒活性炭：适合应用于电厂原水净化、自来水净化.尤其在化工污水的过滤净化处理以及电厂锅炉采用苦咸水的氯根处理方面,有很好的处理效果理.

4.煤质柱状活性炭分类E型 原煤破碎颗粒活性炭：适合应用于电厂原水净化、尤其在化工污水的过滤净化处理以及电厂锅炉采用苦咸水的氯根处理方面,有很好的处理效果理. 以及高尔夫球场的土壤改良等工程.

5.煤质柱状活性炭分类F型 煤质粉状活性炭：主要适用于自来水净化，用以吸附原水中的有机物、余氯和异味,降低浊度,改善口感,使其达到饮用水的标准.该品在污水处理行业也有良好的处理效果。

6.煤质柱状活性炭分类

煤质活性炭根据生产工艺和作用的应用

煤质柱状活性炭应用Ⅰ型-1 煤质柱状活性炭　广泛应用于溶剂回收、工业废气净化、防护装具、家装空气净化、电厂原水净化、饮用水净化、中水回用等方面。

煤质柱状活性炭应用　II 型 煤质柱状活性炭广泛应用于纯净水处理、电厂原水处理、电子厂用水处理、化工颜料用水处理、食品厂和制药厂用水处理，以及污水厂生物载体、工厂及垃圾场的废气处理，中水回用，海水养殖育苗等方面。

煤质柱状活性炭应用　Ⅲ型 煤质柱状活性炭

广泛应用于在纯净水制造、污水处理、污水生物载体、海水养殖,以及冷库保鲜、工厂空气净化等领域中使用。

煤质柱状活性炭应用Ⅴ型 原煤破碎颗粒活性炭

适合应用于电厂原水净化、自来水净化。尤其在化工污水的过滤净化处理以及电厂锅炉采用苦咸水的氯根处理方面，有很好的处理效果理.

煤质柱状活性炭应用　Ⅵ型 原煤破碎颗粒活性炭

适合应用于电厂原水净化、尤其在化工污水的过滤净化处理以及电厂锅炉采用苦咸水的氯根处理方面，有很好的处理效果理。以及高尔夫球场的土壤改良等工程。

煤质柱状活性炭应用　V2型 煤质粉状活性炭

主要适用于自来水净化，用以吸附原水中的有机物、余氯和异味，降低浊度，改善口感，使其达到饮用水的标准。该品在污水处理行业也有良好的处理效果。

煤质活性炭规格　　柱状：Φ1.5mm、Φ3.0mm、Φ3.5mm、Φ4.0mm、Φ5.0mm；

粉状：100目以上 以筛网目数为准。

包装：25Kg，20Kg 双层编织袋，也可依客户定制。

储运注意事项

煤质活性炭储存运输注意事项

1、活性炭在运输过程中，防止与坚硬物质混状，不可踩、踏，以防炭粒破碎，影响质量。

2、储存应储存于多孔型吸附剂，所以在运输储存和使用过程中，都要绝对防止水浸，因水浸后，大量水充满活性空隙，使其失去作用。

3、防止焦油类物质在使用过程中，应禁止焦油类物质带入活性炭床，以免堵塞活性炭空隙，使其失去吸附作用。最好有除焦设备净化气体。

4、防火活性炭在储存或运输时，防止与火源直接接触，以防着火、活性炭再生时避免进氧并再生彻底，再生后必须用蒸汽冷却降至80℃以下，否则温度高，遇氧，活性炭自燃。

煤质柱状活性炭物理、化学性能分析：

| 分析项目 | 测试数据 | 分析项目 | 测试数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 碘值 | ＞800mg/g | 强度 | ＞92% |
| 比表面积 | ＞850m 2 /g | 亚甲兰值 | 120-150mg/g |
| 总孔容积 | ＞0.8cm 3 /g | 余氯吸附率 | ≥85% |

煤质活性炭技术参数

| 型号、指标、项目 | 水份% | 强度% | 碘值mg/g | 粒径mm | 四氯化碳% | 充填密度 g/cm3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HC--Q30 | ≤5 | ≥90 | ≥900-950 | 3.0 | ≥70 | 520 |
| HC--Q40 | ≤5 | ≥90 | ≥900-950 | 4.0 | ≥70 | 500 |

| 型号、指标、项目 | 水份% | 强度% | 碘值mg/g | 粒径mm | 充填密度 g/cm3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HC--Y15 | ≤5 | ≥90 | ≥900 | Ф1.5 | 550 |
| HC--Y25 | ≤5 | ≥90 | ≥900 | Ф2.5--3.0 | 540 |
| HC--Y30 | ≤5 | ≥90 | ≥900 | Ф4.0 | 500 |

煤质活性炭分类

煤质活性炭分类

A型-A 煤质柱状活性炭： 广泛应用于溶剂回收、工业废气净化、防护装具、家装空气净化、电厂原水净化、饮用水净化,中水回用等方面。B型煤质柱状活性炭： 广泛应用于纯净水处理、电厂原水处理、电子厂用水处理、化工颜料用水处理、食品厂和制药厂用水处理,以及污水厂生物载体、工厂及垃圾场的废气处理,中水回用,海水养殖育苗等方面。

C型煤质柱状活性炭：　广泛应用于在纯净水制造、污水处理、污水生物载体、海水养殖,以及冷库保鲜、工厂空气净化等领域中使用.

D型 原煤破碎颗粒活性炭：适合应用于电厂原水净化、自来水净化.尤其在化工污水的过滤净化处理以及电厂锅炉采用苦咸水的氯根处理方面,有很好的处理效果理.

E型 原煤破碎颗粒活性炭：适合应用于电厂原水净化、尤其在化工污水的过滤净化处理以及电厂锅炉采用苦咸水的氯根处理方面,有很好的处理效果理. 以及高尔夫球场的土壤改良等工程.

F型 煤质粉状活性炭：主要适用于自来水净化，用以吸附原水中的有机物、余氯和异味,降低浊度,改善口感,使其达到饮用水的标准.该品在污水处理行业也有良好的处理效果。

煤质活性炭根据生产工艺和作用分类应用

煤质柱状活性炭应用Ⅰ型-1 煤质柱状活性炭

广泛应用于溶剂回收、工业废气净化、防护装具、家装空气净化、电厂原水净化、饮用水净化、中水回用等方面。

煤质柱状活性炭应用II 型 煤质柱状活性炭广泛应用于纯净水处理、电厂原水处理、电子厂用水处理、化工颜料用水处理、食品厂和制药厂用水处理，以及污水厂生物载体、工厂及垃圾场的废气处理，中水回用，海水养殖育苗等方面。

煤质柱状活性炭应用Ⅲ型 煤质柱状活性炭

广泛应用于在纯净水制造、污水处理、污水生物载体、海水养殖,以及冷库保鲜、工厂空气净化等领域中使用。

煤质柱状活性炭应用Ⅴ型 原煤破碎颗粒活性炭

适合应用于电厂原水净化、自来水净化。尤其在化工污水的过滤净化处理以及电厂锅炉采用苦咸水的氯根处理方面，有很好的处理效果理.

煤质柱状活性炭应用Ⅵ型 原煤破碎颗粒活性炭

适合应用于电厂原水净化、尤其在化工污水的过滤净化处理以及电厂锅炉采用苦咸水的氯根处理方面，有很好的处理效果理。以及高尔夫球场的土壤改良等工程。

煤质柱状活性炭应用V2型 煤质粉状活性炭

主要适用于自来水净化，用以吸附原水中的有机物、余氯和异味，降低浊度，改善口感，使其达到饮用水的标准。该品在污水处理行业也有良好的处理效果。

煤质活性炭规格　　柱状：Φ1.5mm、Φ3.0mm、Φ3.5mm、Φ4.0mm、Φ5.0mm；

粉状：100目以上 以筛网目数为准。

包装：25Kg，20Kg 双层编织袋，也可依客户定制。

储运注意事项

煤质活性炭储存运输注意事项

1、活性炭在运输过程中，防止与坚硬物质混状，不可踩、踏，以防炭粒破碎，影响质量。

2、储存应储存于多孔型吸附剂，所以在运输储存和使用过程中，都要绝对防止水浸，因水浸后，大量水充满活性空隙，使其失去作用。

3、防止焦油类物质在使用过程中，应禁止焦油类物质带入活性炭床，以免堵塞活性炭空隙，使其失去吸附作用。最好有除焦设备净化气体。

4、防火活性炭在储存或运输时，防止与火源直接接触，以防着火、活性炭再生时避免进氧并再生彻底，再生后必须用蒸汽冷却降至80℃以下，否则温度高，遇氧，活性炭自燃。

煤质柱状活性炭物理、化学性能分析：

| 分析项目 | 测试数据 | 分析项目 | 测试数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 碘值 | ＞800mg/g | 强度 | ＞92% |
| 比表面积 | ＞850m 2 /g | 亚甲兰值 | 120-150mg/g |
| 总孔容积 | ＞0.8cm 3 /g | 余氯吸附率 | ≥85% |

煤质活性炭技术参数

| 型号、指标、项目 | 水份% | 强度% | 碘值mg/g | 粒径mm | 四氯化碳% | 充填密度 g/cm3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HC--Q30 | ≤5 | ≥90 | ≥900-950 | 3.0 | ≥70 | 520 |
| HC--Q40 | ≤5 | ≥90 | ≥900-950 | 4.0 | ≥70 | 500 |

| 型号、指标、项目 | 水份% | 强度% | 碘值mg/g | 粒径mm | 充填密度 g/cm3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HC--Y15 | ≤5 | ≥90 | ≥900 | Ф1.5 | 550 |
| HC--Y25 | ≤5 | ≥90 | ≥900 | Ф2.5--3.0 | 540 |
| HC--Y30 | ≤5 | ≥90 | ≥900 | Ф4.0 | 500 |