NJ-3100型自流平水泥

一、产品特点:      1、自流平水泥     本品主要由水泥、超细硬质骨料以及多种有机高分子添加剂复合加工而成。具有流态好、黏度好、强度高、粘结力强等特点，是一种能够适用于多种基层的地面垫层材料。
二、应用范围:

1、本品用于住宅、办公楼、医院、车间、剧院、商场等场所准备铺贴木地板、地毯、PVC橡胶地板等基底的找平处理。

三、技术指标： 符合JC/T985-2005标准技术指标施工工艺

| 检验项目 |  | 计量单位 | 技术要求 | 检验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 流动度 | 初始 | mm | ≥130 | 135 |
|  | 20min |  |  | 135 |
| 拉伸粘接强度 |  | MPa | ≥1.0 | 2.0 |
| 尺寸变化率 |  | % | —0.15~+0.15 | —0.09 |
| 抗冲击性 |  | ---- | 无开裂或脱离底板 | 符合 |
| 抗压强度 | 24h | MPa | ≥6.0 | 12.3 |
|  | 28d |  | ≥25 | 26.3 |
| 抗折强度 | 24h | MPa | ≥2.0 | 3.7 |
|  | 28d |  | ≥4 | 10.5 |
| 结论 | 所有检验项目符合JC/T 985—2005标准的技术要求。 |  |  |  |

四、基层处理：1、施工前的基层混凝土强度须≥C20，凹凸不平的地方、裂缝和孔洞应事先处

理平整,然后将基面上的零散杂物清除干净,必须保持表面坚硬,平整洁净。

2、将基层混凝土面层浇水湿润并保证浇注前面层无附着水。

3、普通水泥新混凝土基层需在施工21天后进行自流平施工，硫铝酸盐水泥施工的新混凝土基层应在完工后7天方可进行自流平施工。
五、 材料配制：

1、小面积或公路施工时,可用小型电动搅拌器,在桶中进行搅拌，每搅拌一次需用完整包料；大面积施工时，可用高速搅拌机搅拌，用砂浆泵送的方法施工。

2、搅拌方法：开启搅拌器边搅拌边徐徐加入一包自流平,搅拌4~5min,静止约1min后,再次搅拌至均匀无团的浆状即可。寒冷的情况下，宜用温水（不超过40℃）搅拌。

3、推荐料水比:1:0.16-0.20六、施工:温度宜5℃以上，配制好的自流平砂浆宜在35min内用完。

七、浇注与整平施工：

1、将搅拌好的自流平倒出,均匀的铺开,用专用齿口刮板控制厚度,本品施工厚度≥3mm，一次施工厚度3~30mm，参考用量1.6kg/m2/mm。

2、施工人员可穿好钉鞋进入施工地面,用齿口刮板将砂浆面层刮平,以消除倾倒衔接处的不平,并保持所需的厚度。

3、用放气滚筒轻轻滚动以消除搅拌时产生的气泡。

八、养护： 常温条件下可按一般砂浆进行养护，高温或低温情况下须在初步硬化后采取浇水或覆盖 湿麻袋、草席等措施养护1~3天。重度交通地面需养护3天后方可通行。
九、包装储运:

１、标准包装规格为25kg-40kg±0.5kg/袋。储存在阴凉干燥环境中，避免雨淋、受潮，保质期6个月。